附件3

# 预拌混凝土企业评估三级指标不合格项次统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估指标** | **检查项次** | **不合格项次** | **不合格率** | **得分率较低的三级指标** |
| **生产信息平台管理** | 1635 | 27 | 1.65% | 投料重量偏差预警、水胶比数据上传、投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常、生产数据上传比例 |
| **生产管理** | 2616 | 272 | 10.40% | 生产过程录屏、质量跟踪生产记录、搅拌机操作人员日志、质检人员工作日志、生产调度人员日志、配合比调整记录、投料计量偏差 |
| **原材料管理情况** | 6213 | 196 | 3.15% | 水泥/粉煤灰/矿粉/砂/石/外加剂试验记录、骨料存储措施、材料标识、砂/石含水记录 |
| **出厂质量管理** | 1308 | 203 | 15.52% | 工作性不满足要求时的调整记录、剩退灰记录台账、混凝土出场质量检验记录 |
| **试验室管理** | 5232 | 415 | 7.93% | 设备布局、试验室温湿度、试配编号、试配混凝土工作性、与试配相关的性能报告、试件实际制作过程监控检查、试验记录、混凝土试件的制作环节是否符合标准要求 |
| **合计** | 17004 | 1113 | 6.55% | / |