附件2

# 第四次预拌混凝土评估三级指标不合格项次统计表

| 评估指标 | 检查项次 | 不合格项次 | 不合格率 | 得分率较低的三级指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产信息平台管理 | 1692 | 29 | 1.71% | 投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常、运输单的名称是否与施工许可证的名称一致、投料数据中的盘号是否重复、水重量偏差预警、外加剂重量偏差预警 |
| 生产管理 | 2663 | 254 | 9.54% | 搅拌机操作人员日志、质量跟踪生产记录、生产调度人员日志、质检人员工作日志、配合比调整记录 |
| 原材料管理情况 | 6260 | 201 | 3.21% | 存储措施、石含水、膨胀剂试验报告、水泥试验记录、材料标识 |
| 出厂质量管理 | 1258 | 205 | 16.30% | 预拌混凝土运输单、混凝土试件的存放是否符合要求、剩退灰记录台账、剩退灰处理记录、工作性不满足要求时的调整记录 |
| 企业试验室管理 | 4084 | 409 | 10.01% | 混凝土试件的制作环节是否符合标准要求、独立试验室、不合格原材料处置记录、混凝土抗压强度试验报告、设备布局 |
| 试验人员能力核验 | 1026 | 33 | 3.22% | 取样及样品预处理、试验前准备、试验环境 |
| 合计 | 16983 | 1131 | 6.66% | \ |