北京市地方标准	   DB

北 京 市 地 方 标 准

建筑安装分项工程施工工艺规程            第6部分：木结构工程

Construction process specification for construction engineering

part 6：timber structure engineering

编  号：DB11/T 1832.6-2023

备案号：J1XXXX-2023

主编部门：北京城建科技促进会

北京城建亚泰建设集团有限公司

北京城建八建设工程有限公司

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：2023年XX月XX日

2023年 北京

前    言

根据原北京市质量技术监督局《2018年北京市地方标准制修订项目计划》（京质监发[2018]20号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程主要技术内容是：1 总则；2 基本规定；3 方木及原木桁架、梁及柱制作；4 方木及原木桁架、梁及柱安装；5 木屋盖施工；6 胶合木层板制作；7 胶合木结构制作与安装；8 轻型木结构施工；9 钢木屋架施工；10 木结构防护施工。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同负责管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口并负责组织实施，由北京城建科技促进会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送至北京城建科技促进会（北京市西城区广莲路1号，北京建工大厦A座9层907室；邮编：100055；电话：010-63965212；电子邮箱：143c@sohu.com）。

本规程主编单位：北京城建科技促进会

北京城建亚泰建设集团有限公司

北京城建八建设工程有限公司

本规程参编单位：北京城建长城建筑装饰工程有限公司

北京市第三建筑工程有限公司北京万兴集团

北京房地集团

河北堪森被动式房屋有限公司

首开股份

加拿大木业协会

北京市文物古建工程公司

北京土木工程协会

北京兴电国际工程管理有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目    次

1 总则	1

2 基本规定	2

3 方木及原木桁架、梁及柱制作	5

4 方木及原木桁架、梁及柱安装	16

5 木屋盖施工	20

6 胶合木层板制作	25

7 胶合木结构制作与安装	35

8 轻型木结构施工	44

9 钢木屋架施工	54

10 木结构防护施工	63

附录A 木桁架制作放样流程	69

本规程用词说明	72

引用标准名录	73

附：条文说明	75

CONTENTS

1  General provisions	1

2  Basic requirements	2

3  Manufacturing of trusses, beams and columns made of square timber and log timber	5

4  Installation of trusses, beams and columns made of square timber and log timber	16

5  construstion of timber roofs	20

6  Manufacturing of glued lamina 	25

7  Fabrication and installion of glued laminaed timber structures 	35

8  Construstion of light wood frame structures	44

9  Construstion of stell and wood trusses	54

10  Preservtion of timber structures	63

Appendix：A Mold loftting process for timber trusses	69

Explanation of wording in this standard	72

List of quoted standards	73

Addition：Explanation of provisions	75

总    则

1.0.1  为加强建筑木结构工程施工管理，规范工艺做法，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于北京地区建筑木结构工程施工。

1.0.3  木结构工程的施工工艺除应符合本规程外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

基本规定

材料要求

木结构建筑安装所用材料、构件和配件的质量应符合设计文件规定。

木结构构件的产品标识应包括下列内容：

构件名称、编号和规格尺寸；

执行产品标准名称;3质量等级和外观等级；

安装前后、正反以及吊装、支撑位置的标记；

质量认证标识、制作厂家名称、生产和出厂日期。

制作构件时，木材含水率应符合下列规定：

板材、规格材和工厂加工的方木不应大于19%；

方木、原木受拉构件的连接板不应大于18%；

作为连接件时不应大于15%；

胶合木层板和正交胶合木层板应为8%～15%，且同一构件各层木板间的含水率差别不应大于5%；

井干式木结构构件采用原木制作时不应大于25%；采用方木制作时不应大于20%；采用胶合原木木材制作时不应大于18%。

在木结构中使用木基结构板、结构复合木材和工字形木搁栅，应符合下列规定：

用作屋面板、楼面板和墙面板的木基结构板应符合国家现行标准《木结构覆板用胶合板》GB/T 22349、《定向刨花板》LY/T 1580的相关规定。进口木基结构板应有认证标识、板材厚度以及板材的使用条件等说明；

用作梁或柱的结构复合木材的强度应满足设计要求。进口结构复合木材应有认证标识以及其他相关的说明文件；

对于用作楼盖和屋盖的工字形木搁栅应符合现行国家标准《建筑结构用木工字梁》GB/T 28985的规定。进口工字形木搁栅应有认证标识以及其他相关的说明文件。

所有在室外使用或与土壤直接接触的木构件，应采用防腐木材，在不直接接触土壤时，天然耐久木材可作为防腐木材使用。

当木材与混凝土或砖石直接接触时，底边距地坪小于300mm的木构件应采用防腐木材或天然耐久木材。

经防腐处理的木材采用金属连接件、齿板及螺钉等时应采用热镀锌或不锈钢产品。

施    工

木结构建筑施工应编制施工组织设计，其内容应包括安装及连接方案、安装的质量管理等项目。

施工单位应进行图纸会审，与甲方、设计人员、监理工程师充分沟通，了解设计意图。并根据图纸编制施工方案。

施工单位应组织施工技术交底和安全技术交底施工操作人员应充分理解技术要点和安全注意事项。

构件和部品的运输和储存应制定专项实施方案。

木结构构件应按有效设计文件要求在工厂加工制作；构件出厂时，应按相关产品标准进行检验，并附有生产合格证书和相关力学性能检验报告。

木结构建筑的内装修工程、给排水工程、通风与空调工程、电气工程、建筑防火工程及建筑智能工程等施工验收应按照现行国家和相关行业标准规范的规定执行。

木结构建筑安装时，宜根据现场安装条件采用单元化安装方法。并应采取保护措施确保构件不损坏、不变形。

当电气导管埋设距墙体、楼盖表面较近时，应采取有效保护措施。

现场安装时，未经设计允许不应对预制构件进行切割、开洞等影响其完整性的行为。

现场安装全过程中，应采取防止构件、建筑附件及吊件等受潮、破损、遗失或污染的措施。

预件之间的接件采用暗藏方式时，连接件部位应预留安装孔。安装完成后，安装孔应予以封堵。

机电安装宜根据设计要求与构件安装同步进行。

构件和部品在运输和储存过程中，应采取防水、防潮、防火、防虫和防止损坏的保护措施。

部品的运输和储存应采取专门的质量安全保证措施。

木结构建筑的基础埋置深度不宜小于500mm，基础基底垫层厚度不应小于100mm，基础顶面标高宜高出室外地坪 300mm。基础埋置深度尚应考虑常年冻土深度的影响。

应确认地基基础强度已达到设计要求，基础施工精度应满足木结构部分的施工安装要求。

安全环保要求

应采取有效措施降低噪音排放。木工加工机械加装防尘装置，控制木屑粉尘对环境的污染。

电锯操作工宜配备防护口罩等防护用品。

包装箱、包装袋、施工垃圾等固体废弃物应按“可再利用”和“不可再利用”分类收集、存放、处置。

应对施工机械定期检查维修保养，确保其状态良好，防护设施齐全。机械操作人员应遵守安全技术操作规程，防止机械伤害事故发生。

作业现场用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46要求。供电线路采用TN—S系统，固定电设备应作到一机一箱一闸，手持电动工具应接漏电保护器。

作业现场应健全防火制度，完善消防设施，消除火灾隐患，杜绝火灾发生。

作业面距地面3m以上时，应设防护栏杆或安全网。

高处作业人员应带好安全帽，系好安全带。安全带应高挂低用，挂设点应安全可靠。高处作业人员的工具、零配件等物品应放在随身带的工具袋内，不得随意放置和抛掷。

雨天、大雾及六级以上大风下不得进行吊装作业；雨季材料和构件不宜在露天堆放，应采取完善的防雨及防潮措施。

雨季施工成品及半成品不应在露天堆放，在敞棚仓库堆放时，应采取完善的防雨及防潮措施，确保材料及产品的存放安全。

屋面作业雨季或冬期施工时应有可靠的防滑措施。

冬季不得在车间内使用明火加温或取暖，注意防火。

方木及原木桁架、梁及柱制作

材料要求

承重结构用材可采用原木、方木、板材、规格材、层板胶合木、结构复合木材和木基结构板。

木结构各类构件所用材料的树种应符合设文件计要求。方木构件的材质等级应符合表3.1.2的规定，选材标准应符合现行国家标准标准《木结构设计标准》GB 50005的规定。

表 3.1.2 工厂加工方木构件材质等级

| 序号 | 构件用途 | 材质等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梁构件 | Ⅰe | Ⅱe | Ⅲe |
| 2 | 柱构件 | Ⅰf | Ⅱf | Ⅲf |

方木原木结构的构件设计时，应根据构件的主要用途选用相应的材质等级。当采用目测分级木材时，不应低于表3.1.3-1的要求；当采用工厂加工的方木用于梁柱构件时，不应低于表3.1.3-2的要求。

表3.1.3-1 方木原木构件材质等级要求

| 序号 | 主要通途 | 最低材质等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受拉或拉弯构件 | Ⅰa |
| 2 | 受弯或压弯构件 | Ⅱa |
| 3 | 受压构件及次要构件 | Ⅲa |

表3.1.3-2  工厂加工方木构件材质等级要求

| 序号 | 主要通途 | 最低材质等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梁构件 | Ⅲe |
| 2 | 柱构件 | Ⅲf |

方木和原木选用的树种应符合设文件计要求，主要的承重构件应采用针叶材；重要的木制连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐硬质阔叶材。

在木结构工程中使用进口木材应符合下列规定：

应选择天然缺陷和干燥缺陷少、耐腐性较好的树种；

应有经过认可的认证标识，并应附有相关技术文件；

应符合国家对木材进口的动物植物检疫的相关规定；

应有中文标识，并应按国别、等级、规格分批堆放，不应混淆；储存期间应防止霉变、腐朽和虫蛀；

首次在我国使用的树种应经试验确定物理力学性能后按本规程要求使用。

工程所需材料应运到作业现场，经检查验收合格，报监理工程师或建设单位技术负责人核验。

木材应根据进度安排及季节提前1～3个月进场，下部垫高至少200mm，使木材自然干燥。

承重木结构中使用的钢材宜采用Q235钢、Q355钢、Q390钢和Q420钢，并应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

对于承重木结构中的钢材，当采用国外进口金属连接件时，应提供产品质量合格证书，并应符合设文件计要求且应对其材料进行复验。

下列情况的承重构件或连接材料宜采用D级碳素结构钢或D级、E级低合金高强度结构钢：

直接承受动力荷载或振动荷载的焊接构件或连接件；

工作温度等于或低于-30℃的构件或连接件。

用于承重木结构中的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接构件或连接件尚应有含碳量的合格保证。钢木桁架的圆钢下弦直径d大于20mm的拉杆，以及焊接承重结构或是重要的非焊接承重结构采用的钢材，还应具有冷弯试验的合格保证。

选用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782和《六角头螺栓 C级》GB/T 5780的规定。

高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的规定。

锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定的Q345钢制成。

钉应符合现行国家标准《钢钉》GB 27704的规定。

钢构件焊接用的焊条，应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117及《热强钢焊条》GB/T 5118的规定。焊条的型号应与主体金属的力学性能相适应。

金属连接件及螺钉等应进行防腐蚀处理或采用不锈钢产品。与防腐木材直接接触的金属连接件及螺钉等应避免防腐剂引起的腐蚀。

处于外露环境，且对耐腐蚀有特殊要求的或在腐蚀性气态和固态介质作用下的承重钢构件，宜采用耐候钢，并应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。

完全外露的金属连接件可采取涂刷防火涂料等防火措施，防火涂料的涂刷工艺应满足设计要求，以及国家现行相关标准的规定。

主要机具

宜配备木工带锯、圆盘锯、木工平刨、木工压刨、手电钻、手持电刨等木工机械。

宜配备木工手锯、木工凿、木工手斧、墨斗、倒链、白棕绳、抬杠等工具。

宜配备水准仪、钢尺、木材含水率测试仪等检测仪器。

测量、检测装置应经检定合格后方可使用。

施工机械应定期检查、维修、保养，确保其状态良好，防护设施完备。

作业条件

作业场地和木材堆放场地应平整，周边应有排水沟。用作放大样的场地应为平整地面。

工程所需机械设备应安装就位，并经验收合格，用电设施应安装在能防雨的工棚内。

安全设施及消防设施应到位。

现场应搭建具备防雨、防晒功能的临时设施，用于存放经烘干或经防虫、防火、防腐处理的木材及构件。

应已完成木材、规格材及铁丝、圆钉等外购材料计划和扒钉、螺栓等外委托加工材料计划。

工程所需材料应运到作业现场，经检查验收合格。木结构各类构件所用材料的树种应符合设文件计要求。

木材应根据进度安排及季节提前1～3个月进场，下部垫高至少200mm，使木材自然干燥。

施工工艺

木桁架制作应按图3.4.1规定的流程进行操作。

图3.4.1木桁架制作工艺流程图

制作木桁架等承重结构时应按施工图放足尺寸大样，当结构完全对称时可只放半个结构大样。放大样可按本规程附录A的流程进行。

大样完成后应选用木纹平直、含水率低于18%且不易变形的板材制作样板，样板制作应符合下列规定：

样板杆件的榫、槽、齿孔等形状和位置应准确，样板对大样的偏差宜控制在1mm以内。样板完成后应在大样上试装配，检查无误后在样板上弹出轴线，标明杆件名称或编号；

钢拉杆不配样板，只在大样上量取实长；

样板制作完成后应注意保护，不应因淋雨、曝晒、碰撞等原因变形。

应在样板拼装确认无误后按样板进行配料、下料及加工零件，并应符合下列规定：

配料应符合下列规定：

配料的原则是：大料不得小用，长料不得短用，优材不得劣用；

当上下弦材料截面相同时，应把较好的材料用于下弦杆；

上下弦均应把材质较好的一端放在端节点上；

方木用作桁架下弦时宜破心下料；

木材裂纹处应避开受剪力部位，木节及斜纹应避开榫槽部位，髓心应避开齿、槽及螺栓排列部位；

木下弦接头不应超过两个，且不应改变接头设计位置。上弦受压接头应设在节点附近，且不宜设在支座节点间和脊节点间；

当弯曲木材用于上下弦时，均应凸面朝上。受压构件及压弯构件的允许纵向弯曲值原木不应大于L/200，方木不应大于L/500（L为构件长度）。

下料应符合下列规定：

        - 桁架下弦可按样板实长断料；

桁架上弦、竖杆及斜撑断料长度应比样板长50mm加工余量；

接夹板、木垫块等依据样板确定形状和尺寸下料，应注意留有加工余量。

加工零件应符合下列规定：

        - 桁架零件的画线、加工及检验依据样板进行。按样板制作的零件，其长度偏差不应大于2mm；

        - 受压接头及槽齿结合的承压面应位置准确，接触严密。凹凸倾斜不应大于1mm，齿及齿槽均应用锯锯割，锯好后再用刨或凿修整；

        - 上下弦在端节点处的非承压面宜留5mm～10mm空隙。

        - 上弦杆接头应垂直于轴线锯平抵紧，用夹板连接，不得采用斜搭接头；

        - 受拉钢螺栓孔应根据零件轴线准确加工，螺栓长度应适当，不得因太长另垫木块，也不应过短而在木材上挖凿深孔埋藏；

        - 木连接夹板和木垫块的材质、截面形状及尺寸应符合设文件计要求；

        - 钢夹板、螺栓、螺栓垫板等钢制零件加工制作应符合设文件计要求。不得用多块薄垫板代替设计要求厚度的垫板；

        - 钢制桁架下弦的材质和连接构造应符合设文件计要求。

零件加工完成后应全数检查，并做好检查验收记录，确认无误后方可交付装配。

木桁架装配应符合下列规定：

桁架应立拼，装配前应先按跨度在两端及中间节点部位安放垫木，找平后按起拱高度将中部垫起形成装配平台；

中竖杆为钢拉杆的木桁架装配顺序应符合下列规定：

        - 钉下弦端节点附木，拼接桁架下弦，并临时固定在装配平台上；

        - 安装上弦杆，拼好脊节点，上木夹板并钻孔上螺栓；

        - 安装钢制中竖杆并紧固螺栓；

        - 装斜撑；

        - 在端节点钻孔上保险螺栓；

        - 在上弦上钉檩托；

        - 检查装配质量，填写验收记录。

调整、校正、及紧固锚固螺栓应符合下列规定：

木结构的各杆件结合处应密合，未贴紧的局部间隙不得超过1mm，不得有通透缝隙，不得用木楔、金属板等塞填接头的不密合处；

用木夹板连接的接头钻孔时应将各部分定位并临时固定，用电钻一次钻通。当采用钢夹板不能一次钻通时应采取措施，保证各部件对应孔的位置大小一致；

钻头直径应与螺杆或拉杆的直径配套。受剪螺栓的孔径不应大于螺栓直径1mm，不受剪螺栓的孔径可较螺栓大2mm；

端支座保险螺栓孔应与上弦垂直，位于齿槽非承压面的1/3处；

脆硬性木材用钉子连接时应先钻孔，孔径为钉径的0.8倍～0.9倍，孔深不小于钉入深度的0.6倍，如钉径大于6mm，不论何种木材，均应预先钻孔。用扒钉连接杆件时应预先钻孔，孔位要错开受力面；

钢木组合桁架的圆钢下弦、桁架主要受拉腹杆、受震动荷载的拉杆及直径等于或大于20mm的拉杆应上双螺帽，收紧螺帽后螺杆突出螺帽外的长度不少于螺杆直径的0.8倍；

钢木组合桁架中钢与木的接触角度应正确，结合应严密，钢拉杆应平直。需接长时钢拉杆应采取双帮条焊，不得采用搭接焊。

木梁、木檩条、木柱制作应按图3.4.7规定的流程进行操作。

图3.4.7 木梁（含檩条）、柱制做工艺流程图

制作梁、柱时应根据工程具体情况决定是否放大样，当结构简单，且施工图尺寸、形状详细时可不放大样按施工图直接出样板；当结构复杂或施工图不够详细时应放足尺寸大样；当结构完全对称时，可只放半个结构大样。梁、柱制作放大样应符合下列规定：

按施工图所示尺寸画出结构形状尺寸和轴线；

柱的根头应在下方，柱轴线与结构轴线重合。从轴线向两边定出根头半径和梢头半径，连接即得柱边线；

梁的上边线与结构上边线重合，从上边线向下定出根头直径和梢头直径即得梁下边线；

根据设计要求在梁、柱交接处梁画出榫、槽位置和尺寸。

梁、柱制作出样板应符合下列规定：

样板应选用木纹平直、含水率低于18%且不易变形的板材制作；

样板杆件的榫、槽、齿孔等形状和位置应准确，样板对大样的偏差宜控制在1mm以内。样板完成后应在大样上试装配，检查无误后在样板上弹出轴线，标明杆件名称或编号；

钢拉杆不配样板，只在大样上量取实长；

样板应注意保护，防止因淋雨、曝晒、碰撞等原因变形。

梁、柱制作配料、下料应符合下列规定：

配料应符合下列规定：

        - 当梁、柱材料截面相同时，应把较好的料用于梁；

木材裂纹应避开受剪力部位，木节髓心及斜纹应避开榫槽部位；

当弯曲木材用于梁时，应将凸面向上。梁、柱的允许纵向弯曲值原木不应大于L/200，方木不应大于L/500,（L为构件长度）。

下料应符合下列规定：

        - 钉连接、扒钉连接的梁、柱及两支檩条可按构件实长断料；

榫卯连接构件按大样尺寸榫头长度再加上20mm～30mm加工余量下料。

画榫槽线、加工零件应符合下列规定：

在构件上画出轴线和榫槽、榫头形状尺寸线；

榫卯连接的梁、柱的榫头厚度不得大于方木边宽或原木直径的1/4,宽度和高度不得大于方木边宽或原木直径的1/2；榫槽深度宜比榫头高度大5mm～10mm,榫肩宜长出5mm，以备拼装时调整；

檩条如采用连续或悬臂檩条，接头位置和接头形式应符合设文件计要求；

梁柱零件的画线、加工及检验依据样板进行。按样板制作的零件，其长度偏差不应大于2mm。

构件加工完成后宜进行装配检验，确认无误后方可交付安装。

质量标准

Ⅰ 主控项目

承重木结构的树种、材质等级应符合设文件计要求，应按表3.5.1-1、表3.5.1-2、表3.5.1-3规定的等级检查方木、板材及原木构件的木材缺陷限值。木节质量应符合下列规定：

Ⅰa等材不应有死节，Ⅱa、Шa等材允许有死节（不包括发展中的腐朽节），承重木结构方木、承重木结构板材Ⅱa等材死节直径不应大于20mm，且每延米中不得多于1个，Шa等材死节直径不应大于50mm，每延米中不得多于2个。承重木结构原木死节直径不应大于原木直径的1/5，且每2m长度内不得多于1个。

Ⅰa等材不应有虫眼，Ⅱa、Шa等材允许有表层的虫眼。

木节尺寸按垂直于构件长度方向测量见图3.5.1。木节表现为条状时，在条状的一面不量；承重木结构方木、承重木结构板材直径小于10mm的木节不计。承重木结构原木直径小于2m的木节不计。

表3.5.1-1承重木结构方木材质标准

| 项次 | 缺 陷 名 称 | 木 材 等 级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Шa |
|  |  | 受拉构件或拉弯构件 | 受弯构件或压弯构件 | 受压构件 |
| 1 | 腐朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节： | 在构件任一面150mm长度上所有木节尺寸的总和，不得大于所在面宽的 | 1/3（连接部位为1/4） | 2/5 | 1/2 |
| 3 | 斜纹： | 斜率不大于（%） | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 裂缝： | 在连接的受剪面上 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时用两者之和）不得大于材宽的 | 1/4 | 1/3 | 不限 |
| 5 | 髓心 | 应避开受剪面 | 不限 | 不限 |

表3.5.1-2  承重木结构板材材质标准

| 项次 | 缺 陷 名 称 | 木 材 等 级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Шa |
|  |  | 受拉构件或拉弯构件 | 受弯构件或压弯构件 | 受压构件 |
| 1 | 腐朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节： | 在构件任一面150mm长度上所有木节尺寸的总和，不得大于所在面宽的 | 1/4（连接部位为1/5） | 1/3 | 2/5 |
| 3 | 扭纹： | 斜率不大于（%） | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 裂缝： | 连接部位的受剪面及其附近 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 5 | 髓心 | 不允许 | 不限 | 不限 |

表3.5.1-3  承重木结构原木材质标准

| 项次 | 缺 陷 名 称 | 木 材 等 级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Шa |
|  |  | 受拉构件或拉弯构件 | 受弯构件或压弯构件 | 受压构件 |
| 1 | 腐朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节： | 在构件任何150mm长度沿圆周所有木节尺寸的总和，不得大于所测部位原来周长的 | 1/4 | 1/3 | 不限 |
|  |  | 每个木节的最大尺寸，不得大于所测部位原来周长的 | 1/10（连接部位为1/12） | 1/6 | 1/6 |
| 3 | 扭纹： | 斜率不大于（%） | 8 | 12 | 15 |
| 4 | 裂缝： | 在连接的受剪面上 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时用两者之和）不得大于原木直径的 | 1/4 | 1/3 | 不限 |
| 5 | 髓心 | 应避开受剪面 | 不限 | 不限 |

图3.5.1 木节尺寸测量

采用的钢材及附件的材质、型号、规格和连接构造应符合设文件计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

应按下列规定检查木构件的含水率：

原木或方木结构不应大于25%；

板材结构及受拉构件的连接板不应大于18%；

通风条件较差的木构件不应大于20%。

Ⅱ 一般项目

木桁架、梁、檩条及柱制作的偏差应符合设文件计要求和表1-4的规定。

表3.5.4 木桁架、梁、柱制做的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件截面尺寸 | 方木构件高度、宽度 | -3 | 钢尺量 |
|  |  | 板材厚度、宽度 | -2 |  |
|  |  | 原木构件梢径 | -5 |  |
| 2 | 结构长度 | 长度不大于 15m | ±10 | 钢尺量桁架支座节点中 心，梁、柱全长（高） |
|  |  | 长度大于15m | ±15 |  |
| 3 | 桁架高度 | 长度不大于 15m | ±10 | 钢尺量脊节点中心与下弦中心距离 |
|  |  | 长度大于15m | ±15 |  |
| 4 | 受压或受弯构件纵向弯曲 | 方木结构 | L/500 | 拉线钢尺量 |
|  |  | 原木结构 | L/200 |  |
| 5 | 弦杆节点间距 | ±5 | 钢尺量 |
| 6 | 齿连接刻槽深度 | ±2 |  |
| 7 | 支座节点受剪面 | 长度 | -10 | 钢尺量 |
|  |  | 宽度 | 方木 | -3 |  |
|  |  |  | 原木 | -4 |  |
| 8 | 螺栓中心间距 | 进孔处 | ±0.2d |  |
|  |  | 出孔处 | 垂直木纹方向 | ±0.5d且不大于4B/100 |  |
|  |  |  | 顺木纹方向 | ±1d |  |
| 9 | 钉进孔处的中心间距 | ±1d |  |
| 10 | 桁架起拱 | +20，-10 | 以两支座节点下弦中心线为准拉一水平线，用钢尺量跨中下弦中心线之间距离 |

桁架钢拉杆的螺帽数量及螺杆伸出螺帽长度应符合设文件计要求和本规程规定。钢拉杆应顺直，垫板平整紧密，各钢制零件防锈处理均匀。

桁架木腹杆轴线与承压面垂直，连接紧密，扒钉牢固，在扒钉孔处无裂纹。

钢木组合桁架的钢下弦制作应符国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。

成品保护

堆放构件的场地应平整，构件下应用枕木或方木垫平，避免因受力不匀造成构件变形。

木材的防火、防腐、防虫处理应在零件加工完成后，拼装前进行，拼装时应做好防护，若有损坏应及时修补。

凡经烘干、防虫、防火、防腐等处理的木材和木结构成品、半成品在运输、储存过程中，要注意防止受潮、损伤、污染和烈日曝晒，宜采用有上盖的仓库储存。

钉连接硬木结构宜先钻孔后钉钉，防止连接部位劈裂。

木构件拼装完成后应垂直并排放置，上下弦用板条钉连，并加斜撑撑牢。

木构件运输时宜立放，并采取撑固措施防止构件变形。

注意事项

木结构采用的木材宜早采购，运入现场码垛堆放，下部垫高至少200mm，使其自然干燥。

放大样应准确，大样误差宜按允许偏差的1/2控制。大样应经质量员检查合格后方可进行下道工序。

大样应准确，样板的材质，制作质量应符合本规程的规定，样板对大样的误差不宜大于1mm，样板经试拼并检验无误后方可批量作业。

零件锯割、加工应留半线，不能走锯或过线。双齿连接时，第一槽齿留一线锯割，第二槽留半线锯割。

木结构组装时应检查各槽齿承压面是否严密接触。若贴合不严密应采用适宜方法修整。

应认真计划合理用料，降低材料消耗，节约木材。

木屑、锯末及料头应集中处理，进行再利用，不应随意抛洒或焚烧。

钢制下弦，钢拉杆等钢制零件应委托有资质的单位加工制作。制作工人应有专业工种上岗证书，焊工应试焊并经试验合格后方可开始加工制作。

电锯操作工宜配备防护口罩等防护用品。

方木及原木桁架、梁及柱安装

材料要求

需吊装的木构件已运至现场便于吊装的适当位置堆放。

用于加固桁架及临时固定构件用的木杆、铅丝等材料已准备好。

扒钉、卡板、圆钉、螺栓等安装材料要求妥当并运至现场。

安全帽、安全带等劳动防护用品已准备妥当。

主要机具

施工机械宜配置起重机械、木工锯及电钻等，型号和数量可根据工作量确定。

宜配置倒链、白棕绳、撬杠、手锯、手斧、墨斗、木工凿等工具。

宜配置水准仪、经纬仪、钢尺、线坠等监视测量装置，监视测量装置应经检定合格后方可使用。

作业条件

柱基础及梁的支座分项工程已经验收合格，达到安装条件，工种间已办好交接检手续。

检查制作好构件的尺寸及制作质量，修正运输过程中造成的缺陷，紧固所有螺栓。

在桁架下弦端部和木柱表面弹出中心线和轴线。

梁、柱及桁架与墙体接触部分已做好防腐处理。

吊装机具、设备、索具等已运到现场，经验收合格。

脚手架已搭设完成并经验收合格。

吊装线路上的通行道路应通畅、平整、坚实，满足汽车吊通行要求。

施工工艺

木桁架安装应按图4.4.1规定的流程进行操作。

图4.4.1   木桁架安装工艺流程图

木桁架安装前应检查并调整桁架支座标高，弹纵横轴线。

弹线完成后应按设计要求安装经防腐处理的垫木或垫块。

第一榀桁架吊装就位后应进行校正、锚固，并应用拉杆或临时支撑加固，桁架就位锚固应符合下列规定：

木桁架应根据结构形式和跨度合理确定吊点，并应经试吊证明结构具有足够的刚度后方可开始吊装；

刚度较差的桁架应根据其在提升时的受力情况进行加固，木桁架应在桁架上部用木杆两侧加固，钢木组合桁架应在桁架上部和接近下弦处双面帮木杆加固。绑扎时应绑扎在木桁架节点处，并应用吊索兜住桁架下弦，防止桁架在提升时损坏或变形。绑扎节点的选择应符合设文件计要求或经验算确定。

桁架就位时，应使下弦端部的锚固螺栓孔对准预埋螺栓垂直落下；校正桁架端部所画轴线与支座的轴线位置重合后初步校正构件垂直并紧固端支座锚固螺栓；用线坠校正中竖杆至垂直位置后，上紧端支座锚固螺栓的螺帽，立即用拉杆或支撑临时固定后方可摘钩。

按吊装第一榀桁架的方法使第二榀桁架就位，校正紧固后，应立即安装檩条，并按设计要求将两榀桁架间的水平系杆、上弦横向支撑及垂直支撑全部安装到位，以次顺次吊装所有桁架。

所有桁架安装完后，应对支座部位的连接处按轴线、标高进行检查、调整和校正，确认无误后，紧固死锚固螺栓。

梁、柱安装应按图4.4.7规定的流程进行操作。

图4.4.7 梁、柱安装工艺流程

梁、柱安装前应根据设计图纸检测并调整柱基础标高，弹纵横轴线；装在墙及柱上的梁检测、调整支座标高及弹线，并检查预埋铁件。

按设计要求安装经防腐处理的垫木或垫块。

应根据顺序将柱子就位安装到基础位置，校正柱身轴线与基础轴线重合并处于铅垂位置后钻孔与锚固铁件连接。

与木柱用扒钉连接的梁应在梁两侧同时钉入扒钉；用榫卯和木柱连接的梁，应使梁所有榫卯与柱对位无误后，在梁的所有榫卯位置上方垫上木块用手斧同时击打，使梁就位；安装在墙及混凝土柱上的用预埋件固定的梁，应在校正其轴线位置无误后立即钻孔与预埋铁件锚固。

依次安装其他梁、柱并进行连接。

安装过程中应调整、校正和检查梁、柱的安装质量，确认无误后，紧固锚固螺栓，填写质量记录。

质量标准

Ⅰ 主控项目

构件制作质量应符合设文件计要求。

木结构的支座、支撑连接等构造应符合设文件计要求，牢固、无松动。

木构件与砌体、混凝土的接触处以及支座垫木的防腐处理应符合设文件计要求和木结构防火、防虫、防腐处理工艺标准。

木梁支座及木桁架的支座节点和下弦不应封闭在墙、保温层或其他通风不良的处所。当设计无规定时除支承面外的构件的周边及端部空隙不应小于50mm。

桁架和梁的支座垫木下应铺设防潮层，支座周边（除支撑面外）留有不小于50mm的通风空隙，柱下应设有柱墩。

Ⅱ 一般项目

木桁架、梁、柱安装的允许偏差应符合表4.5.6的规定。检查应在檩条和支撑安装前进行。

表4.5.6 木桁架、梁、柱安装的允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构中心线的间距 | ±20 | 钢尺量 |
| 2 | 垂直度 | H/200且不大于15 | 吊线钢尺量 |
| 3 | 受压或压弯构件纵向弯曲 | L/300 | 吊（拉）线钢尺量 |
| 4 | 支座轴线对支承面中心位移 | 10 | 钢尺量 |
| 5 | 支座标高 | ±5 | 用水准仪 |

注：H为桁架、柱的高度；L为构件长度。

成品保护

木桁架、梁、柱在运输过程中应无变形或损坏；构件就位后应检查在吊装过程中构件是否有变形或损坏，各零件有无松动。发现问题应立即采取适当方法修整。

物件吊装应直接就位，不得着地拖拉，防构件产生下挠或扭曲。

安装过程中，不得在结构上悬吊或堆放设计未考虑的荷载，不得在结构构件上进行钻凿孔洞等削弱构件有效截面的活动。

钢木组合桁架安装完成后，在桁架上进行后续工序施工时应对称加荷载，防止拉杆变压杆造成桁架变形。

注意事项

施工现场成品、半成品堆放整齐有序，保持施工现场整洁。

桁架安装完成后应逐一检查桁架支座端部的通风空隙是否通畅，是否有垃圾、砂浆等杂物堵塞。发现后及时清理。

起重机械操作人员、指挥人员及构件绑扎人员应持有岗位操作证书。

起吊前检查并确认机械状态良好，检查机具、吊环、吊钩等是否符合要求，并进行试吊。

构件应绑扎牢固、可靠，吊钩挂牢固后方可进行下一步操作，在构件安装锚固牢固后方可摘钩。

木桁架应在地面拼装。如必须在上面拼装的应连续进行，中断时应设临时支撑。桁架就位后，应及时安装脊檩，拉杆或临时支撑。

木屋盖施工

材料要求

需吊装的木构件已运至现场便于吊装的适当位置堆放。

用于加固桁架及临时固定构件用的木杆、铅丝等材料已准备好。

扒钉、卡板、圆钉、螺栓等安装材料要求妥当并运至现场。

安全帽、安全带等劳动防护用品已准备妥当。

主要机具

应配置电锯、电葫芦、手电钻等施工机械。

应配置倒链、白棕绳、防滑梯、木工手锯、木工手斧、墨斗、线绳等工具用具。

应配置水准仪、经纬仪、钢尺、线坠等监视测量装置，监视测量装置应经检定合格后方可使用。

作业条件

脚手架应满足安装需要，并经验收合格。

屋盖下部的支撑结构已完成并经验收符合要求。

施工工艺

有防水卷材层的木屋盖安装应按图5.4.1规定的工艺流进行操作。

图5.4.1 有防水卷材层的木屋盖安装工艺流程图

无防水卷材层的木屋盖安装应按图5.4.2规定的工艺流进行操作。

图5.4.2 无防水卷材层的木屋盖安装工艺流程

其他形式的木屋盖安装工艺流程宜根据设计要求按本规程第3.1.1条第1款确定。

檩条安装应符合下列规定：

简支檩条的搭接接头应在桁架上，并应保证支撑面长度不小于桁架上弦宽度；

当设计要求采用连续或悬臂檩条，其接头位置应符合设文件计要求，接头位置的偏差不得超过跨度长的1/50；

木檩条与屋架的连接应符合设文件计要求，当设计无要求时可按照图5.4.4(a)、(b)所示的方式进行连接；

图5.4.4  檩条与屋架的连接

(a) 正视图  (b) 俯视图

檩条在桁架上应采用檩托支撑，每个檩托至少要用两个钉子固定。钉子钉入上弦的深度要在30mm以上。檩托的高度不得小于檩条高度的2/3；

当设计有规定时，应根据设计要求采用卡板、螺栓、暗销等方法锚固檩条。当设计未做规定时，应在檩条紧靠檩托处用钉子钉牢；

弯曲的檩条应将弓背朝上；

应先安装檐檩与脊檩，沿坡面挂通线找平，再安装其他檩条；

檩条头径与稍径应交错安装，稍径应用垫木垫至与头径相平，檩条上表面应平齐。设计有特殊要求时应按设计要求做出曲面；

檐口檩条接头应采用平接或榫接，接缝位置应在桁架端头附木正中。

安装上弦横向支撑应符合下列规定：

横向支撑的下料长度宜留50mm加工余量；

横向支撑支承面应在上弦节点的侧面；

横向支撑与上弦应用螺栓连接，不得采用钉子连接。

铺钉屋面板应符合下列规定：

屋面板的厚度应一致，宽度不宜大于150mm，以免产生翘曲；

密铺屋面板边棱应锯齐，稀铺屋面板可用毛边板；

屋面板可分段用平缝，高低缝或斜缝拼接。屋面板的接头应分段错开，每段的长度不宜大于1.5m；

屋面板应与檩条垂直，接头位置应在檩条上，屋面板应钉牢在檩条上。板在每根檩条上应至少钉两个钉子；

密铺屋面板的接缝应排紧，稀铺屋面板所留空隙宽度应小于屋板宽度的1/2；

屋面板在屋脊和檐口处应拉通线将屋面板锯齐。

钉椽条应符合下列规定：

椽条应垂直于檩条铺钉，不得歪斜；

椽条的长度应为檩条间距的整倍数，且至少为檩条间距的2倍；

椽条的接头位置应在檩条上，相邻椽条的接头位置应错开；

椽条在每根檩条上均应钉牢，在屋脊处用钉子或螺栓相互牢固连接；

椽条在屋脊和檐口处应拉通线锯齐。

铺钉防水卷材应符合下列规定：

防水卷材应平行于檩条方向铺钉于屋面板上；

防水卷材铺钉应从檐口开始进行；

当设计无要求时，其搭接宽度应为100mm；

防水卷材应用顺水条钉牢，无顺水条处不得钉钉子。

铺钉顺水条应符合下列规定：

顺水条厚度应一致；

顺水条应垂直于檩条铺钉；

顺水条间距宜为400mm～500mm；

顺水条应压住油毡钉牢于屋面板上，在油毡接头处应增钉一根顺水条；

屋脊处的顺水条应用钉子或螺栓牢固连接。

钉挂瓦条应符合下列规定：

挂瓦条的间距应根据屋面坡长和瓦的规格进行分档，随后弹线，但应使屋脊处能铺上一行整瓦，并使檐口第一皮瓦挑出50mm～70mm；

挂瓦条应用50mm长的钉子钉在顺水条上，不得直接钉在防水卷材上；

铺钉挂瓦条时，每坡应拉线检查其上表面是否平直；

挂瓦条接头位置应在顺水条上，搭接处应锯齐钉平；

檐口处第一根挂瓦条应高出一皮瓦的厚度。

封山、封檐板安装应符合下列规定：

安装封檐板时，应先在两头挑檐木上确定位置，拉线后钉封檐板，钉子长度应大于封檐板厚度的2倍。钉帽砸扁冲入板内；

封山板和封檐板应采用燕尾榫或龙凤榫相接（图5.4.11），不得平接，接缝位置应在附木端面或檩条上。

图5.4.11 燕尾榫、龙凤榫示意图

封檐板的宽度大于300mm时背面应加木带；宽度小于300mm时背面宜刨两道槽。

质量标准

Ⅰ 主控项目

木屋盖工程采用木材的树种，材质等级、含水率应符合设文件计要求和现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定；

防腐、防虫、防火处理应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的规定。

木屋盖上弦平面横向支撑设置的完整性应按设计文件检查。

檩条和支撑的连接方式及锚固方式应符合设文件计要求。

屋面板、椽条、顺水条及挂瓦条的截面尺寸应符合设文件计要求，厚度应一致。

Ⅱ 一般项目

屋面木骨架的安装允许偏差应符合表5.5.6的规定。

表5.5.6 屋面木骨架的安装允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檩条、椽条 | 方木截面 | -2 | 钢尺量 |
|  |  | 原木梢径 | -5 | 钢尺量， 椭圆时取大小径的平均值 |
|  |  | 间距 | -10 | 钢尺量 |
|  |  | 方木上表面平直 | 4 | 沿坡拉线钢尺量 |
|  |  | 原木上表面平直 | 7 |  |
| 2 | 防水卷材搭接宽度 | -10 | 钢尺量 |
| 3 | 挂瓦条间距 | ±5 |  |
| 4 | 封山、封檐板平直 | 下边缘 | 5 | 拉10m线， 不足10m拉通线， 钢尺量 |
|  |  | 表面 | 8 |  |

檩条、屋面板及挂瓦条的上表面应平整顺直，当设计有特殊要求时，应满足设计要求。

屋面板规格、铺钉方式和接头位置应符合设文件计要求，其厚度误差不应超过1.5mm。

檩条安装完成后上表面应顺直，檩条弯曲不应超过限值。

椽条应与檩条钉牢，屋脊处两椽条应拉结牢固。椽条接头位置应设在檩条上，相邻椽条接头位置应错开。

挂瓦条上表面应平齐，上边棱应顺直。

封山板和封檐板应光洁平直。下边缘至少应低于檐口平顶25mm。

成品保护

制作完成的木构件应存放在有顶盖的棚内，木屋盖安装完成后应立即加盖防水层，不得使木屋盖长时间裸露。

不得将弯曲超过标准要求限值的檩条砍削取直后使用，也不应在檩条上进行砍削，钻凿孔洞等使檩条有效截面减少的活动。

防水卷材铺钉好以后，施工人员上下屋面及进行后续工序施工均应使用钉有防滑条的专用桥板，不得直接踩踏防水卷材及挂瓦条。

注意事项

施工现场成品、半成品、原材料堆放整齐有序，保持施工现场整洁和安全文明施工。

安装时不得在檩条上施加超过设计规定的荷载。

安装檩条及屋面板时应在屋脊两侧对称进行，两侧对称加荷载。

钉脆硬性木材的檩条时，应先钻孔后再用钉子钉牢，防止使檩条头部劈裂。

桁架就位锚固后及时安装支撑和檩条，桁架在安装过程中不应发生侧向弯、扭现象。支撑与桁架之间应用螺栓连接，不得采用钉连接或抵承连接，并在桁架找正吊直无误后再按螺栓孔位安装，防止支撑长度不准确或螺栓孔位不符将桁架沿侧向拉弯或顶弯。

在坡度大于25度屋面上作业应设防滑梯，护身栏杆等设施。

钉檐口板和封山板时应站在脚手架上操作，不得站在屋面上探身操作。

胶合木层板制作

材料要求

胶合木层板等级应符合设文件计要求，对进场的每块板材应以全长为依据，以较差的面层为准进行定级。已定级的木板锯解后应按新的尺寸重新定级。

胶合木层板应采用目测分级或机械分级，并宜采用针叶材树种制作。分级选材标准应符合现行国家标准《胶合木结构技术规范》GB/T 50708及《结构用集成材》GB/T 26899的规定。

用于制作胶合木的木层板刨光后厚度，软质树种厚度不应大于45mm，硬质树种不应大于40mm，宜采用20mm～45mm厚的同一树种层板组成。

层板含水率不应大于15%，且同一构件各层木板间的含水率差别不应大于5%。

正交胶合木采用的层板应符合下列规定：

层板应采用针叶材树种制作，并应采用目测分级或机械分级的板材；

层板材质的等级标准应符合本规程第6.1.2条的规定，当层板直接采用规格材制作时，材质的等级标准应符合本规程附录A第A.3节的相关规定；

横向层板可采用由针叶材树种制作的结构复合材；

同一层层板应采用相同的强度等级和相同的树种木材（图6.1.5）。

图6.1.5 正交胶合木截面的层板组合示意图

1—层板长度方向与构件长度方向相同的顺向层板；2—层板长度方向与构件宽度方向相同的顺向层板

胶结材料应有出厂合格证，经试验及复试合格，胶合强度应不应低于结合部位木材顺纹抗剪强度和横纹抗拉强度，防水性和耐久性应满足结构的使用条件和设计使用年限的要求，且应同时符合环保要求。

结构用胶应根据胶合木结构的使用环境、木材种类、防水和防腐要求，以及生产制造方法等条件选用。

主要机具

主要施工机械有圆盘锯、压刨床、平刨床和铣床等，根据施工进度计划组织机械设备进场。

设备进场后，使用前应先检查，进行试运转。检查机械刀具，如有麻刃、缺口应进行打磨或更换；检查锯片，如有连续断齿或裂纹应进行更换。

主要施工用具有斧子、刷子、手刨等。

主要监测装置有钢尺、木材含水率测试仪、游标卡尺、量角器等，并经检定合格后方可使用。

作业条件

施工机具数量、规格满足要求，并调试运转正常。

进场材料质量、数量符合施工要求，并经试验合格。

防火器材应保证完好，数量满足要求。

胶合木构件的工段内温度、湿度符合要求，工段内室温不应低于15℃，空气相对湿度在40%～75%之间。

施工工艺

胶合木曾把制作应按图6.4.1规定的流程进行操作。

图6.4.1 胶合木层板制作工艺流程

层板坯料制作应符合下列规定：

根据设计要求在木板上放线，放线时应考虑刨光、锯口预留量；

剔除个别部位密度异常小的木板；

层板坯料按目测定级分类堆放。

指形接头制作应符合下列规定：

坯料纵向接头应采用指接（图6.4.3-1）。横向拼宽可采用平接（图6.4.3-2）。指接剖面尺寸宜符合表6.4.3的规定；

图6.4.3-1 木板指形接头

图6.4.3-2 木板拼接接头

表6.4.3 指接头剖面尺寸

| 指端宽度bt （mm） | 指长l (mm) | 指边坡度s=(p－2bt)/2(l-lt) |
| --- | --- | --- |
| 0.5～1.2 | 20～30 | 1/8～1/12 |

注：p—指行接头的排距，mm；lt指行接头指端缺口的长度，mm。

接头胶合时应对胶合面均匀施压，指接的压力宜为0.6N/mm2～1.0N/mm2。加压时应在指接头两侧用卡具卡紧，再从板端加压。接头胶合后应在加压状态下养护24h。若采用高频电热或微波加热时养护时间应经试验确定。

表面处理应符合下列规定：

被粘接的表面应平整、光洁。经刨削的表面应具有良好的粘接性；

木材端面、斜面或疏松多孔的材质应预先涂防渗剂或底层胶；

油脂和蜡等含量多的木材为改善其粘接性能应采取脱脂处理。水性溶剂处理后应进行干燥，才能进行粘接操作；

层板应在完成指接工艺后方可刨光胶合面。

涂胶应符合下列规定：

落叶松、花旗松等不易胶合的木材或需化学药剂处理的木材应在刨光后6h内胶合；易于胶合、不需化学药剂处理的木材应在刨光后24h内胶合；

粘合各层木板年轮方向应一致（图6.4.5）；

图6.4.5 各层木板粘合方向应一致

两层板胶合面均应均匀涂胶，用胶量不应少于350g/m2，如采用高频电干燥不应少于200g/ m2。指接接头胶合时应双面涂胶；

宜根据构件情况按表6.4.5选用涂胶方法，进行操作。

表6.4.5 胶合木制作涂胶方法

| 序号 | 涂胶方法 | 适用条件 | 操作要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷涂法 | 适于单件小批量生产 | 用毛刷把粘合剂涂刷在粘接面上，简单易行，是最常用的方法 |
| 2 | 喷涂法 | 面积较大的构件 | 用普通油漆枪进行喷涂，涂胶均匀，工效高，但胶液损失较大（大约20%～40%） |
| 3 | 自流法 | 用于扁平板状零件，大批量生产 | 采用“淋雨式”自动喷胶装置，工效高。所用胶液必须有适当的粘度合流动性，以防胶液堵塞喷嘴。喷淋在工作表面的粘合剂，多余部分能自动流回斜槽，通过泵重新循环 |
| 4 | 滚涂法 | 适用于厚薄不等的木板涂胶 | 利用胶辊蘸胶液后滚动：将木板与胶辊接触，使胶辊上的胶均匀的涂在木板上，涂胶量的大小可用刮板控制 |
| 5 | 刮涂法 | 用于高粘度的胶体状合膏状粘合剂 | 用带齿的胶皮或塑料刮板进行刮胶，刮胶时要用力均匀，满涂满刮，并使胶液刮后厚薄均匀 |
| 6 | 浸渍涂胶法 | 特殊的工件或部位，用一般涂胶方法难以满足时使用 | 用油壶状聚乙烯注胶壶或用压注枪，向孔洞或缝隙中注胶 |

胶合木构件胶合完成后应进行加压养护。加压、养护和卸压应符合下列规定：

加压方法宜根据构件生产情况按表6.4.6-1选用；

表6.4.6-1 胶合木制作加压方法

| 序号 | 压紧方法 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杠杆重锤压紧 | 压紧力大小便于调整，使用方便，适用于批量生产 |
| 2 | 弹簧夹压紧 | 适用于厚度不大的长条状等粘接件，可用多个夹沿粘接面周边压紧。 |
| 3 | 多块重物压紧 | 压力分布比较均匀，方法笨重，适用于单件小批量生产 |
| 4 | 气压袋 | 用充气橡皮袋垫在受压表面，可用压力机等任一种方法加压，适用于曲面或异形表面 |
| 5 | 热压釜 | 用蒸汽为加热、加压介质，压力分布均匀，对于曲面等的热压有特殊的优越性 |
| 6 | 螺旋夹压紧 | 此法用多个螺旋夹沿粘接件周边夹住、拧紧 |

层板胶合时应均匀加压，加压可从构件任意位置开始逐步延伸至端部，压力应根据胶合板层板厚度按表6.4.6-2控制；

表6.4.6-2  不同层板厚度的胶合面压力

| 层板厚度t(mm) | t≤35 | 35＜t≤45底面有刻槽 | 35＜t≤45底面无刻槽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶合面压力（N/mm2） | 0.6 | 0.8 | 1.0 |

在养护完全结束前，构件不应受力其他外力，养护温度不应低于15℃。当木材初始温度18℃时，养护温度不应低于20℃；当木材初始温度为16℃时，养护温度不应低于25℃。养护时空气的相对湿度不应低于30%；

应根据室内温度、构件类别按表6.4.6-3确定加压、养护和卸压时间。当采用高频电热或微波加热时，加压及养护时间应经试验确定。

表6.4.6-3  层板胶合加压及养护最短时间

| 构 件 类 别 | 室 内 温 度（℃） |
| --- | --- |
|  | 16～20 | 21～25 | 26～30 |
|  | 持 续 加 压 时 间（h） |
| 不起拱的构件 | 8 | 6 | 4 |
| 起拱的构件 | 18 | 8 | 6 |
| 曲线形构件 | 24 | 18 | 12 |
| 所有构件 | 加压及卸压后养护的总时间（h） |
|  | 32 | 30 | 24 |

应根据构件等级对不满足等级要求得缺陷进行修补，缺陷修补应符合下列规定：

A级构件的下列缺陷应采用同质木料修补。

        - 直径超过30mm的孔洞；

        - 尺寸超过40mm×20mm的长方形孔洞；

        - 宽度超过3mm、侧边裂缝长度40mm～100mm。

B级构件表面允许有偶尔的漏创、细小缺陷、空隙及生产中的缺损，但最外层板不应有松软节和空隙，几何尺寸允许偏差宽度±2.0mm，高度±6.0mm，规方以承载处的截面为准，最大偏离为1/200；

C级构件允许有缺陷和空隙，构件胶合后无需表面加工。但构件的外观质量允许偏差和层板左右错位应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定。

质量标准

Ⅰ 主控项目

胶合木构件层板目测等级应符合表6.5.1-1、6.5.1-2的规定检查木材缺陷的限值。

表6.5.1-1 胶合木构件层板材质标准

| 项次 | 材 质 等 级 | 缺 陷 名 称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰb与Ⅰbt | Ⅱb | Ⅲb |
| 1 | 腐朽、压损严重的压应木，大量 含树脂的木板，宽面上的漏刨 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木 节 | 突出于板面的木节 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 在木板较差的宽面任意 200mm 长度上所有木节尺寸 的总和不得大于构件面宽的 比例 | 1/3 | 2/5 | 1/2 |
| 3 | 斜纹：斜率不大于（%） | 5 | 8 | 15 |
| 4 | 裂 缝 | 含树脂的振裂 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 窄面的裂缝（有对面裂缝 时，两者取和），深度不得 大于构件的宽 | 1/4 | 1/3 | 不限 |
|  |  | 宽面与裂缝（含劈裂、振 裂），深b/8,长2b，若贯穿 板厚而平行于板边长l/2 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 5 | 髓 心 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 6 | 翘曲、顺弯或扭曲≤4‰，横弯 ≤2‰，树脂条纹宽≤b/12，长≤ L/6，干树脂囊宽 3mm、长＜b，木 板长侧边漏刨长 3mm，刃具撕伤木 纹，变色但不变质，偶尔的小虫眼 或分散的针孔状虫眼， 最后加工 能修整的微小损棱 | 允许 | 允许 | 允许 |

注：1 木节是指活节、健康节、紧节、松节及节孔；

2 b为木板（或拼合木板）的宽度，l 为木板的长度；

3 Ⅰbt级层板位于梁受拉区外层时，在较差的宽面任意200mm长度 与所有木节尺寸的总和不得大于构件面宽的1/4，在表面加工后， 距板边13mm的范围内不应存在尺寸大于10mm的木节及撕伤木 纹；

4 构件界面宽度方向由两块木板拼合时，应按拼合后的宽度定级。

表6.5.1-2 胶合木构件层板边翘材横向翘曲的限值

| 项次 | 木板厚度 （mm） | 木 板 宽 度（mm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≤100 | 150 | ≥200 |
| 1 | 20 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 30 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | 40 | 0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 1.0 |

胶缝应完整性，每个树种、胶种、工艺过程至少应检验5个全截面试件。每个试件的脱胶面积所占的百分率应小于表6.5.2所列限值。

表6.5.2 胶合木构件层板胶缝脱胶率（%）

| 项次 | 试验方法 | 胶的型号 | 循环次数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | A | Ⅰ | — | 5 | 10 |
| 2 | B | Ⅰ | 4 | 8 | — |
| 3 | C | Ⅱ | 10 | — | — |

注：1 层板胶台木的使用条件根据气候环境分为3类：

1类——空气温度达到20℃，相对湿度每年有2～3周超过65%，大部分软质树种木材的平均平衡含水率不超过12%；

2类——空气温度达到20℃，相对湿度每年有2～3周超过85%，大部分软质树种木材的平均平衡含水率不超过20%；

3类——导致木材的平均平衡含水率超过20%的气候环境，或木材处于室外无遮盖的环境中。

2 胶的型号有Ⅰ型和Ⅱ型两种：

Ⅰ型——可用于各类使用条件下的结构构件（当选用间苯二酚树脂胶或酚醛间苯二酚树脂胶时，结构构件温度应低于85℃）。

Ⅱ型——只能用于Ⅰ类或Ⅱ类使用条件，结构构件温度应经常低于50℃（可选用三聚氰胺脲醛树脂胶）。

每个全截面试件胶缝抗剪试验所求得的抗剪强度和木材破坏百分率应符合下列要求：

每条胶缝的抗剪强度平均值不应小于6.0 N/mm2，针叶材和杨木当木材破坏达到100%时，其抗剪强度不应小于4.0N/mm2；

与全截面试件平均抗剪强度相应的最小木材破坏百分率应符合表6.5.3的规定。

表6.5.3 与抗剪强度相应的最小木材破坏百分率（%）

| 项 目 | 平均值 | 针叶材和杨木 |
| --- | --- | --- |
| 抗剪强度fv(N/mm2) | 6 | 8 | ≥11 | 4～6 | 6 | ≥10 |
| 最小木材破坏百分率 | 90 | 70 | 45 | 100 | 75 | 20 |

注：中间值可用插入法求得。

指接范围内的木材缺陷和加工缺陷应符合下列规定：

不应存在裂缝、涡纹及树脂条纹；

木节距指端的净距不应小于木节直径的3倍；

Ⅰb和Ⅰbt级木板不应有缺指或坏指，Ⅱb、和Ⅲb级木板的缺指或坏指的宽度不得超过允许木节尺寸的1/3；

在指长范围内及离指根75mm的距离内，允许存在钝棱或边缘缺损，但不得超过两个角，且任一角的钝棱面积不得大于木板正常截面面积的1%。

层板接长的指接弯曲强度应符合下列规定：

当新的指接生产线试运转或生产线发生包括指形接头更换剖面等显著的变化时，应进行弯曲强度试验；试件应取生产中指接的最大截面。根据所用树种、指接几何尺寸、胶种、防腐剂或阻燃剂处理等不同的情况，分别取至少30个试件；因木材缺陷引起破坏的试验结果应剔除，并补充试件进行试验，有效试验数据不应少于30个，据此进行统计分析求得指接弯曲强度标准值fmk；

应从一个生产工作班至少取3个试件进行常规试验。宜在工作班内按时间和截面尺寸均匀分布。从每一生产批料中至少选一个试件，试件的含水率应与生产的构件一致，并应在试件制成后24h内进行试验。其他要求与见证试验相同。应有不少于15个有效指接试件的弯曲强度标准值大于等于fmk。

Ⅱ 一般项目

胶合时木板宽度方向的厚度允许偏差不应超过±0.2mm，每块木板长度方向的厚度允许偏差不应超过±0.3mm。

表面加工的截面宽度允许偏差宜为±2.0mm；高度允许偏差宜为±6.0mm；规方承载处的截面最大的偏离宜为1/200。

胶合木构件的外观质量应符合下列规定：

A级构件所有表面空隙均应封填或用木料修补。表面应用砂纸打磨达到粒度为60的要求。下列空隙应用木料修补，填料应为不收缩的材料，并符合构件表面加工的要求：

        - 直径超过30mm的孔洞；

        - 尺寸超过40mm×20mm的长方形孔洞；

        - 宽度超过3mm的侧边裂缝长度为40mm～100mm。

B级构件表面加工应达到本条第1款的要求。表面可有偶尔的漏刨、有细小的缺陷、空隙及生产中的缺损。最外的层板不应有松软节和空隙。

C级构件可有缺陷和空隙，构件胶合后无须表面加工。构件的允许偏差和层板左右错位（图6.5.8）限值应符合表6.5.8的规定。

图6.5.8 层板左右限值示意图

表6.5.8 C级构件表面允许偏差

| 项次 | 截面的高度或宽度（mm） | 截面高度或宽度的允许偏差（mm） | 错位的最大值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （h或b）＜100 | ±2 | 4 |
| 2 | 100≤（h或b）＜300 | ±3 | 5 |
| 3 | 300≤（h或b） | ±6 | 6 |

胶合木构件的制作应在室内进行，制作车间内的温度不应低于15℃，空气的相对温度应在40%～75%的范围内。

胶缝局部未粘结段的长度：在构件剪力最大的部位不应大于75mm；在其他部位也不应大于150mm；所有的未粘结处，均不得有贯穿构件宽度的通缝；相邻的两个未粘结段的净距不应小于600mm；指接胶缝中不得有未粘合处。

胶缝的厚度应控制在0.1mm～0.3mm之间，如局部有厚度超过0.3mm的胶缝，其长度应小于300mm，且最大的厚度不应超过1mm。

制成的胶合构件，其实际尺寸对设计尺寸的偏差不应超过±5mm，且不应超过设计尺寸的±3﹪。

指接接头之间的距离，应符合下列要求：

相邻上下两层层板之间指接头的距离不应小于150mm且不应小于10倍板厚；

同一层层板的指接头的间距不应小于1500mm，受拉或受弯构件的受拉区10%高度内，同一层板的指接头间距不应小于1800mm；

需修补的构件受拉区最外层及其相邻一层板距离修补区150mm范围内不应有接头；

构件同一截面上指接接头数不应大于木板层数的1/4。

弧形构件胶合时应采用模架，模架拱面的曲率半径应稍小于弧形构件下表面的曲率半径，以抵消卸模后构件的回弹，其值按下式确定：

ρ0 =ρ(l-1/n)                            （式6.5.14）

式中：ρ0 ——模架拱面的曲率半径（mm）；

ρ ——弧形构件下表面半径的设计曲率半径（mm）；

n ——木板层数。

胶合木桁架在加工制作时应按跨度1/200起拱。

当采用弹性模量与目测配合定级时，木板的弹性模量测定应符合下列规定：

以一片木板作为试件，在层板接长前应根据每一树种，截面尺寸按等级 随机取样100片木板。应在每个工作班的开始、结尾和在生产过程中每间隔4h各选取1片木板。目测定级合格后测定弹性模量；

将木板平卧放置在距端头75mm的两个辊轴上，其中之一能在垂直木板长度方向旋转；

在跨中加载，荷载准确度应在±1%之内，在加载点用读数能达0.025mm的仪表测量挠度；

进行适当的预加载后，将仪表调到0读数；

最后荷载应以试件的应力不超过10MPa为限，读出最后荷载下的挠度。根据最后荷载和挠度求得弹性模量；

在测试的100个试件中，有95个试件的弹性模量高于规定值可判定合格。

成品保护

制成的胶合木构件成品或半成品应置于仓库或敞棚下储存，加置板条垫平，不应变形、翘曲。

构件竖直放置时临时支撑点应与结构在建筑物中的支撑条件相同，并设可靠的支撑防止侧倾。水平放置的构件应加垫木垫平，防止变形或连接松动。

注意事项

在木工机械上安装灵敏可靠的安全防护装置，防止机械伤手和木屑飞溅伤人。

胶合木结构粘接胶应选用对人体无害的产品，要防止中毒。

胶合木结构的操作应在室内温度不低于15℃，空气相对湿度在40%～75%的环境内进行。冬期气温较低，应采用必要的室内加温措施，确保胶合木结构在养护过程中均在15℃以上的环境中。此外，还应同时保证空气的相对湿度符合要求。

胶合木结构制作与安装

材料要求

胶合木的层板制作质量应符合本规程第6章的规定。

胶合木构件宜采用同一树种的层板组成。树种、树种级别、层板材质等级应符合设文件计要求。

胶合木结构用胶应根据胶合木结构的使用环境、木材种类、防水防腐要求及生产制造方法等条件选用。性能应符合现行国家标准《木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法》GB/T 14074或《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》GB/T 14732的规定。先用是应满足结合部位强度和耐久性要求，胶合强度不应低于母材顺纹抗剪强度和横纹抗剪强度。胶粘剂的防水性和耐久性应能满足试用条件和设计使用年限的要求。

胶合木结构中使用的钢材及连接件宜采用Q235、Q355、Q390、Q420、Q460钢、，质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度合金钢》GB/T 1591的规定；钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量合格证，焊接部件尚应具有碳含量合格证。高强化学螺栓等应符合本规程第3.1节的规定。

焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、或《热强钢焊条》GB/T 5118的规定。

普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782的规定。刚强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的规定。

锚栓宜采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中的Q235钢或《低合金高强度合金钢》GB/T 1591中的Q355钢支撑。

胶合木梁及柱内预埋高强化学螺栓，梁柱连接采用钢结构连接件，将预埋在胶合木梁柱内的螺栓紧固在钢结构连接件上；柱脚连接处同样在胶合木柱内预埋高强化学螺栓，将柱插入底端的圆形托槽内，托槽下部设置球形转接转轴，其目的是使柱体始终轴向受力，同时也方便调节柱倾斜度，利于梁柱拼接安装，在梁柱安装连接节点安装完毕后，应将球形转轴满焊固定使其固定柱倾斜度。

主要机具

应配置吊车、电锯、电葫芦、手电钻等施工机械。

应配置倒链、白棕绳、防滑梯、木工手锯、木工手斧、墨斗、线绳等工具用具。

应配置水准仪、经纬仪、测距仪、钢卷尺、线坠等监视测量装置，监视测量装置应经检定合格后方可使用。

作业条件

柱基础及梁的支座分项工程已经验收合格，达到安装条件，工种间已办好交接检手续。

检查制作好构件的尺寸及制作质量，修正运输过程中造成的缺陷，紧固所有螺栓。

在桁架下弦端部和木柱表面弹出中心线和轴线。

梁、柱及桁架与墙体接触部分已做好防腐处理。

吊装机具、设备、索具等已运到现场，经验收合格。

脚手架已搭设完成并经验收合格。

吊装线路上的通行道路应通畅、平整、坚实，满足汽车吊通行要求。

基础上的柱脚、墙的预埋件已安装完毕。

施工工艺

胶合木结构制作安装应按图7.4.1规定的工艺流进行操作。

图7.4.1 胶合木结构制作安装工艺流程图

安装前应根据图纸和现场控制点确定胶合木柱平面位置、基面标高，在基面上弹出柱脚定位十字线，及墙体轴线，确定临时支撑及胶合木柱位置。

预埋的钢板应进行位置和标高复核，后植入的预埋件应根据测量位置进行植入锚固。

应根据设计图纸符合柱脚或墙脚预埋件的构造、安装位置和标高，无误后与结构钢筋焊接固定。

构件制作应符合本规程第3张的规定。

基座安装应符合下列规定：

基础混凝土强度应达到设计强度的75%以后方可进行基座安装；

基座入场前进行应编号，与现场基座编号图对应进行安装；

基座安装前应对预埋钢板的位置标高进行复核，在基座上画好十字中心线，与预埋件上的十字中心线对齐，并进行标高测量，可采用基座下加钢板或钢筋进行微调，符合要求后用电焊机点焊固定。

梁柱吊装前应根据设计图纸在胶合木梁及柱内预埋高强化学螺栓，将预埋在胶合木梁柱内的螺栓紧固在钢结构连接件上；柱脚连接处同样在胶合木柱内预埋高强化学螺栓，将柱插入底端的托槽内。

木结构柱吊装木结构梁吊装木结构吊装时应采用吊带束紧木结构构件后吊装。木梁吊装点不应少于2点，

构件在吊装时产生的应力不应超过1.2倍胶合木强度设计值，安全性不足时应采取临时加固措施。

构件吊装、安装时宜设置临时支撑。梁柱吊装就位时应进行安装测量控制。

施工控制宜以临时支撑上端坐标作为施工控制点，胶合木柱顶坐标作为校核点，胶合木柱处梁顶坐标及边梁平面转角处梁顶坐标作为检查点，控制允许偏差宜为2mm。

加工、安装误差超过2mm时应依据胶合木下方五金件确定胶合木柱表面控制线，依据柱轴线地面投影线，调整柱方向在同一铅垂面上，调整误差在控制范围内。

每一构件拼装完成后应测定梁柱节点实际坐标值，并与图纸坐标对比，做好记录，误差在设定范围内的，再进行下一构件拼装。

木柱安装后基座螺栓应进行初步拧紧并临时固定。经测量无误后即可对柱脚的球形连接件进行满焊固定，以及梁柱间连接件的高强螺栓进行终拧固定。钢结构焊接及钢结构高强螺栓紧固应钢结构设计及质量验收规范要求。

螺栓连接的螺栓数目、排列方式、间距、边距和端距，除应符合设计文件的规定外，尚应符合下列要求：

螺栓孔径不应大于螺栓杆直径1 mm，也不应小于或等于螺栓杆直径；

螺帽下应设钢垫板，其规格除应符合设计文件的规定外，厚度不应小于螺杆直径的30%，方形垫板的边长不应小于螺杆直径的3.5倍，圆形垫板的直径不应小于螺杆直径的4倍，螺帽拧紧后螺栓外露长度不应小于螺杆直径的80%。螺纹段剩留在木构件内的长度不应大于螺杆直径的1.0倍；

连接件与被连接件间的接触面应平整，拧紧螺帽后局部可允许有缝隙，但缝宽不应超过1 mm。

梁柱安装完毕后临时支撑拆除时应逐步缓慢释放临时支撑的竖向荷载，分批同步释放临时支撑顶部的千斤顶。释放拆除顺序应符合下列规定：

分阶段释放临时支撑上的千斤顶时每次释放位移不应大于20mm，分多次释放，直至完全卸载；

释放顺序应与安装木结构安装批次反向进行，先装后拆，后装先拆，每批次内木结构释放千斤顶时应同步缓慢进行。

拆除临时支撑过程及结束后应持续测量柱节点的坐标，直至变化稳定，并应观察拆除过程中可能出现的裂缝开展情况、测量测量裂缝长度。

在木结构安装完成并释放临时支撑荷载后，且木结构无明显影响结构的裂缝产生，即可对木结构安装孔位进行填补修复。填补修复应采用同等材质的胶合木板材，板材厚度不宜小于25mm，板材粘结应采用同等胶合木用结构胶现场修补粘结。

桁架安装时应先按设计要求的位置在桁架上标出支座中心线。支撑在木柱上的桁架，柱顶应设置暗榫嵌入桁架下弦，并用U形扁钢固定。

楼面的安装应符合下列规定：

楼面应先安装楼面格栅，再安装楼面板，面板边缘钉宜采用普通圆钉，钉距宜为150 mm；

低于梁顶标高的楼面格栅宜采用挂件与主梁连接，高于梁顶标高的楼面格栅可直接放置在梁上固定。格栅间宜架设通长横向支撑，支撑采用同规格板材，间距不宜大于1200 mm；

格栅定位依照图纸间距及位置确定；

木楼板宜采用符合设计文件规定的厚度的企口板，长度方向的接头应位于格栅上，相邻板接头应错开至少一个格栅间距，面板在每根格栅处用长度为60 mm的圆钉从板边斜向钉牢在格栅上。

墙体安装应符合下列规定：

墙体做法宜采用木龙骨加覆面板做法，墙骨宜采用2mm×4mm或2mm×6mm的规格材，间距宜为400 mm。剪力墙面板宜采用定向结构刨花板，采用普通钉连接。剪力板边缘设置横撑，横撑规格同墙骨柱；

木墙板格栅应先拼装完毕后固定在胶合木构件间，下部固定在防腐木地梁板上，上部固定在顶梁板相互固定；

墙面板边缘钉间距应小于150 mm，中间部分钉间距应小于300 mm。

剪力墙与梁连接时，墙体平行于梁时应采用双排镀锌麻花钉将墙顶梁与木梁连接，墙体垂直于梁时应采用双排镀锌麻花钉将墙顶梁与格栅连接；

剪力墙相邻面板的接缝应位于骨架构件上，面板可水平或竖向铺设。同一墙骨柱上对接的覆面板之间应预留不小于3 mm宽的间隙；

墙板钉距在每块面板边缘不得大于100 mm，中间支座上钉的间距不得大于300 mm，钉应牢固的打入骨架构件中，钉面应与板面齐平；

当墙体两侧均有面板，且每侧面板边缘钉间距小于150 mm时，墙体两侧面板的接缝应相互错开，且不应设在同一根骨架构件上。当骨架构件的宽度大于65 mm时，墙体两侧面板拼缝可在同一根构件上，但钉应交错布置。

外墙覆面板安装完成后，在外墙面上由下向上铺设覆面膜。覆面膜可水平或垂直铺设，用形型钉钉到墙面板上。接缝处搭接宽度不应小于100 mm，上层覆面膜搭在下层上，搭接处采用专用胶带封堵接缝。

檩条、椽条、屋面板安装应符合下列规定：

檩条、椽条安装应依照构件制作时的编号对应从左向右或从右向左、自下而上单向铺设；

檩条、椽条的吊装应符合本规程第7.4节的规定；

椽条宜通过连接件与木柱柱顶进行连接，檩条每侧宜用两个连接件与椽条连接；

檩条铺设完成后，应将屋面板板材长度方向与搁栅垂直铺设，接缝错开。采用镀锌螺纹钉沿弹线位置垂直钉入搁栅固定，边缘钉宜采用直径3.7 mm的普通圆钉，间距宜为100 mm；

第一层屋面板钉固后，应在覆面板上再铺设1层厚度不小于15 mm的防火石膏板，石膏板铺设方式与覆面板相同，接槎应与覆面板错开；

待所有石膏板铺设完成后再铺设一层与首层完全相同的覆面板。所有板材均应错缝和留缝。

屋盖防水防腐、保温施工应符合下列规定：

        - 屋面板基层处理干净后应进行防水层处理。落水口、檐沟、阴阳角、伸出屋面管根等细部节点应增设附加防水层。防水构造和施工应符合现行地方标准《屋面防水技术标准》DB11/T 1945的规定。

        - 防水层宜采用顺水条固定，屋面顺水条固定前，应拉通线进行定位，顺水条间距宜为600 mm。将经防腐防水处理的顺水条用镀锌麻花钉垂直穿透防水层钉入屋架上弦杆。麻花钉间距宜为300 mm，顺水条的高差不宜大于3 mm。

顺水条固定完毕后应根据设计图纸铺设保温层，保温板应铺平垫稳且拼缝严密平整；

固定挂瓦条时，在距檐口50 mm处并排铺设2根第一排挂瓦条，用镀锌麻花钉在与顺水条相交处垂直进钉，将挂瓦条固定到顺水条上。在同一个坡面两端铺设挂瓦条并准确进钉，确保所有挂瓦条间距一致。

质量标准

Ⅰ 主控项目

胶合木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸应符合设计文件的规定。

检查数量：按检验批全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查、尺量检查。

结构用层板胶合木的类别、强度等级和组坯方式，应符合设计文件的规定，并应有产品质量合格证书和产品标识。

检查数量:检验批全数。

检验方法:实物与证明文件对照检查，查验满足产品标准规定的胶缝完整性检验和层板指接强度检验合格证书。

胶合受弯构件应作荷载效应标准组合作用下的抗弯性能见证检验。在检验荷载作用下胶缝不应开裂，原有漏胶胶缝不应发展，跨中挠度的平均值不应大于理论计算值的 1.13倍，最大挠度不应大于表 7.5.3的规定。

检查数量:每一检验批同一胶合工艺、同一层板类别、树种组合、构件截面组坯的同类型构件随机抽取3根。

检验方法:《胶合木结构技术规范》GB/T 50708。

表7.5.3 荷载效应标准组合作用下受弯木构件挠度限值

| 项次 | 构件类别 | 挠度限值(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 檩条 | L≤3.3m | L/200 |
|  |  | L＞3.3m | L/250 |
| 2 | 主梁 | L/250 |

注：L为受弯构件的跨度

弧形构件的曲率半径及其偏差应符合设计文件的规定，层板厚度不应大于曲率半径的1/125。

检查数量:检验批全数。

检验方法:钢尺丈量。

层板胶合木构件平均含水率不应大于 15%，同一构件各层板间含水率差别不应大于5%。

检查数量:每一检验批每一规格胶合木构件随机抽取5根。

检验方法：《胶合木结构技术规范》GB/T 50708。

钢材、焊条、螺栓、螺帽的质量应分别符合本规程第7.1节的规定。

检查数量:检验批全数。

检验方法:查验质量合格证明文件。

各连接节点的连接件类别、规格和数量应符合设计文件的规定。架端节点齿连接胶合木端部的受剪面及螺栓连接中的螺栓位置，不应与漏胶胶缝重合。

检数数量:检验批全数。

检验方法:目测、丈量。

Ⅱ 一般项目

胶合木结构的外观质量应符合本规程第6.5节的规定。

检查数量:检验批全数。

检验方法:厚薄规(塞尺)、量器、目测。

胶合木构件的制作偏差不应超出本规程表 E.0.1的规定

检查数量:检验批全数。

检验方法:角尺、钢尺丈量，检查交接检验报告。

梁、柱等组合构件拼装后的允许偏差应符合表7.5.10的规定。

表7.5.10 梁、柱等组合构件拼装后的允许偏差

| 构件名称 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 组合截面柱 | 截面高度 | -3 |
|  | 长度 | ≤15m | ±10 |
|  |  | ＞15m | ±15 |
| 桁架 | 高度 | 跨度≤15m | ±10 |
|  |  | 跨度＞15m | ±15 |
|  | 节点间距 | ±5 |
|  | 起拱尺寸 | 长度 | +20 |
|  |  | 高度 | -10 |
|  | 跨度 | ≤15m | ±10 |
|  |  | ＞15m | ±15 |

检查数量: 过程控制检验批全数，分项验收抽取总数10%复检。

检验方法：《胶合木结构技术规范》GB/T 50708。

桁架、梁、柱的安装允许偏差应符合表7.5.11的规定。

表7.5.11 梁、柱等组合构件拼装后的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构中心线间距 | ±20 | 钢尺测量 |
| 2 | 垂直度 | H/200且不大于15 | 吊线钢尺测量 |
| 3 | 受压或受弯构件纵向弯曲 | L/300 | 吊线或拉线钢尺测量 |
| 4 | 支座轴线对支撑面中心位移 | 10 | 钢尺测量 |
| 5 | 支座标高 | ±5 | 水准仪测量 |

注：H为桁架或柱的高度；L为构件长度。

检查数量: 过程控制检验批全数，分项验收抽取总数10%复检。

检验方法：《胶合木结构技术规范》GB/T 50708。

齿连接、螺栓连接、圆钢拉杆及焊缝质量，应符合本规程第7.4节的规定。

检查数量:检验批全数。

检验方法：观察检查

金属节点构造、用料规格及焊缝质量应符合设计文件的规定。除设计文件另规定外，与其相连的各构件轴线应相交于金属接点的合力作用点,与各构件相连的连接类型应符合设计文件的规定

检查数量:检验批全数。

检验方法:目测、丈量。

楼板连接件间的接触面应平整，高差不宜大于2mm，缝隙宽度不应超过1 mm，钉帽应与被连接件外表面齐平。钉孔周围不应有木材被胀裂等现象。

检查数量:检验批全数。

检验方法:观察检查、尺量检查。

木墙骨架的垂直度偏差不应超过隔墙高度的1/200。

检查数量: 过程控制检验批全数，分项验收抽取总数10%复检。

检验方法：尺量检查。

成品保护

雨期安装胶合木结构时应采取防雨措施。

胶合木梁、柱构件和钢结构连接件的材料运输、二次转运和吊装过程中应采取保护措施。

临时支撑托槽与木结构梁之间宜设置橡胶垫块保护木结构不受损。

构件吊装时吊索宜采用合成纤维吊装带。

注意事项

胶合木结构构件与混凝土基础间宜采用防腐木结合隔汽膜将混凝土基础与上部胶合木构件隔开。

木结构构件吊装时吊臂半径内应设置警戒区，不得有人员站立在吊臂下方。

在吊装过程中，可采用增设揽风绳等措施，加强吊装时构件的准确定位安装，不应磕碰和损坏构件外表。

临时支撑钢管顶部的钢板托槽下方与支撑钢柱连接处宜设置千斤顶调节托槽标高。

胶合板用钉子固定时钉距宜为80mm～150mm，钉长宜为25mm～35mm，钉帽应打扁，并进入板面0.5mm～1.0mm,钉眼用油性腻子抹平。

轻型木结构施工

材料要求

轻型木结构使用的结构构件应由工厂加工制作；制作构件的材料性能应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的规定的规定，制作构件时木材含水率板材、规格材不应大于19%，作为连接件时不应大于15%。

规格材轻型木结构用规格材分级，应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的规定。当采用目测分级规格材设计轻型木结构构件时应根据构件的用途按表8.1.2的规定选用相应的材质等级。

表8.1.2 轻木木结构目测分级规格材材质等级选用要求

| 类别 | 主要用途 | 材质等级 | 截面最大尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 结构用格栅搁栅、结构用平方厚板和轻型木框架构件 | Ⅰc | 285 |
|  |  | Ⅱc |  |
|  |  | Ⅲc |  |
|  |  | Ⅳc |  |
| B | 仅用于墙骨头柱 | Ⅳcl |  |
| C | 仅用于轻型木框架构件 | Ⅱcl | 90 |
|  |  | Ⅲcl |  |

轻型木结构用胶粘剂应无毒、环保，并应保证其胶合部位强度要求。

纤维增强覆面木基结构所用胶粘剂的性能应满足表8.1.4的要求，且不返卤、不泛霜。

表8.1.4 纤维增强覆面木基结构所用胶粘剂的性能

| 序号 | 项目 | 性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度， MPa | 常温3天 | 40 |  |
| 2 |  | 常温3天，浸水7天 | 30 |  |
| 3 | 板间粘接强度，MPa | 1.0 |  |

锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定的Q355钢制成。

钉应符合现行国家标准《钢钉》GB 27704的规定。

钢构件焊接用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117及《热强钢焊条》GB/T 5118的规定。焊条的型号应与主体金属的力学性能相适应。

金属连接件及螺钉等应进行防腐蚀处理或采用不锈钢产品。与防腐木材直接接触的金属连接件及螺钉等应避免防腐剂引起的腐蚀。

处于外露环境且对耐腐蚀有特殊要求的或在腐蚀性气态和固态介质作用下的承重钢构件，宜采用耐候钢，并应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。

完全外露的金属连接件宜采取涂刷防火涂料等防火措施，防火涂料的涂刷工艺应满足设计要求，以及国家现行标准的规定。

钢木混合结构中使用的钢材，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《建筑抗震设计规范》GB 50011中对钢材的规定。

轻型木结构采用的保温和隔声、吸声材料应满足阻燃性能的要求。

主要机具

主要施工机械宜配备圆盘锯、压刨、平刨等，施工机具数量和型号可根据工程规模进行选定。

主要工具用具宜配备手刨、手锯、凿子、斧子、墨斗等。

轻型木结构主要监测装置宜配备经纬仪、水准仪、木材含水率测试仪、水平尺、钢尺等。

施工前应根据施工组织设计组织施工机械进场就位、安装和调试，测试检验设备的灵敏度和准确性。

作业条件

各项施工准备工作已就绪，具备开工条件。

轻型木结构下的基础施工完毕已通过验收。

对进场的施工材料和构件进行复检和验收，不符合要求的材料和构件不得使用。

应做好季节性施工准备工作，及时组织必要的物资提前进场。

根据材料计划和施工进度安排组织材料进场，并按照施工平面布置进行分类堆放和入库验收，并明确标识。

纤维增强覆面木基结构构件插入基础深度不应小于100mm，基础槽宽度为板厚+90mm，基础顶面与板交接面应用纤维增强覆面木基结构构件用粘接材料粘接。

构件应已按设计文件要求在工厂制作完成并检验合格，应设置标识，标识内容宜包括产品代码或编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。

轻型结构施前，应按设计求和施工方案进行施工阶段验算；验算时，构件的动力放大系数可取 1.5。

预件安应合理规划运输通道和临时堆放场地，并应对成品堆放采取保护措施。

底层竖向构件安装前，应复核基层的标高，并应设置防潮垫或采取其他防潮措施;其他层竖向构件安装前，应校核已安装构件的轴线位置、标高。

施工工艺

轻型木结构墙施工应按图8.4.1规定的工艺流程进行操作。

图8.4.1 轻型木结构墙施工工艺流程

轻型木结构所使用的规格材应符合设计所要求的树种、规格和材质等级，表面应刨光。

墙骨组装应符合下列规定：

墙骨安装时可以墙骨为单位分片组装。组装的操作平台可以是施工完的楼面，也可以在现场内临时建造施工平台，要求操作平台表面平整；

墙骨与底梁板和顶梁板采用钉连接组装成片。要求墙骨间距符合设文件计要求，表面平整，底梁板与顶梁板保持平行，墙骨与顶梁板、底梁板保持垂直；

墙骨有门、洞时，若开洞宽度大于墙骨间距，应按设计要求在洞口两侧加强，并在洞口上方加设过梁。

安装墙骨之前应在楼面或梁上弹出门、洞口位置线及墙位置线。

墙骨安装就位后应先进行临时固定并加支撑；该层墙骨全部就位后校正墙面垂直度；最后采用钉连接各墙片之间的底梁板、顶梁板。

木基结构墙面板安装时，应将木板的年轮凸面向内放置，木纹方向应一致，如需打槽、拼缝、裁口时，应按设计图纸要求进行；石膏板安装时，宜竖向铺设，长边接缝宜落在墙骨柱上，并用自攻螺钉固定，钉眼用石膏腻子抹平，内外两侧墙面板的接缝不得在同一根墙骨柱上；剪力墙的面板应随层施工，以保证施工荷载下木结构处于正常受力状态。

按设计要求安装剪力墙剪刀撑进行加固。墙转角处墙骨不应少于两根；在门、洞口校方正后在门洞边设置临时加固的斜撑；临时固定的支撑、斜撑在上一层梁、楼面搁栅施工完成之前不得随意拆除。

墙体构件、柱构件安装时应符合以下要求：

应先调整构件标高、平面位置，再调整构件垂直度；

调构件垂直度的缆风绳或支撑夹板应在构件起吊前绑扎牢固；

构件的标高、平面位置、垂直偏差应符合设文件计要求；

构件吊装就位后，应及时校准并应采取临时固定措施。

轻型木结构楼盖施工应按图8.4.9规定的工艺流程进行操作。

图8.4.9 轻型木结构楼盖施工工艺流程

边框梁与顶梁板可采用钉连接，安装梁时应先安装边框梁，再安装承重梁，最后安装封边梁。

边框梁与顶梁板安装完成后应在顶梁板或底梁板、托木上划好楼面搁栅安装位置线。

按照安装位置线采用斜向钉连接方式安装楼面搁栅。搁栅截面高度方向应与楼面垂直；搁栅在支座上搁置长度不得小于40mm。

楼面搁栅完成后应在栅端部靠近支座处根据设计安装搁栅间横撑、剪刀撑或木底撑（图8.4.13-1、8.4.13-2）。

图8.4.13-1 搁栅间横撑安装

图8.4.13-2 搁栅间剪刀撑安装

楼面板铺设木基结构板材时，板材长度方向应与搁栅垂直，宽度方向拼缝应与搁栅平行且相互错开。楼面拼缝应连接在同一搁栅上，板与板之间宜留有不小于3mm的空隙。屋面板应采用专用不锈蚀的屋面钉连接。

采用纤维增强覆面木基结构构件时进场后应进行构件检测和荷载检验。

水平构件安装应符合下列规定:

应复核构件连接件的位置，与金属、砖、石、混凝土等的结合部位应采取防潮防腐措施;

杆式构件吊装宜采用两点吊装，长度较大的构件可采取多点吊装;细长构件应复核吊袋过程中的变形及平面外稳定;

板类构件、模块化构件应采用多点吊装，构件上应设有明显的吊点标志;吊装过程应平稳，安装时应设置必要的临时支撑。

安装采用临时支撑时，应符合下列规定：

水平构件支撑不宜少于2道；

预制柱或墙体构件的支撑点距底部的距离不宜大于柱或墙体高度的2/3，且不应小于柱或墙体高度的1/2。

临时支撑应设置可对构件位置和垂直度进行调解的装置。

纤维增强覆面木基结构构件胶粘剂粘接作业应符合下列规定：

粘接施工应根据环境温度确定粘接剂的可操作时间；

每个批次的构件点粘接完成12h后方可进行下一批次构件安装；

整体点粘接作业完成后半粘接应按楼层自上而下进行，补缝厚度应控制在距板平面不应低于20mm；

半缝粘接作业完成并养护3d后方可进行全缝粘接，全缝粘接应按楼层自上而下进行，填缝应平整、密实；

半缝、全缝粘接作业和养护过程中不应进行其他施工作业，并应避免震动、冲击；

全缝粘接强度达到规定强度的75%后方可拆除临时支撑；

雨雪天晴应停止粘接作业。

质量标准

轻型木结构分项工程的检验批分为进场检验批和安装检验批，进场检验批以同批进场不超过1000件为一个检验批；安装检验批可按楼层、变形缝、施工段进行划分，当单体建筑面积小于600m2时可以划分为一个检验批。

Ⅰ 主控项目

木结构应用的规格材性能应符合设计文件要求，并应具有产品质量合格证明文件。

木结构部件规格、性能应符合设计文件要求，并应具有产品质量合格证明文件。

纤维增强覆面木基结构构件进场后的荷载检验应合格。

纤维增强覆面木基结构构件用粘接材料性能应符合设计文件要求，并应具有产品质量合格证明文件。现场复验应合格。

规格材的平均含水率不应大于20%，复验应合格。

预制墙体、楼盖、屋盖构件内填充材料应符合设计文件的规定。

轻型木结构的承重墙、楼盖、屋盖布置、抗倾覆措施及屋盖抗掀起措施等应符合设计文件的规定。

轻型木结构复合木材和木搁栅应有产品质量合格证书，并应有符合设计文件规定的平弯或侧立抗弯性能检验报告。

轻型木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸应符合设计文件的规定。

构的预件的位置数量及连接方式应符合设文件计要求。

现场装配连接点的位置、构件的连接件类别、规格和数量应符合设计文件的规定。

构件安装完成后的外观质量应符合设文件计要求。

构件的支撑、胶合接缝、连接等的位置，节点作法应符合设文件计要求，不得有松动。

构件的支承、支撑、连接等应符合设文件计要求，不得松动。

隐蔽空间内防火挡块的材质、规格、厚度及敷设部位应符合设文件计要求，安装应严密、无空隙。

轻型木结构的防水层、保温措施和隔汽层的设置、材质、厚度及铺设应符合设文件计要求和相关标准的规定。

Ⅱ 一般项目

构件外形尺寸应符合设文件计要求，尺寸偏差应符合表8.5.18的规定。

表8.5.18   构件外形尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 楼板、梁、柱、桁架 | ±4 | 尺量 |
|  |  | 墙板 | ±4 | 尺量 |
| 2 | 宽度、高度或厚度 | 楼板、梁、柱、桁架 | ±5 | 尺量 |
|  |  | 墙板 | ±4 | 尺量 |
| 3 | 对角线差 | 楼板 | 6 | 尺量 |
|  |  | 墙板、门洞口 | 5 | 尺量 |
| 4 | 预留孔 | 中心线位置 | 5 | 尺量 |
|  |  | 孔尺寸 | ±5 | 尺量 |

纤维增强覆面木基结构构件覆盖层厚度应符合符合设计文件的规定。

构件安装尺寸偏差应符合表8.5.20的规定。

表8.5.20结构安装的尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件轴线位移 | 10 | 采用吊线和钢尺检查 |
| 2 | 构件标高 | ±5 | 采用水准仪和钢尺检查 |
| 3 | 墙、板之间的胶合缝宽度 | ±5 | 用钢尺检查 |
| 4 | 构件垂直度 | 5 | 采用2m指针式靠尺或 吊线与钢尺检查 |
| 5 | 墙体、桁架侧向弯曲 | L/1000且≤10 | 采用拉线和钢尺检查 |
| 6 | 相邻构件平整度 | 4 | 用2m靠尺、塞尺检查 |
| 7 | 构件搁置长度 | +10 -5 | 用钢尺检查 |
| 8 | 支座、支点中心线的偏差 | 10 | 用钢尺检查 |
| 9 | 桁架、檩条梁支座标高 | ± 5 | 用水准仪检查 |

注:L、H分别为构件长度和建筑总高。

成品保护

部件在搬运及吊装安装就位过程中，应采取保证其平面外稳定的措施，安装就位后，应设置防止发生失稳或倾覆的临时支撑；临时支撑应在确保安全后方可拆除。

构件与混凝土或潮湿环境接触，应按设计要求采取防腐或防潮措施。

在屋面防水结构未完工之前必须对木框架结构采取防雨措施。

楼面板施工完毕后不应在上面切削物品和校正圆钉、砸钉帽等。

不应在楼面集中堆放施工材料。

不应在建筑物内和附近动火，严格动火审批制度，预防火灾。

注意事项

安装过程中构件吊装应符合下列规定：

经现场组装后的安装单元的吊装，吊点应按安装单元的结构特征确定，并应经试吊证明符合刚度及安装要求后方可开始吊装；

较差的构件应按提升时的受力情况采用附加构件进行加固；

件吊装就位时，应使其拼装部位对准预设部位垂直落下，并应校正构件安装位置并紧固连接。

构件吊装就位过程中，应监测构件的吊装状态，当吊装出现偏差时，应立即停止吊装并调整偏差。

木结构临时吊装措施、支撑应符合设计及相关技术标准要求，安装就位后，应采取保证构件稳定的临时固定措施。

每层的受力构件安装的临时稳定支撑，胶粘剂强度应达到要求养护龄期后，方可拆除。

构件装后，应根据水准点和轴线校正安装位置。

构件运输时应采取保护措施，边角部位宜设置保护衬垫，并应符合下列规定：

构件水平运输时，梁、柱等预制木构件可分层分隔堆放，上、下分隔层垫块应竖向对齐，悬臂长度不宜大于构件长度的1/4；

木桁架整体运输时，宜竖向放置，支承点宜设在桁架两端节点支座处，下弦杆的其他位置不得有支承物，在上弦中央节点处的两侧应设置斜撑，并应与车厢牢固连接;数榀桁架并排竖输时，上节点处用绳索将各榀桁架彼此系牢；

木桁架整体运输时，宜竖向放置，支承点宜设在桁架两端节点支座处，下弦杆的其他位置不得有支承物，在上弦中央节点处的两侧应设置斜撑，并应与车厢牢固连接;数榀桁架并排竖向放置运输时，宜在上弦节点处用绳索将各榀桁架彼此系牢；

木结构墙体整体运输时，宜采用直立插放架，插放架应有足够的承载力和刚度。

构件的储存应符合下列规定：

件应存放在通风良好的仓库或防雨、通风良好的有顶部遮盖场所内，堆放场地应平整、坚实，并应具备良好的排水设施；

采取要措施，保证储存环境的温度、湿度；

采用叠层平放方式堆放时，应采取防止构件变形的措施；

堆放场所的支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与起吊位置一致；

重叠堆放构件时，每层构件间的垫块应上下对齐;堆垛层数应按构件、垫块的承载力确定，并应采取防止堆垛倾覆的措施；

采用靠架堆放时，靠架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80°。

对现场不能及时进行安装的建筑模块，应采取保护措施。

纤维增强覆面木基结构所使用的粘结剂应单独存放，避免混用。

钢木屋架施工

材料要求

木屋架采用的的木材种类应符合设计要求。

胶粘剂宜采用耐水性胶粘剂或半耐水性胶粘剂。

钢拉杆宜采用圆钢，应具有有材质合格证和复试报告。

螺栓、扒钉、骑马钉等配件。

木材防腐防虫剂

木材防火材料：主要有防火浸渍剂和防火涂料。

主要机具

锯机、刨床、车床铣床及开榫机、钻孔榫槽机、木工刃具修磨设备。

作业条件

参加操作人员已经过培训、考核。

设备均经过仔细检查，电气、机械均符合安全及施工要求。

施工工艺

木、钢木屋架施工应按图9.4.1规定的工艺流程进行操作。

图9.4.1 轻型木结构楼盖施工工艺流程

木材干燥宜方法分为自然干燥法和人工干燥法。

自然干燥法可采取水平堆积法、X型垂直堆积法、三角形水平堆积法、交搭水平堆积法、交替水平堆积法，并应符合下列规定：

木材应按树种、规格和干湿情况，区别分类堆放；

堆积场地应平整、干燥，并有一定坡度，不应积水；

材堆底部架空高度不宜不小于400mm；

每层木料宜用厚度相同的垫木隔开，上部应遮盖，不应日晒雨淋，迎风面应采取挡风措施；

可在木材端面刷涂料。

采用人工干燥时，可选用蒸汽干燥法、烟熏干燥法、热风干燥法、烟道加热干燥法、瓦斯干燥法、红外线干燥法、水煮处理方法、过热蒸汽干燥法、石蜡油干燥法、高频电流干燥法、真空干燥法、微波干燥法等方法。

木材防腐防虫宜使用专门的防腐防虫药剂进行处理，处理方法可采用加压浸渍、热冷槽或常温常压浸渍、喷涂等方法。

应根据设计防火要求的防火等级选用相应的防火处理办法。宜采用浸渍处理和表面涂料涂刷。

屋架放大样前应首先熟悉图纸，了解结构情况、几何尺寸、各节点要求、起拱高度、杆件断面、吊杆和螺栓尺寸等。

放样时可在平地或木板上，放出屋架的大样，屋架完全对称时可放出半榀屋架的大样，各节点均应按设计图纸绘出足尺实样。

足尺大样的尺寸应使用同一钢尺量度，经校核后，对设计尺寸的允许偏差应符合表9.4.9的规定后方可套制样板。

表9.4.9  足尺大样的偏差限值

| 结构跨度 (m) | 跨度偏差 （mm） | 结构高度偏差 （mm） | 节点间距偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤15 | ±5 | ±2 | ±2 |
| ＞15 | ±7 | ±3 | ±2 |

足尺大样完成后可开始套制样板，套制样板应符合下列规定：

样板应采用木纹平直、不易变形和含水率不大于18%的干燥木材制作；

套样板时，应先按照各杆件的高度或宽度分别将样板开好，两边刨光，然后放在大样上，将杆件的榫齿、榫槽、螺栓孔等位置及形状画在样板上，按形状正确锯割后再修光；

样板配好后，应放在大样上试拼，再检查其是否与大样一致。最后在样板上弹出轴线；

样板对足尺大样的允许偏差应为±1mm，经检验合格后方可使用；

所有样板应标注名称，依次编号，并由专人保管，不应受潮或损坏，在使用过程中，应经常检查是否变形，以便及时修整或重制。

套制样板完成后可进行下料，下料应符合下列规定：

选料应符合下列规定：

        - 木结构的用料应符合国家对各类木材缺陷的允许程度和各类构件使用木材的等级范围等各项规定，且应符合制作承重木结构所用的木材质量标准；

        - 当上、下弦材料相同和截面相同时，应将好木材用于下弦；

        - 下弦木料应将材质好的一头放在端节点上；上弦木料应将材质好的一头放在下端；

        - 方木上弦应将材质好的一面向下；有微弯的原木上弦，应将弯背向下；用原木作下弦时应将弯背向上；

        - 上弦和下弦杆件的接头位置应错开，下弦接头宜设在中部。如用原木时大头应放在端头；

        - 选用材料时应根据木材的规格适当调配，不宜发生大材小用、长材短用、优才劣用等情况；

        - 选用夹板料时应选用优等材制作。

选料完成后可进行画线、下料。采用样板画线时方木杆件应先弹出杆件轴线，原木杆件应先砍平找正后弹十字线及中心线；将已经套好的样板上的轴线与杆件上的轴线对准，然后按样板画出长度、齿及齿槽等。

下料完成后的锯榫、打眼应符合下列规定：

        - 节点处的承压面应平整、严密，齿连接或构件接头处不得采用凸凹榫；

        - 榫肩应长出5mm；

        - 上、下弦之间在支座节点处非承压面预留空隙宜为10mm，腹杆与上、下弦杆结合处非承压面预留空隙宜为10mm；

        - 原木屋架的上弦与斜杆的交点应锯出抱肩；

        - 钻螺栓孔的钻头应顺直，直径应比螺栓直径大1mm。每钻入50mm～60mm后，应提出钻头，清理钻孔，孔眼内不得留有木渣；

        - 在钻孔时应先将所要结合的杆件按正确位置叠合起来，并加以临时固定，然后用钻一次性钻透；拉力螺栓的螺栓孔的直径可比螺栓略大1mm～3mm。

屋架拼装应符合下列规定：

在平整的地上赢先放好垫木，把下弦杆在垫木上放稳，然后按照起拱高度将中间垫起，两端固定，再在接头处用夹板和螺栓夹紧；

下限拼接好后即可安装中柱，两边用临时支撑固定，再安装上弦杆；

赢最后安装斜腹杆，从屋架中心依次向两端进行，然后将各拉杆穿过弦杆，两头加垫板，拧上螺母；如无中柱而采用用钢拉杆时，应先安装上弦，后安装斜杆，最后将拉杆逐个装上；

各杆件安装完毕并检查合格后，再拧紧螺帽，顶上扒钉等铁件，同时在上弦上标出檩条的安放位置，钉上三角木；

在拼装过程中如有不符合要求的地方，应随时调整或修改；

在加工厂加工试拼的屋架，应在各杆件上进行编号，在工地直接拼装的屋架，应在支点处用垫木垫起，垂直竖立，并用临时支撑支住，不宜平放在地面上；

所用钢材的钢号应符合设文件计要求。钢材的连接均应使用电焊，不应使用气焊或锻接；

钢木屋架的圆钢下弦、三角形豪式屋架的中央拉杆和芬克式钢木屋架的斜拉杆等主要受拉腹杆、受振动荷载的拉杆、直径大于20mm的拉杆，螺栓应采用双螺帽；螺杆伸出螺帽的长度不应小于螺栓直径的0.8倍。

屋架吊装时应符合下列规定：

木结构制作、装配完毕后应根据设计要求进行检查，记录材料质量、结构及其构件尺寸的正确程度及构件的制作质量，验收合格后方可吊装；

木结构吊装前应做好下列准备工作：

        - 应修整运输过程中造成的缺陷；

        - 应拧紧所有螺栓的螺帽;

        - 应根据结构的形式和跨度合理的确定吊点，并按翻转和提升时的受力情况进行加固。经试吊证明结构确具有足够的刚度；

        - 应采取防止构件错位和连接松动的措施；

        - 宜在墙、柱上测出标高，然后找平，并弹出中心线位置，安放好垫块，安装好固定螺栓；

        - 跨度大于15m采用圆钢下弦的钢木屋架应采取措施防止就位后对墙、柱产生的推力；

        - 吊装用的机具、绳、钩应事先检查合格后方可使用。

吊装时应由有经验的起重工指挥，当屋架起吊离开地面300mm后，应停车进行结构、吊装机具、缆风绳、地锚坑等的检查，没有问题方可继续吊装；

第一榀屋架吊上后，应立即找中、找直、找平，并用临时拉杆或支撑将其固定，待跌入榀屋架吊上后，立即钉上脊檩，作为联系杆件，并装上剪刀撑。支撑与屋架应用螺栓连接，不得采用钉连接或抵承连接；

所有屋架铁件、垫木以及屋架与墙接触处，均应在吊装前涂刷防腐剂，有虫害的地区还应作防虫处理；

屋架的支座结点、下弦及梁的端部不应封在墙、保温层或其它通风不良处，构件除支撑面外的周边及端部均应留出不小于50mm的空隙。

屋架端头应增加锚固螺栓，屋架吊装校正完毕后应将锚固螺栓上的螺母拧紧。

质量标准

Ⅰ 主控项目

木构件的木材缺陷限值应符合表9.5.1-1～表9.5.1-3的规定。

表9.5.1-1  承重木结构方木材质标准

| 项次 | 缺 陷 名 称 | 木 材 等 级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Ⅲa |
|  |  | 受拉构件或拉弯构件 | 受弯构件或压弯构件 | 受压构件 |
| 1 | 腐 朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节 | 在构件任一面任何150mm 长度上所有木节尺寸的总和不得大于所在面宽的 | 1/3(连接部位为1/4) | 2/5 | 1/2 |
| 3 | 斜率（％） | ≤5 | ≤8 | ≤12 |
| 4 | 裂缝 | 1）在连接的受剪面上； | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 2) 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时用两者之和）不得大于材宽的 | 1/4 | 1/3 | 不限 |
| 5 | 髓心 | 应避开受剪面 | 不限 | 不限 |

表9.5.1-2  承重木结构板材材质标准

| 项次 | 缺 陷 名 称 | 木 材 等 级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Ⅲa |
|  |  | 受拉构件或拉弯构件 | 受弯构件或压弯构件 | 受压构件 |
| 1 | 腐朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节 | 在构件任一面任何150mm 长度上所有木节尺寸的总和，不得大于所在面宽的 | 1/4(连接部位是1/5) | 1/3 | 2/5 |
| 3 | 扭纹 | 斜率 （％） | ≤5 | ≤8 | ≤12 |
| 4 | 裂缝 | 1）在连接的受剪面上； 2) 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时用两者之和）不得大于原木直径的 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 5 | 髓心 | 不允许 | 不限 | 不限 |

表9.5.1-3  承重木结构原木材质标准

| 项次 | 缺 陷 名 称 | 木 材 等 级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Ⅲa |
|  |  | 受拉构件或拉弯构件 | 受弯构件或压弯构件 | 受压构件 |
| 1 | 腐 朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节 | 1）在构件任何中150mm 长度上沿圆周所有木节尺寸的总和，不得大于所测部们原来周长的； | 1/4 | 1/3 | 不限 |
|  |  | 2）每个木节的最大尺寸，不得大于所测部位原木周长的 | 1/10 (连接部位是1/12) | 1/6 | 1/6 |
| 3 | 扭纹 | 斜率（％） | ≤8 | ≤12 | ≤15 |
| 4 | 裂缝 | 1）在连接的受剪面上； | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 2) 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时用两者之和）不得大于原木直径的 | 1/4 | 1/3 | 不限 |
| 5 | 髓心 | 应避开受剪面 | 不限 | 不限 |

检查数量：每检验批分别按不同受力的构件全数检查。

检验方法：用钢尺或量角器量测。

应按下列规定检查木构件的含水率：

原木或方木结构不应大于25%；

板材结构及受拉构件的连接板不应大于18%；

通风条件较差的木构件不应大于20%。

检查数量：每检验批检查全部构件。

检验方法：按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定测定木构件全截面的平均含水率。

Ⅱ 一般项目

木衍架、木梁、檩条及木柱制作的允许偏差应符合表9.5.3的规定。

表9.5.3  木桁架、梁、柱制作的允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件截面尺寸 | 方木构件高度、宽度 板材厚度、宽度 原木构件梢径 | -3 -2 -5 | 钢尺量 |
| 2 | 结构长度 | 长度不大于15m 长度大于15m | ±10 ±15 | 钢尺量桁架支座节点中心间距梁、柱全长（高） |
| 3 | 桁架高度 | 跨度不大于15m 跨度大于15m | ±10 ±15 | 钢尺量脊节点中心与下弦中心距离 |
| 4 | 受压或压弯构件纵向弯曲 | 方木构件 原木构件 | L/500 L/200 | 拉线钢尺量 |
| 5 | 弦杆节点间距 | ±5 | 钢尺量 |
| 6 | 齿连接刻槽深度 | ±2 |  |
| 7 | 支座节点 受 剪 面 | 长度 | －10 | 钢尺量 |
|  |  | 宽度 | 方木 | －3 |  |
|  |  |  | 原木 | －4 |  |
| 8 | 螺栓中心间距 | 进孔处 | ±0.2d |  |
|  |  | 出孔处 | 垂直木纹方向 | ±0.5d 且不大于4B/100 |  |
|  |  |  | 顺木纹方向 | ＋1d |  |
| 9 | 钉进孔处的中心间距 | ＋1d |  |
| 10 | 桁架起拱 | ＋20 －10 | 以两支座节点下弦中心线为准，拉一水平线，用钢尺量跨中下弦中心线与拉线之间距离 |

注： d为螺栓或钉的直径； L为构件长度； B为板束总厚度。

检查数量：检验批全数。

木衍架、梁、柱安装的允许偏差应符合表9.5.4的规定。

表9.5.4  木桁架、粱、柱安装的允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允 许 偏 差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 结构中心线的间距 垂直度 受压或压弯构件纵向弯曲 支座轴线对支承面中心位移 支座标高 | ±20 H/200 且不大于15 L/300 10 ±5 | 钢尺量 吊线钢尺量 吊（拉）线钢尺量 钢尺量 用水准仪 |

注：H 为桁架、柱的高度；L 为构件长度

检查数量：检验批全数。

屋面木骨架的安装允许偏差应符合表9.5.5的规定。

表9.5.5  屋面木骨架的安装允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檩条、椽条 | 方木界面 | －2 | 钢尺量 |
|  |  | 原木梢径 | －5 | 钢尺量，椭圆时取大小径的平均值 |
|  |  | 间距 | －10 | 钢尺量 |
|  |  | 方木上表面平直 | 4 | 沿坡拉线钢尺量 |
|  |  | 原木上表面平直 | 7 |  |
| 2 | 油毡搭接宽度 | －10 | 钢尺量 |
| 3 | 挂瓦条间距 | ±5 |  |
| 4 | 封山、封檐板平直 | 下边缘 | 5 | 拉线10m 线，不足10m 拉通线，钢尺量 |
|  |  | 表面 | 8 |  |

检查数量：检验批全数。

木屋盖上弦平面横向支撑设置的完整性应按设计文件检查。

检查数量：整个横向支撑。

检查方法：按施工图检查。

成品保护

加工完成的木屋架应竖立，不得平放于地上。

宜采取下列措施预防端节点受剪力破坏、下弦在槽齿处被拉断等破坏

控制使用木材的含水率，减小收缩变形；

样板要选用优质干燥木材制作，以防变形影响加工精度；

屋架拼装时宜竖立拼装；

控制螺栓的孔眼位置，保证不发生错位；

严格把关，控制操作人员的工作精度，保证画线、锯割的准确性。

注意事项

屋架杆件在施工和使用过程中不应产生端头劈裂、剪面开裂、斜纹断裂、下弦接头拉脱等现象。

槽齿节点大样应严格按照设计图纸施工，完成后应认真检查。

施工中应控制好中竖杆的轴线尺寸，在放样、加工时画线、锯截也应准确。

木结构防护施工

材料要求

按照材料计划组织材料进场，审核材质证明，按相关要求验收，并按产品说明的存放条件入库存放。

当材料未说明验收标准时，应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212、《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T 50224的规定。

所有在室外使用，或与土壤直接接触的木构件，应采用防腐木材。在不直接接触土壤的情况下，可采用其他耐久木材或耐久木制品。

当木构件与混凝土或砖石砌体直接接触时，木构件应采用防腐木材。

当承重结构使用马尾松、云南松、湿地松、桦木，并位于易腐朽或易遭虫害的地方时，应采用防腐木材。

木结构建筑应根据气候条件、白蚁危害程度及建筑物特征采取有效的防水、防潮和防白蚁措施，保证结构和构件在设计使用年限内正常工作。

木结构建筑使用的木材含水率应符合本规程第3.1.12条的规定，应防止木材在运输、存放和施工过程中遭受雨淋和潮气。

主要机具

主要施工机械宜配备空压机、刻痕机等。

主要施工工具宜配备刷子、浸渍容器等。

主要监测装置宜配备钢尺、游标卡尺、木材含水率测试仪等，并应经检定合格后方可使用。

应根据施工进度安排施工机具进场，并组织安装、调试。用于防腐蚀施工的机械、工器具应检验合格；计量器具应在检定有效期内。

作业条件

施工之前应做好操作间的通风，采取必要的防火措施。

木结构防护剂处理宜在材料或构件加工工序完成后进行。

施工人员防护用品准备到位。

按照防护剂产品说明书采取措施控制施工环境温度，使其满足施工要求。

施工工艺

木结构建筑应根据设计文件要求采取防腐、防虫构造措施。

下列情况除从结构上采取通风措施外，尚应采取药剂处理：

露天结构；

内排水桁架的支座节点处；

檩条、搁栅等木构件直接与砌体混凝土接触的部位；

在白蚁容易繁殖的潮湿环境附近使用木构件；

虫害严重地区使用马尾松、桦木、云南松以及新利用树种中易遭虫害的木材；

在主要承重结构中使用不耐腐的树种木材。

木材、构件应进行防护处理，防护施工应按图10.4.3规定的工艺流程进行操作。

图10.4.3 木结构防护处理工艺流程图

木材、构件预处理应符合下列规定：

应根据木材及构件情况选取手工或机械方法剥去表面树皮；

应根据树种、环境温度、湿度以及工厂的实际情况选择天然干燥或人工干燥方法对木材进行干燥。干燥过程中宜采取捆扎、涂防裂剂、钉防裂器等进行防裂处理。干燥时应保证被处理材不出现各种缺；

难以处理的树种木材构件的表面应进行刻痕处理。方木和原木每100cm2宜不少于80个刻痕，当采用含氧的防护剂时刻痕数可减少。规格材刻痕深度宜为5mm～10mm。

基层处理完成后应符合下列规定：

        - 木质基层表面应平整、光滑、无油脂、无尘。将表面的浮尘清理干净；

        - 木质基层表面应干燥、含水率不大于15%；

        - 基层表面被污染时，可用砂纸磨光或用溶剂清洗。

木材防护剂处理宜根据木材种类、规格选择涂刷处理、喷淋处理、常压浸渍处理、冷热槽法及双剂扩散法等简易处理方法或加压处理等方法。

使用水溶性防护剂处理后的木材应重新干燥到适用环境所要求的含水率。

木结构的防腐构造措施应符合下列规定：

应在桁架和大梁的支座下设置防潮层，在木柱下设置柱墩，并严禁将木材直接埋入土中；

处于房屋隐蔽部分的木结构应设通风孔洞；

露天结构在构造柱上应避免任何部分有积水的可能，并应在连接部位除外的构件之间留有空隙；。

当室内外温差很大时，房屋的围护结构应采取保温和隔气措施。

木结构的防火构造措施应符合下列规定：

木结构构件应满足燃烧性能和耐火极限的要求，木结构连接的耐火极限不应小于所连接构件的耐火极限；

在有火源的房屋内应设置防火隔墙、防火幕、石棉隔板等能防止火焰、火星及辐射热危害的防火设施，使木结构与火源隔开，被隔开的木结构仍应具有通风条件，不得将结构包裹在结构层内；

当房屋中有采暖或炊事的砖烟囱时，与木构件相邻部位的烟囱应具有防火功能，耐火性能应符合现行地方标准《住宅厨卫排气道系统应用技术标准》DB11/T 1979的规定。砖或混凝土烟囱外表面与木构件之间的净距不应小于120mm。当采用金属烟囱时，             烟囱外表面与木构件之间的净距不应小于240mm；

当房屋有采暖管道通过木构件时，其管壁表面应与木构件保持不小于50mm的净距或用非燃烧材料隔热；

木屋盖吊顶内的电线应采取用金属管配线，或使用带金属保护层的绝缘导线。应采用LED等低热光源照明，不应采用白炽灯、卤钨灯、荧光高汞灯等高热光源。灯具及镇流器等不应直接安装在木构件上；

管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时应采取防火保护措施，与墙体、楼板之间的缝隙和孔口应采用防火封堵材料填塞密实；

有可能遭受火灾危险的木结构，宜采用刨光的方木或原木制作；木屋盖的吊顶及木隔墙等应采用抹灰或设置水泥石棉板、石膏板等防火措施；保温和隔音材料宜采用矿棉、炉渣等非燃烧材料制作；

木结构建筑外墙保温材料的燃烧性能不应低于B1级，建筑外保温的其他防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

木结构建筑施工防白蚁危害措施应符合下列规定：

施工前应对场地周围的树木和土壤进行白蚁检查和灭蚁工作；

应清除地基中已有白蚁巢穴和潜在的白蚁栖息地；

地基开挖时应清除树桩、树根和其他埋在土壤中的木材；

应清除施工中留下的木模板、废木材、纸制品及其他有机垃圾；

进入现场的木材、其他林产品、土壤和绿化用树木应进行白蚁检疫，施工时不应采用受白蚁感染的材料；

应按设计要求做好防止白蚁的其他各项措施。

木结构防水防潮构造措施应符合下列规定：

当木结构构件与砌体或混凝土接触时，应在接触面设置防潮层；

桁架和梁的支座节点或其他承重木构件不应封闭在墙体内；

木构件不应直接砌筑在砌体中或浇筑在混凝土中；

木结构隐蔽部位应设置通风孔。

木结构建筑外墙防护板和外墙防水膜之间应设置排水通风空气层，有效空隙不应小于排水通风空气层总空隙的70%；

门窗、屋面、屋顶露台、阳台等部位应采取防水、防潮和排水的构造措施，外墙开洞处应采取防开裂与防渗水、浸水构造措施。

质量标准

Ⅰ 主控项目

木结构防腐的构造措施应符合设文件计要求。

防护前木质基层应平整、干净、干燥，含水率不应大于15％。经处理的木质基层表面应无油污、灰尘、树脂等缺陷。

所使用的防腐、防虫及防火和阻燃药剂应符合设计文件表明的木构件使用环境类别和耐火等级，且应有质量合格证书的证明文件。

经化学药剂防腐、防虫处理后的每批次木构件药剂保持量和透入度应符合设计文件及现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定，并应具有药物有效性成分的载药量和透入度检验合格报告。

木构件防护剂的保持量和透入度应符合下列规定：

锯材、层板胶合木、结构复合木材及结构胶合板制作的构件应根据设计文件的要求进行防护剂加压处理；

木麻黄、马尾松、云南松、桦木、湿地松、杨木等易腐或易虫蛀材制作的构件进行防护剂加压处理；

在设计文件中规定与地面接触或埋入混凝土、砌体中及处于通风不良而经常潮湿的木构件。

Ⅱ 一般项目

木质基层表面应干燥、平整、光滑和无树脂。

经防护处理的木构件防护层有损伤或因局部加工而造成防护层缺损修补质量不不应降低防护要求。

木结构外墙的防护构造措施应符合设计文件的规定。

成品保护

防护剂处理的材料和木构件应存放在干燥、通风的敞开式仓库中。

经防护剂处理后的木构件应防止碰撞，损坏保护层。

经防腐药剂处理后的木构件不宜再进行锯解、刨削或钻孔等加工处理。确需作局部加工处理导致局部未被浸渍药剂的木材外露时，应对木材暴露的表面重新进行的防护处理。

需胶合的木构件则应在胶合工序完毕，构件定型以后进行药剂处。若采用的胶合剂为耐水性胶时，选用浸渍法或涂刷法处理。若为中等耐水性胶，则宜采用涂刷法。

注意事项

应制定相应的职业健康安全与环境保护应急预案。

阻燃剂、防火涂料以及防腐、防虫等药剂，不得危及人畜安全，不得污染环境。防护施工中不应使用对环境危害大的防护剂，施工过程中不应污染土壤、水源等。

施工中产生的各类废物的处理应符合下列规定：

收集、贮存、运输、利用和处置各类废物时，应采取覆盖措施。包装物应采用可回收利用、易处置或易消纳的材料；

施工现场应工完料净场清，各类废物应按环保要求分类及时清理，并清运出场。

涂料涂装作业应符合现行国家标准《涂装作业安全规程安全管理通则》GB 7691的规定。

操作人员配备的劳动保护用品应符合现行国家标准《个体防护装备选用规范》GB／T 11651的规定。

防护施工作业场所有害气体、蒸汽和粉尘的最高允许浓度应符合现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1、《车间空气中溶剂汽油卫生标准》GB 11719、《车间空气中含50％～80％游离二氧化硅粉尘卫生标准》GB 11724、《车间空气中含80％以上游离二氧化硅粉尘卫生标准》GB 11725和《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726的规定。

施工现场应加强通风，防止挥发性有毒溶剂中毒。

当以防腐、防虫和防火药剂处理木构件时，应按设计指定的药剂成分、配方处理方法采用。若受条件限制而需改变处理方法时，应征得设计单位同意。

附录A 木桁架制作放样流程

制作木桁架等承重结构时应按施工图放足尺寸大样，当结构完全对称时可只放半个结构大样。

应先根据设计图纸画出桁架轴线，并宜按下列步骤进行：

先画出一条水平线，定出桁架端节点；

从端节点量取跨度的一半，过此点向上引一垂线即为中竖杆轴线；

从二线交点向上量取下弦起拱高度（若设计无要求时按跨度的1/200确定），该点即为下弦轴线与中竖杆轴线交点（起拱点）。从该点向上量取屋架高度定出脊节点；

连接脊节点与端节点即得上弦轴线；

连接端节点与起拱点即得下弦轴线；

从端节点开始在水平线上量取各节点间长度并做垂线即得各竖杆轴线；

从竖杆轴线与下弦轴线交点连接对应的上弦轴线与竖杆轴线交点即得各斜撑轴线。

桁架轴线完成后应画各杆件边线，杆件边线的施画应符合下列规定：

      - 画原木桁架杆件边线：原木桁架各杆件的轴线为各杆件截面中心线，下弦杆的根头宜放在端节点处，上弦杆的根头宜放在端节点方向，斜撑的根头宜放在上弦节点处。画杆件边线时，先在杆件梢头处从轴线向两边量出梢头半径，再按直径递增率定出根头半径（可按每延长米直径递增8mm～10mm考虑，或现场测算平均值），在根头处从轴线向两边量出根头半径，连接即得杆件边线；

画方木桁架杆件边线：方木桁架下弦杆轴线为下弦端节点净截面的中线（即在齿连接中，齿最深处到下表面之间的中心线）其余各杆件为其截面中心线。方木桁架的上弦杆、竖杆、斜撑可以从轴线向两边量取杆件宽度的一半，画出杆件边线；方木桁架的下弦杆则应先计算截面净高度，从轴线向下量取截面净高度的1/2为下弦下边线；向上量取1/2截面净高度为齿深线（双齿连接时为第二齿深线），向上量取1/2截面净高加齿深即为下弦杆的上边线。

杆件边线完成后应根据设计图中的齿连接的齿深hc画齿形线。当设计无规定时，齿连接的齿深方木不应小于20mm，原木不应小于30mm。

单齿连接的齿形线画法（图A.0.5）应符合下列规定：

      - 先画一齿深线M，与上弦杆轴线交于a点；上弦杆轴线与下弦杆上边线交于b点，上弦杆下边线与下弦杆上边线交于f点；

过a、b的中点c做上弦杆轴线的垂线，交M与d点，交上弦杆上边线于e点；

连接e、d、f即得上弦杆齿形线；

在f点内侧10mm处取一点g，连接d、g即得下弦杆齿槽线。

图A.0.5  单齿连接端节点画法示意图

双齿连接的齿形线画法（图A.0.6）应符合下列规定：

      - 先画出第一齿深线M和第二齿深线N，双齿连接的第二齿深hc应比第一齿深hc1至少大20mm，但第二齿深不得大于杆件截面高度的1/3；

上弦杆上边线、轴线、下边线分别交下弦杆上边线于a、b、c点；

过a点及b点分别做上弦轴线的垂线，交M与d点，交N与e点；

顺序连接a、d、b、e、c即得上弦杆齿形线；

在c点内侧10mm处取一点f，连接e、f即得下弦杆第二齿槽线。

图A.0.6  双齿连接节点画法示意图

有硬木垫块的下弦中央节点画法（图A.0.7）应符合下列规定：

      - 按施工图所示尺寸，先在下弦杆上画出垫块嵌深线M，以中竖杆轴线为准，向两边各量取垫块长度的1/2，与线M分别交于a、b两点；

过a、b点做中竖杆轴线的平行线，分别交两斜撑下边线于c、d两点；

过c、d两点分别做两斜撑轴线的垂线，分别交两斜撑上边线于e、f点；

连接a 、b、 d、 f、 e、 c即为垫块形状。

图A.0.7 硬木垫块下弦中央节点画法示意图

上弦中间节点画法（图A.0.8）应符合下列规定：

      - 作一齿深线M，斜撑轴线与M交于a，与上弦下边线交于b，斜撑上边线交上弦下边线于e；

过a、b的中点作斜撑轴线的垂线，交上弦下边线于c，交斜撑下边线于f，交齿深线M于d；

连接f 、d、 e即为齿形线；

在e点上侧10mm处取一点g，c、 d、 g即为上弦齿槽线。

图A.0.8  上弦中间节点画法示意图

最后按施工图尺寸画出脊节点硬木夹板的形状及长度和宽度，并画出螺栓位置。

下弦为钢结构的钢木组合桁架可按本附录第A.0.2条～第A.0.6条的方法放大样。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“应”，反面词采用“严禁”，

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”¨或“不得”，

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”：

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”

2 本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

      - 《木结构设计标准》	GB 50005

《建筑抗震设计规范》	GB 50011

《建筑设计防火规范》	GB 50016

《钢结构设计标准》	GB 50017

《钢结构工程施工质量验收标准》	GB 50205

《木结构工程施工质量验收规范》	GB 50206

《建筑防腐蚀工程施工规范》	GB 50212

《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》	GB/T 50224

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》	GB 50726

《碳素结构钢》	GB/T 700

《钢结构用高强度大六角头螺栓》	GB/T 1228

《钢结构用高强度大六角螺母》	GB/T 1229

《钢结构用高强度垫圈》	GB/T 1230

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》	GB/T 1231

《低合金高强度结构钢》	GB/T 1591

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》	GB/T 3632

《耐候结构钢》	GB/T 4171

《非合金钢及细晶粒钢焊条》	GB/T 5117

《热强钢焊条》	GB/T 5118

《六角头螺栓 C级》	GB/T 5780

《六角头螺栓》	GB/T 5782

《车间空气中溶剂汽油卫生标准》	GB 11719

《车间空气中含50％～80％游离二氧化硅粉尘卫生标准》	GB 11724

《车间空气中含80％以上游离二氧化硅粉尘卫生标准》	GB 11725

《木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法》	GB/T 14074

《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》	GB/T 14732

《钢钉》	GB 27704

《建筑结构用木工字梁》	GB/T 28985

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》	GBZ 2.1

《建筑钢结构焊接技术规程》	JGJ 81

《住宅厨卫排气道系统应用技术标准》	DB11/T 1979

北京市地方标准

建筑工程施工工艺规程

第6部分：木结构工程

Construction process specification for construction engineering part 6： timber structure engineering

条文说明

2023 北京

目  次

2 基本规定	77

3外墙饰面砖粘贴	78

5 木屋盖施工	79

6 胶合木结构施工	80

7 胶合木结构施工	81

8 轻型木结构施工	83

9 钢木屋架施工	85

10 木结构防护	88

2 基本规定

2.1.6 防腐处理的木材防腐剂容易导致金属连接件、齿板及螺钉因接触防腐剂引起腐蚀，因此规定金属制品应采用热镀锌或不锈钢产品。

3 方木及原木桁架、梁及柱制作

3.1 材料要求

3.1.1 木材种类繁多，木屋架一般常用的有以下几种：

红松：又名东北松、海松、果松，多产于东北长白山、小兴安岭等地，心材红褐色，边材黄褐色或黄白色，纹理较直，材质较软，干燥加工性能良好，风吹日晒不易龟裂变形，松脂多，耐腐朽。

臭冷杉：又名白松、臭松、辽东冷杉，多产于东北、河北、山西等地，色泽淡黄带白，纹理直，材质软，强度低，富有弹性，易加工但不易刨光，不耐腐蚀。

樟子松：又名蒙古赤松、海拉尔松，多产于黑龙江、大兴安岭、内蒙古等地，心材浅黄褐，边材黄白，纹理直，材质软，干燥性能一般，耐久性强，易加工但不耐磨损。

落叶松：又名黄花松、义气松，多产于东北大小兴安岭，心材黄褐至深褐，边材黄白微褐，纹理直，硬度中等，难于干燥，易开裂变形，加工性能不好，耐腐朽，一般仅使用在小跨度屋架上。

鱼鳞云杉：又名鱼鳞杉、白松，多产于东北大小兴安岭，长白山，色泽淡赤，纹理直，硬度中等，易干燥，富有弹性，加工性能好，弯挠性能极好。

马尾松：又名本松、枞树、山松、宁国松，多产于山东、长江流域以南各省，心材深黄褐微红，边材浅黄褐色，纹理不太均匀，硬度中等，多松脂，干燥时有翘裂倾向

杉木：又名沙木、沙树，多产于长江流域以南各省，心材浅红褐至暗红褐，边材浅黄褐色，纹理直，材质较软，干燥性能好，韧性强，易加工，较耐久。

四川红杉：产于四川、陕西等地，心材红或鲜红褐色，边材黄褐色，纹理直，材质软，易干燥，易加工，较耐久。

槐木：又名豆槐、白槐、细叶槐，产于华北、华东等地，心材淡灰褐，边材黄白，纹理直，硬度中等，易加工，切削面光滑，耐腐朽，干燥宜缓慢。

刺槐：又名洋槐，全国各地都有出产，心材暗黄褐带绿，边材淡黄，纹理直，硬度中等，易加工，切削面光滑，耐腐朽，干燥宜缓慢。

5 木屋盖施工

5.4 施工工艺

5.4.1  根据屋面木骨架的不同构造，平瓦屋面下木屋盖安装工艺流程可分为两种。

1 有防水卷材层的木屋盖安装。

2 无防水卷材层的木屋盖安装

5.4.6 铺钉屋面板时，规定宽度不宜大于150mm，是为了防止产生翘曲。

6 胶合木结构施工

6.1 材料要求

6.1.1 胶合木是以厚度为20mm~45mm的板材，沿顺纹方向叠层胶合而成的木制品。胶合木具有天然木材纹理，外形美观构件的长度和截面尺寸不受木材天然尺寸的限制，能够制作成满足建筑和结构要求的各种尺寸的构件，外观造型上基本不受限制。

胶合木可以扩大结构用材的树种，使用次生林和人造速生林，提高资源利用，并且能够有效避免天然木材的缺陷影响，从而具有相对均匀的构件强度，并提高了木材强度设计的取值，且胶合木结构可以具有可靠的耐火性和耐久性。

同时，胶合木构件实现工业化生产，减少施工现场的工作量和现场的施工期，提高生产效率和安装精度。

6.1.2 胶合木构件采用的层板分为普通胶合木层板、目测分级层板和机械分级层板。

6.4 施工工艺

6.4.4采取脱脂处理可改善木材的粘接性能，一般使用有机溶剂或10%的苛性钠（NaOH）水溶液清洗或擦拭粘接面，待溶剂挥发后才能进行粘接操作；水性溶剂处理后应进行干燥；考虑到环保要求，建议使用水性处理剂。

6.4.5 涂胶量过多或不足都会影响粘接质量，本条提出了涂胶量的参考值。

6.5 质量要求

6.5.2 脱胶面积与试验方法及循环次数有关。

6.5.14  弧形构件胶合时模架拱面的曲率半径稍小于弧形构件下表面的曲率半径，目的是为了抵消卸模后构件的回弹。

7 胶合木结构施工

胶合木结构分为层板胶合木结构和正交胶合木结构两类。层板胶合木结构主要适用于大跨度、大空间的单层或多层木结构建筑。正交胶合木结构主要适用于楼盖和屋盖结构，或由正交胶合木组成的单层或多层箱型板式木结构建筑。

7.4 施工工艺

7.4.6 木结构与混凝土结构一般采用预埋钢板上焊接柱脚连接件或预埋锚栓与柱脚连接件用螺栓连接，木结构墙体与混凝土结构也采用预埋锚栓连接。

7.4.7 胶合木梁柱连接通常采用钢结构连接件，柱脚连接处同样在胶合木柱内预埋高强螺栓。

7.4.8为了既满足吊装荷载安全又保护木结构不破损，需采用吊带束紧木结构构件后吊装。

7.4.16 梁柱安装完毕后临时支撑拆除时逐步缓慢释放临时支撑的竖向荷载，分批同步释放临时支撑顶部的千斤顶。可保证将整体木结构梁的荷载逐步缓慢的加载在木结构柱上。

7.4.18 填补修复主要集中在梁柱连接处的梁与梁交接拼缝处、梁与柱交界处以及梁端部的高强螺栓紧固安装孔处。

7.6 成品保护

7.6.2 在木结构安装过程中，尽管在胶合木梁、柱构件和钢结构连接件的材料运输和吊装过程中采取了纸板和保护膜包裹的保护措施，但在材料二次转运和吊装过程中仍不可避免的出现了磕碰和局部破损的情况，尽管破损处并不影响结构承重，但给后续的表面修复带来繁复的工作量。 因此强调木结构运输和安装过程中，加强成品保护措施，采取弹性更好并且更加全面的包裹保护。同时在吊装过程中，可以采用增设揽风绳的措施，加强吊装时构件的准确定位安装，避免不必要的外表磕碰和破损。

7.4.21 同一墙骨柱上对接的覆面板之间预留不小于3 mm宽的间隙，可以防止墙面板伸缩而发生变形。

7.4.22 墙体防潮处理时，上层覆面膜搭在下层上，便于将潮气导向外部。

7.4.23 由于屋面檩条采用无防护措施的规格材，为满足胶合木结构建筑耐火极限的要求，第一层屋面板钉固后，需在覆面板上再铺设1层防火石膏板。

顺水条通常采用沥青油浸泡进行防腐防水处理。

7.7 注意事项

7.7.1  胶合木结构构件与混凝土基础采用防腐木结合隔汽膜将混凝土基础与上部胶合木构件隔开，可阻断基础潮气向上蔓延，避免连接处胶合木柱端部腐蚀。

8 轻型木结构施工

轻型木结构是指主要由木构架墙，木楼盖和木屋盖系统构成的结构体系，适用于三层及三层以下的民用建筑。包括相连的有覆面板的承重木框架构件组成建筑物部分，如地板，墙体，屋顶，和特别的建筑系统，如剪力墙，隔膜板，承重墙，和永久木基础。

轻型框架即是将间距紧密的规格材部件和覆盖层联合使用，以形成一幢建筑物的结构基础。此结构基础可提供刚性、为内装修和外包层提供支持、并为放置保温材料留出空洞。

轻型框架是北美住宅建筑业最常见的方法。此建筑形式也可用于较大规模的商业和公共建筑物。例如，位于加拿大温哥华的林木产品研究基地加拿大林产工业技术研究院(Forintek)，其占地9300m2(100,000平方英尺)的办公及实验用建筑物即是大规模使用轻型框架结构的范例。

轻型框架是一种既有功能性又有多样性的建筑方法。轻型框架结构可以理解为屋顶、楼板和墙壁平面，其具有以下功能：

结构 : 墙壁可以被设计成承重墙，以便将垂直荷载转移至地基。也可以将墙壁设计成剪力墙以抵抗来自风及地震荷载的侧向力，此两种力与墙壁方向既垂直又平行。屋顶和楼板的设计可以承受建筑设计荷载，而且可以设计用作横隔墙，从而抵抗变形。

强度 : 轻型框架良好的结构性能归功于两个主要因素：荷载分配及合成行为。荷载分配指的是当配件压力过大时尚有可选的荷载转移通道可供使用。合成行为指的是覆盖层和紧固件对锯木部件强度所起的作用。结果是轻型框架具有储备强度和硬度。

外壳 : 用于提供刚性的覆盖层材料同时还用作建筑物外壳、供外装修附着其上。

保温层和装修 : 框架间的间距用来放置保温层，而且框架用于安装蒸汽隔层和内装修。

框架结构可以预先制造。为了加速组装速度，模块可以很容易地在室内工作条件下预制、或者使用自动化用钉系统。此外，也可以在现场进行预制工作，即人工将面板单元抬升到位、或者在需要时用起重机将其抬升到位。

框架结构可用于使用小规模建筑技艺的大型建筑物。使用较大部件可以确保充分转移较多压力。以此方法，轻型框架结构也可以用于许多商业用途。

在屋顶和楼板上使用轻型框架桁架可允许大于20米(60英尺)的跨距。通过使用预制工字型搁栅、层积木(LVL)、平行积成木 (PSL)或胶合层积木可以实现长跨距。

使用现成规格材和平台结构的立柱墙可以很容易地达到5米(16英尺)高，若需定制，高度更可高达7米(23英尺)。通过用木制工字型搁栅代替规格材墙骨，墙壁高度还可以扩大、或者在强风荷载为设计参数时可增加强度。此外，在特别需要留出空间的情况下，框架结构还可与梁柱结构一起使用。

8.1  材料要求

8.1.2 轻型木结构用规格材可分为目测分级规格材和机械应力分级规格材。目测分级规格材的材质等级分为七级；机械分级规格材按强度等级分为八级。根据现行国家标准《木结构设计标准》GB50005-2017，目测分级规格材等级见表3，机械分级规格材等级见表4。

表3 木结构目测分级规格材材质等级

| 项次 | 缺 陷 名 称 | 木 材 等 级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Шa |
| 1 | 腐朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节 | 在构件任一面150mm长度上所有木节尺寸的总和，不得大于所在面宽的 | 1/3（连接部位为1/4） | 2/5 | 1/2 |
| 3 | 斜纹 | 任何1m材长上平均倾斜高度，mm | ≤50 | ≤80 | ≤120 |
| 4 | 髓心 | 应避开受剪面 | 不限 | 不限 |
| 5 | 裂缝 | 在连接的受剪面上 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时用两者之和）不得大于材宽的 | 1/4 | 1/3 | 不限 |
| 6 | 虫蛀 | 允许有表面虫沟，不应有虫眼 |

表4 木结构机械分级规格材材质等级

| 等级 | M10 | M14 | M18 | M20 | M26 | M30 | M35 | M40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹性模量E （N/mm2） | 8000 | 8600 | 9600 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |

9 钢木屋架施工

9.4 施工工艺

9.4.3 迎风面挡风措可以防止木材端头开裂，可采用席子等遮挡，或在木材端面刷涂料，，一般选用聚醋酸乙烯乳液、45%浓度的脲醛树脂加等量的羟甲基纤维素钠（纤维素钠以1：20调成糊状）和氯化铵2%、45%浓度的脲醛树脂加氯化铵2%。

木材种类繁多，木屋架一般常用的有以下几种：

1	红松：又名东北松、海松、果松，多产于东北长白山、小兴安岭等地，心材红褐色，边材黄褐色或黄白色，纹理较直，材质较软，干燥加工性能良好，风吹日晒不易龟裂变形，松脂多，耐腐朽。

2	臭冷杉：又名白松、臭松、辽东冷杉，多产于东北、河北、山西等地，色泽淡黄带白，纹理直，材质软，强度低，富有弹性，易加工但不易刨光，不耐腐蚀。

3	樟子松：又名蒙古赤松、海拉尔松，多产于黑龙江、大兴安岭、内蒙古等地，心材浅黄褐，边材黄白，纹理直，材质软，干燥性能一般，耐久性强，易加工但不耐磨损。

4	落叶松：又名黄花松、义气松，多产于东北大小兴安岭，心材黄褐至深褐，边材黄白微褐，纹理直，硬度中等，难于干燥，易开裂变形，加工性能不好，耐腐朽，一般仅使用在小跨度屋架上。

5	鱼鳞云杉：又名鱼鳞杉、白松，多产于东北大小兴安岭，长白山，色泽淡赤，纹理直，硬度中等，易干燥，富有弹性，加工性能好，弯挠性能极好。

6	马尾松：又名本松、枞树、山松、宁国松，多产于山东、长江流域以南各省，心材深黄褐微红，边材浅黄褐色，纹理不太均匀，硬度中等，多松脂，干燥时有翘裂倾向

7	杉木：又名沙木、沙树，多产于长江流域以南各省，心材浅红褐至暗红褐，边材浅黄褐色，纹理直，材质较软，干燥性能好，韧性强，易加工，较耐久。

8	四川红杉：产于四川、陕西等地，心材红或鲜红褐色，边材黄褐色，纹理直，材质软，易干燥，易加工，较耐久。

9	槐木：又名豆槐、白槐、细叶槐，产于华北、华东等地，心材淡灰褐，边材黄白，纹理直，硬度中等，易加工，切削面光滑，耐腐朽，干燥宜缓慢。

10	刺槐：又名洋槐，全国各地都有出产，心材暗黄褐带绿，边材淡黄，纹理直，硬度中等，易加工，切削面光滑，耐腐朽，干燥宜缓慢。

9.4.5 木结构的使用环境分为三级：HJⅠ、HJⅡ 及HJⅢ ，定义如下：

1、HJⅠ：木材和复合木材在地面以上用于：室内结构、室外有遮盖的木结构、室外暴露在大气中或长期处于潮湿状态的木结构。

2、HJⅡ：木材和复合木材用于与地面（或土壤）、淡水接触或处于其他易遭腐朽的环境（例如埋于砌体或混凝土中的木构件）以及虫害地区。

3、HJⅢ：木材和复合木材用于与地面（或土壤）接触处：园艺场或虫害严重地区；亚热带或热带（注：不包括海事用途的木结构。）

9.4.7 若设计无明确要求时，屋架起拱高度可取跨度的1／200。

9.4.12 在加工厂加工试拼的屋架编号，便拆卸后运至工地，在正式安装时不致装错。

9.4.13构件的周边及端部留出空隙，以利通风。

屋架端头增加锚固螺栓可以加强屋盖与墙身的联系。

9.6 成品保护

9.6.2 端节点受剪力破坏、下弦在槽齿处被拉断等现象多是槽齿不合、锯割过线导致承压面局部接触不严，引起剪力破坏。

9.7 注意事项

9.7.1  屋架杆件在施工和使用过程中产生端头劈裂、剪面开裂、斜纹断裂、下弦接头拉脱等现象，会造成节点不牢，强度不足，屋架不安全，主要原因及预防措施有以下几种：

1 屋架未经过计算，凭经验制作。制作屋架必须按照设计院设计的图纸施工或经过严格计算。

2 木节、斜纹、裂缝、扭纹、髓心、腐朽等木材缺陷，超过了选材标准的限值。选材时要严格按照标准执行，不合格木料不得使用。

3 因材质干缩引起节点不牢、剪面及端头开裂。制作屋架的木材宜使用已干燥的木材，对采购的原木，要按设计要求预留干缩量锯割，并留有一定的干燥时间，直接使用原木时，要剥去树皮，砍平木节，然后合理堆垛风干。

4 对屋架杆件及节点受力不了解，选料不当。选料人员要熟悉屋架的受力方式，按照选料原则认真选料。

5  组装螺栓时强行施工，扒钉较粗，材质脆，易造成杆件端头劈裂。对螺栓孔应先将待连接的杆件叠合好，临时固定后再钻孔，一次钻通，保持孔眼通顺；扒钉直径选择要合理，对脆性木材使用钉子连接时必须先钻孔。

6 使用湿木材未采取防裂措施，导致杆件端头逐渐发生劈裂。采用湿木材时，屋架下弦杆应采用“破心下料”的方木，以消除因径向、切向两个方向收缩率不同而产生的环向拉力，减轻裂缝的开展；端节点的剪力面长度应比设计加长50mm；为防止下弦端节点沿剪力面开裂，可在端头下面400mm长度内锯开一条深20mm的竖向锯口，以减少材质干缩应力，然后绑扎8号镀锌铁丝，阻止端头裂缝及竖向锯口的扩展。

9.7.2  未按造槽齿节点大样施工及检查不力会造成轴线不垂直、不能平分各槽齿的承压面，造成槽齿节点受力不合理；端节点槽口中留凸榫，降低承压面的紧密型，使连接不可靠等错误。

9.7.3  未控制好中竖杆的轴线尺寸，或在放样、加工时画线、锯截时不准确，屋架组装时，对结构高度、起拱高度控制不准会造成屋架高度超差较大。

10 木结构防护

10.4 施工工艺

10.4.4  木材、构件预处理包括去树皮、干燥及刻痕等：

      - 去树皮：方法有手工、机械等，因地制宜地选取适合的方法。

      - 干燥：干燥方法有天然干燥和人工干燥。在实际应用中应视树种、地域条件以及工厂的实际情况来选择。干燥以保证被处理材不出现各种缺陷为宜。为了防止木材干燥过程中的过度开裂及防腐过程中有时发生开裂现象，宜进行防裂处理，如捆扎、涂防裂剂、钉防裂器等。

      - 刻痕：刻痕加工主要是针对难以处理的树种木材保证防护剂更均匀透入的一项辅助措施。对于方木和原木每100cm2至少80个刻痕，对于规格材，刻痕深度5㎜～10㎜。当采用含氧的防护剂时刻适当减少。构件的所有表面都应刻痕，除非构件侧面有图饰时，只能在宽面刻痕。

10.4.5 木材防护剂处理过程中方法有简易处理和加压处理方法。简易处理方法主要包括涂刷处理、喷淋处理、常压浸渍处理、冷热槽法及双剂扩散法等。

      - 涂刷处理：适用于较小规格材的处理。在涂刷前必须充分干燥，涂刷次数愈多，防护效果愈好，但必须待前一次涂刷干燥后再进行下一次涂刷，效果才好。所用防护剂为有机溶剂防护剂和水溶性防护剂。对于裂隙、榫接合部位要重点处理。

      - 喷淋处理：这种方法比涂刷法效率高，但易造成防护剂的损失（达25%～ 30%）及环境污染，因而只用于数量较大或难以涂刷的地方。

      - 常压浸渍处理 ：把木材放在盛有防护剂的敞口浸渍槽中浸泡，使防护剂渗入到木材中。一般设有加热装置，以提高防护剂的渗透能力。浸渍法的注入量及注人深度与树种、规格、处理时间和含水率有很大关系。如单板，瞬时浸渍处理即可，而方材需长时间处理方能有效。另外，树种不同渗透性存在着差异，也会影响到注入量及注人深度。浸渍操作应注意：处理前材面要求干净，无阻碍物；大批量浸渍处理，要使木材间留出间隔，有利于渗透和气泡的逸出；处理时要抖动木材，搅拌药液。

      - 冷热槽法：先将木材在热防护剂槽中加热。木材受热温度上升，同时使木材内的空气受热膨胀，水分蒸发，内压大于大气压，空气、水蒸气从木材中排出。然后迅速将木材转移到冷槽中，由于骤冷木材内的空气收缩，防护剂借助于内外压差被吸入木材中。

      - 双剂扩散法：这种方法是将两种不同的水溶性防护剂药液甲液和乙液分别置于两个槽中，木材在甲液中充分浸渍处理后，再放到乙液中浸渍一段时间，最后取出放置一段时间。一般甲和乙能形成不溶性沉淀，具有防腐效力的物质，沉积在木材的大孔隙及细胞壁中。

      - 加压浸渍：在密闭的真空罐内对木材施压的同时，将防护剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材，稳定性更强，经过处理的木材具有长期使用的较强防护性能。

      - 干燥：各种木结构都应将其含水率控制在使用环境范围内，但使用水溶性防护剂处理后，含水率一般高于规定的含水率，因此必须重新干燥。

10.4.7 不将桁架支座节点或木构件封闭在墙、保温层或其他通风不良的环境中、处于房屋隐蔽部分的木结构设通风孔洞、在构件之间留有空隙均是为了保证木结构有适当的通风条件，使木材易于通风干燥。

当室内外温差很大时，包括保温吊顶在内的房屋的围护结构采取有效的保温和隔气措施是为为防止木材表面产生水汽凝结。

10.4.8  现行地方标准《住宅厨卫排气道系统应用技术标准》DB11/T 1979-2022于2022年4月发布实施。标准要求排气道管体应具有不低于1.00h的耐火极限。

10.4.9 根据国家标准《中国陆地木材腐朽与白蚁危害等级区域划分》GB T 33041-2016的规定，北京地区同时为木材腐朽中危害地区D2，白蚁中危害区域T2的重叠区，定为木材腐朽与白蚁高危害地区Z3。

# Text boxes

联合发布

2023-××-××发布

2023-××-××实施

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

建筑安装分项工程施工工艺规程    第6部分：木结构工程

Construction process specification for construction engineering part 6：timber structure engineering

（征求意见稿）

编  号：DB11/T 1832.6-202x

备案号：J1XXXX-2023

准备工作装

配料、下料、加工零件

出样板

放大样

装配

检查验收

调整校正、紧固锚固螺栓

准备工作装

配料、下料

出样板

放大样

划榫槽线、加工零件

检查验收

试装配

测标高、弹制作轴线

安装垫木或垫块

第一榀桁架吊装就位固定

顺序吊装桁架与前一榀桁架连接

检查验收理

调整、校正、紧固锚固螺栓

测标高、弹制作轴线

安装垫木或垫块

柱子就位

校正、锚固

梁就位、连接

检查验收理

校正、锚固

铺钉屋面板

安装檩条

安装上弦横向支撑

铺钉防水卷材

检查验收理

钉顺水条

产品防护

钉挂瓦条

钉掾条

安装檩条

安装上弦横向支撑

检查验收理

产品防护

钉挂瓦条

加压、养护、卸压

检查验收

缺陷修补

表面处理

层板坯料制作

指形接头制作

涂胶

测量放线

构件制作

墙体安装理

橼、檩条安装

屋面安装

柱、梁安装

预埋件复核

基座安装

楼面安装