# UG

北京市地方标准

编  号：DB 11/T1343－202X

备案号：J×－201×

建筑内外墙涂料施工及验收规程

Specication for construction and acceptance of building coatings

for interior and exterior wall

（征求意见稿）

201×－××－××发布                         201×－××－××实施

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

北京市地方标准

建筑内外墙涂料施工及验收规程

Specication for construction and acceptance of building coatings

for interior and exterior wall

编  号：DB 11/T1343－202X

备案号：J×   -202×

主编部门：北京建筑材料检验研究院股份有限公司

北京城建科技促进会

北京市第三建筑工程有限公司

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：20××年×月×日

202× 北京

前    言

根据北京市市场监督管理局《关于印发2022年北京市地方标准制修订项目计划（第一批）》（京市监发[2022]14号）的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则、2基本规定、3材料、4基层、5施工准备、6施工、7验收。

本规程修订的主要技术内容是：

1、增加了建筑内外墙涂料材料有害物质限量的要求；

2、修改了建筑内外墙涂料材料技术要求；

3、增加了近年几年使用较为广泛的新型涂料，如无机涂料等；

4、明确了涂料施工基层的要求；

5、增加了新纳入的产品特殊的施工工艺；

6、修改完善了复试项目中的产品种类、名称、检验项目等。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口并负责组织实施，由北京建筑材料检验研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送北京建筑材料检验研究院股份有限公司（地址：北京市石景山区金顶北路69号，100041；联系电话：010-88752632）。

本规程主编单位: 北京建筑材料检验研究院股份有限公司

北京城建科技促进会

北京市第三建筑工程有限公司

本规程参编单位: 中交一公局集团华中工程有限公司

北京市建筑工程装饰集团有限公司

北京金隅涂料有限责任公司

北京住总装饰有限责任公司

中铁十六局集团路桥工程有限公司

中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

中电建建筑集团有限公司

中建—大成建筑有限责任公司

富思特新材料科技发展股份有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

中铁建工集团有限公司

北京顺鑫天宇建设工程有限公司

北京平安信达建筑工程有限公司

中建二局装饰工程有限公司

中交一公局集团有限公司

北京中青建设有限公司

北京住总集团有限责任公司

北京城建七建设工程有限公司

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司

中铁建设集团有限公司

北京市房地集团有限公司

北京兴坤建筑有限公司

北京博大经开建设有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目    次

1  总  则	1

2  基本规定	2

3  材  料	4

3.1  一般规定	4

3.2  材料要求	4

3.3  配套材料	5

4  基 层	6

4.1  基层要求	6

4.2  基层处理	6

5  施工准备	7

5.1 施工机具	7

5.2 作业平台	7

5.3 材料的备料和存放	7

5.4  技术准备	8

6  施  工	9

6.1  一般规定	9

6.2  建筑内墙涂饰工程施工	10

6.3  建筑外墙涂饰工程施工	12

7  验  收	15

7.1  一般规定	15

7.2  主控项目	15

7.3  一般项目	16

附录A复试项目	17

附录B 主涂料与配套涂料相容性试验方法	19

本规程用词说明	21

引用标准名录	22

附：条 文 说 明	24

Contents

1 General provisions	1

2 Basic requirements	2

3 Materials	4

3.1 General provisions	4

3.2 Building coating for interior and exterior wall	4

3.3 Supporting material	6

4 The base	7

4.1 Requirements for the base	7

4.2 Preparation for the base	7

5 Construction preparation	8

5.1 Tools for construction	8

5.2 Platform for construction	8

5.3 Material preparing and storage requirements	8

5.4 Technical preparation	9

6 Construction	10

6.1 General requirements	10

6.2 Construction for interior wall	11

6.3 Construction for exterior wall	13

7 Acceptance	16

7.1 General requirements	16

7.2 Dominant item	16

7.3 General item	17

Appendix A. Retest item	18

Appendix B. Test method for compatibility of main coating and matching coating	19

Explanation of wording in this standard	21

List of quoted standards 	22

Additiong:Explanation of provisions	24

# 1  总  则

1.0.1  为保证建筑工程内外墙涂料材料及施工质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建的建筑内外墙涂料工程的施工和验收。

1.0.3  建筑内外墙涂料的施工和验收除应符合本规程外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

# 2  基本规定

2.0.1 建筑内外墙涂料施工所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，不得使用国家明令淘汰的材料。材料进场前应提供产品合格证书和有资质检测单位出具的型式检验报告。材料进场时应进行抽样复验，复验项目见本规程附录Ａ。

2.0.2 建筑内外墙涂料施工所用材料的有害物质限量应符合现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325、现行北京市地方标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》DB11/ 1983的规定。

2.0.3 建筑内外墙涂料宜优先采用具有绿色产品或绿色建材认证标志的产品。

2.0.4 建筑内外墙涂料施工所使用的材料在运输、储存和施工过程中，应采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。

2.0.5 建筑内外墙体装饰工程施工应在建筑结构基层墙体验收合格后进行。

2.0.6 施工前应按设计和工程要求编制施工技术方案，并应对施工全过程实行质量控制，必要时应做样板或样板间。

2.0.7 施工前方案编制人员应进行方案交底，责任工程师应进行安全技术交底。

2.0.8 涂料施工温度，宜在5℃～35℃，墙体基层温度应高于5℃。空气相对湿度宜小于85%，当遇雨雪天气及风力大于4级时，应停止室外工程施工。室内施工应通风换气。

2.0.9  涂饰工程施工时应对与涂层衔接的其他装修材料、邻近的设备等采取有效的保护措施。

2.0.10 建筑内外墙涂料的施工宜采用喷涂、刷涂、辊涂、刮涂等施工做法。

2.0.11 大面积外墙建筑墙面施工宜做分格处理。

2.0.12 建筑内外墙涂料工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。施涂于A级基材上的无机装修涂料，可作为A级装修材料使用；施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg/m²，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B级装修材料使用。

2.0.13 施工现场消防安全措施应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的规定。

2.0.14 施工人员进入现场施工作业时应符合下列规定：

1 应接受安全教育，作业时应严格执行安全操作规程；

2 应正确佩戴安全帽，着工装鞋进入现场；

3 在高处或有坠落危险处安装作业时，应系好安全带；并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

2.0.15 施工单位应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

2.0.16 建筑内外墙涂料施工应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的规定。

# 3  材  料

## 3.1  一般规定

3.1.1 建筑涂饰工程所用的涂料及配套材料应经验收合格后方可使用。各类材料要分类保管，不得掺配使用。

3.1.2 外墙涂料的使用寿命不应低于5年，其耐沾污性应符合国家现行标准的要求。

## 3.2  材料要求

3.2.1 各类建筑内外墙涂料有害物质限量要求应符合下列规定：

1 水性墙面涂料挥发性有机化合物含量应符合现行北京市地方标准DB11/1983《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》的规定；其余有害物质限量应符合现行国家标准GB 18582《建筑用墙面涂料中有害物质限量》的规定。

2 防火涂料有害物质限量挥发性有机化合物含量应符合现行北京市地方标准DB11/1983《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》的规定；其余有害物质限量应符合现行行业标准JG/T 415《建筑防火涂料有害物质限量及检测方法》的规定。

3 无机干粉内墙涂料放射性应符合现行国家标准GB 6566《建筑材料放射性核素限量准》的规定；其余有害物质限量应符合现行行业标准JG/T 445《无机干粉建筑涂料》的规定。

4 硅藻泥内墙壁材放射性应符合现行国家标准GB 6566《建筑材料放射性核素限量》的规定；其余有害物质限量应符合现行行业标准JC/T 2177《硅藻泥装饰壁材》的规定。

5 无机干粉外墙涂料挥发性有机化合物含量应符合现行北京市地方标准DB11/1983《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》的规定；放射性应符合现行国家标准GB 6566《建筑材料放射性核素限量准》的规定。

3.2.2 各类内外墙涂料的技术要求应符合下列规定：

1 建筑用内外墙底漆技术要求应符合现行行业标准JG/T 210《建筑内外墙用底漆》的规定。

2 合成树脂乳液内墙面漆的技术要求应符合现行国家标准GB/T 9756《合成树脂乳液内墙涂料》的规定。

3 无机干粉内墙面涂的技术要求应符合现行行业标准JG/T 445《无机干粉建筑涂料》的规定。

4 内墙硅藻泥装饰壁材技术要求应符合现行行业标准JC/T 2177《硅藻泥装饰壁材》的规定。

5 合成树脂乳液外墙中涂漆、合成树脂乳液外墙面漆的技术要求应符合现行国家标准GB/T 9755《合成树脂乳液外墙涂料》的规定。

6 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、及其配套透明型面涂料的技术要求应符合现行行业标准JG/T 24《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》的规定。

7 外墙无机建筑涂料的技术要求应符合现行行业标准JG/T 26《外墙无机建筑涂料料》的规定。

8 无机干粉外墙面漆的技术要求应符合现行行业标准JG/T 445《无机干粉建筑涂料》的规定。

9 复层建筑涂料的技术要求应符合现行国家标准GB/T 9779《复层建筑涂料》的规定。

10 水性多彩建筑涂料的技术要求应符合现行行业标准HG/T 4343《水性多彩建筑涂料》的规定。

11 水性复合岩片仿花岗岩涂料的技术要求应符合现行行业标准HG/T 4344《水性复合岩片仿花岗岩涂料》的规定。

12 水性氟树脂涂料的技术要求应符合现行行业标准HG/T 4104《水性氟树脂涂料》的规定。

13 抗菌涂料抗菌性能技术要求应符合现行行业标准HG/T 3950《抗菌涂料》的规定。

14 室内空气净化装饰涂料净化性能技术要求应符合现行行业标准JC/T 1074《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》的规定。

15 钢结构防火涂料技术要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

## 3.3  配套材料

3.3.1 墙体用腻子性能应符合现行北京市地方标准DB11/T 850《建筑墙体用腻子技术规程》的规定。建筑涂饰中配套使用的腻子和封底材料应与选用涂料性能相容。

3.3.2 界面处理剂性能应符合现行行业标准JC/T 907《混凝土界面处理剂》及现行北京市地方标准DB11/T 346《建筑工程用界面处理剂应用技术规程》的规定。

# 4  基 层

## 4.1  基层要求

4.1.1  建筑内外墙涂料的腻子基层施工应符合《建筑墙体用腻子施工技术规程》 DB11/T 850要求。

4.1.2  腻子基层应清洁，表面无明显磨痕、无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物等杂物。

4.1.3  腻子基层应表面平整，立面垂直、阴阳角垂直、方正，无缺棱掉角，设置分格缝时，分格缝深浅一致且横平竖直。允许偏差应符合表4.1.3的要求。

表4.1.3  腻子基层的允许偏差（mm）

| 允许偏差项目 | 普通级 | 高级 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 立面垂直 阴阳角方正 分格缝平直度 | ≤3 ≤3 ≤3 ≤4 | ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 |

4.1.4涂料施工前应对腻子基层进行验收，验收不合格的墙面不能进行涂料施工。

## 4.2  基层处理

4.2.1 对不符合本规程第4.1节要求的基层应采用剔除、打磨等处理。

4.2.2 阳角处腻子施工时，应加设阳角条。

4.2.3 腻子基层出现开裂时，细小裂纹可采用柔性腻子填嵌进行处理，大于0.5mm的裂缝应将裂缝周边腻子铲除，重新批刮腻子，并打磨平整。

# 5  施工准备

## 5.1 施工机具

5.1.1  施工单位应根据不同工艺选择相应的涂饰施工机具和设备。

5.1.2  刷涂及计量工具应包括漆刷、排笔、料桶、天平、磅秤等。

5.1.3  滚涂工具应包括羊毛辊筒、海绵辊筒、配套专用辊筒、匀料板等。

5.1.4  滚压工具应包括塑料辊筒、铁制压板等。

5.1.5  喷涂机具应包括无气喷涂设备、空气压缩机、手持喷枪、喷斗、各种规格口径的喷嘴、高压胶管等。

5.1.6  空气压缩机、毛辊、漆刷等应按涂饰材料的种类、式样、涂饰部位等选择适用的型号。

5.1.7  批涂工具宜包括不锈钢收光抹刀、塑料抹刀、阴、阳角抹刀、勾缝专用抹刀、塑料刮板、木质刮板等。

5.1.8  艺术工法工具宜包括光身滚筒、拉毛滚筒、压花滚筒、泡沫块、口齿刮板、海藻棉、万用刷、木纹器、砂纸架、花型羊皮刷、羊皮布滚筒等。

5.1.9  涂饰工程使用的各类工具、机具等应按涂饰材料的种类、式样、涂饰部位、艺术效果等选择适用的型号。

## 5.2 作业平台

5.2.1  高空作业用的施工平台应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

5.2.2  施工用外脚手架或活动吊蓝，应符合国家安全规范的规定。

5.2.3  施工面和施工平台间的距离、高度，应充分考虑涂料的种类、式样，便于操作。

## 5.3 材料的备料和存放

5.3.1 施工前应根据选定的品种、工艺要求，结合实际面积及材料用量，确定备料量。

5.3.2 施工前应根据设计选定的颜色，以色卡颜色订货。超越色卡颜色范围时，应由设计提供颜色样板，并取得建设方、设计方认可，不应任意更改或代替。

5.3.3 涂饰材料运进现场后，应进行检查验收，合格后方可使用。

5.3.4 施工用材料应存放在指定的专用库房内。涂饰材料应存放于阴凉干燥且通风的环境内，其贮存温度应在5℃～40℃之间。工程所用材料应按品种、批号、颜色分别堆放。溶剂型涂饰材料存放地方应有防火设施，并应满足国家有关的消防要求。

## 5.4  技术准备

5.4.1  施工单位应根据设计选定材料及涂饰等级，并结合建筑工程状况、涂饰要求、基层条件等编制建筑涂饰工程施工方案。

5.4.2  施工单位应对施工人员进行涂饰材料性能和施工方案培训和技术交底，并做好记录。

5.4.3  工程施工前宜由施工人员按工序要求做好样板，并经设计单位、监理单位、建设单位认可。

# 6  施  工

## 6.1  一般规定

6.1.1 建筑内外墙涂饰工程施工安全、防火等应严格按照国家现行标准的规定进行。施工过程中应采取措施防止对周围环境的污染。

6.1.2 涂料施工前应在基层上刮涂腻子找平，应根据现行北京市地方标准《建筑墙体用腻子应用技术规程》DB11/T850的规定进行施工。涂饰施工应在对基层验收合格，具备开展涂饰工程的条件后进行。

6.1.3 应根据所选涂料的特性、施工作业环境、基层情况，采取不同的处理技术和方案；必要时，应进行附录B中主涂料与配套涂料之间相容性的测试。

6.1.4 涂饰施工时，后一遍涂饰材料的施工必须在前一遍涂饰材料表面干燥后进行。每一遍涂饰材料应涂饰均匀，各层涂饰材料必须结合牢固。可根据工程需求增加面涂遍数。

6.1.6 整个工程宜使用同一批号涂料，确定涂料颜色一致，无色差。

6.1.7 涂饰材料应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件严格管理，应有专人按说明书负责调配，不应随意加稀释剂或水。

6.1.8 双组分涂饰材料的施工，应严格按产品说明书规定的比例配制，根据实际使用量分批混合均匀，并在规定的时间内用完。

6.1.9 外墙涂饰工程施工宜由建筑物自上而下、先细部后大面分段进行。宜以分格缝、墙的阴阳角处或水落管等为分界线。同一墙面应使用同一批号的涂料；每遍涂料不宜施涂过厚；涂层应均匀，颜色一致。

6.1.10 配料及操作地点应保持整洁，室内及地下室施工时应保持良好的通风条件。地下室及厨卫间基层应使用防水腻子，地下室潮湿环境部位应防潮防霉涂料。

6.1.11 涂饰施工时应符合现行国家标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》GB6514及《涂装作业安全规程 安全管理通则》GB7691的有关规定。施工人员应配备与涂料施工相配套的劳动保护用品。

6.1.12 采用辊筒和毛刷进行涂饰时，涂膜不应过厚或过薄，应充分盖底，不透虚影，表面均匀。

6.1.13 喷涂时应控制涂料粘度，喷枪的压力宜为0.5MPa～0.8 MPa，喷射宜垂直于墙面，与墙面距离控制在300mm～500mm。涂层厚薄应均匀，不应露底、不应流坠、色泽应一致。

6.1.14 对于干燥较快的涂饰材料大面积涂饰时，应由多人配合操作，流水作业，顺同一方向涂饰，处理好接茬部位，不得留痕。

6.1.15 室外涂饰施工应处理好门窗洞口、空调机位、雨水落水口管等部位的涂饰。

6.1.16 室外施工应避免风雨及烈日照射，施工后应根据产品特点，采取相应必要的成品保护措施。

6.1.17 应根据所选用的材料和工艺特点，严格保证基层的养护期、每遍涂层的间隔及涂层的养护期。

## 6.2  建筑内墙涂饰工程施工

6.2.1  建筑内墙合成树脂乳液涂料、无机涂料、水性液态硅藻泥等涂刷方式可采用刷涂、辊涂、喷涂，并应按图6.2.1的工艺流程图施工：

基层检查及清理 →涂饰底层涂料 →涂饰第一遍面层涂料 →涂饰第二遍面层涂料 →成品保护

图6.2.1建筑内墙平涂涂料施工流程图

6.2.2  建筑内墙涂料施工应符合下列规定:

1  基层处理应符合本规程第4章要求，达到平整、牢固、阴阳角方正、无明显打磨纹路；

2  涂料施工前应确保腻子基层干透，并彻底清理腻子基层上附着的粉尘、颗粒；

3  应根据材料性能和作业条件选择合适的涂饰施工方法，一般大面积施工时宜采用喷涂或辊涂，小范围施工时宜选择刷涂；

4  底层涂料应涂刷均匀，不得露底；

5  第一遍面层涂料，应由墙体自上而下进行，应均匀，颜色应一致；干燥后再涂第二遍面层涂料，应保持颜色均匀一致，不应有色差；

6  水性液态硅藻泥干燥后图层厚度不应小于0.3mm；

7  施工时应尽量避免交叉作业；不应人为破坏和污损。

6.2.3  建筑内墙干粉态硅藻泥，根据设计方案可按下列工艺流程图施工：

1 批涂法施工工艺流程图如下：

基层检查及清理→浆料配置 →批刮第一遍浆料 →批刮第二遍浆料→成品保护

图6.2.3-1建筑内墙硅藻泥批涂法施工流程图

2 喷涂法施工工艺流程图如下：

基层检查及清理 →浆料配置 →批刮打底浆料 →喷涂第一遍浆料→喷涂第二遍浆料→表面收光、压光处理→成品保护

图6.2.3-2建筑内墙硅藻泥喷涂法施工流程图

3 艺术工法施工工艺流程图如下：

基层检查及清理 →浆料配置 →批刮打底浆料 →制作肌理图案→表面处理→成品保护

图6.2.3-3建筑内墙硅藻泥艺术工法施工流程图

6.2.4  建筑内墙硅藻泥施工应符合下列规定：

1  基层处理应符合本规程第4章要求，达到平整、牢固、清洁；

2  干粉态硅藻泥浆料应严格按说明书配置，不应随意添加水或稀释剂；

3  批涂法施工时，应将搅拌好的细料均匀批涂在饰面基层上，并保证均匀平整、无明显批涂刀痕和气泡产生，二次批涂应待前一遍实干后再进行；全部工序不应少于两遍，根据需要可增加批刮遍数。干涂层总厚度不应低于1.0mm。

4  喷涂法施工时，应在施工前对浆料粘稠度和喷涂工具进行调试，并应做喷涂效果测试，应待喷枪气压稳定且试涂点状的大小符合施工要求后再进行大面积施工。喷涂前应先将搅拌好的细料均匀打底，待表干后应使用专业喷枪将浆料进行点状喷涂且不应少于两遍。喷施顺序宜从上到下、从左到右，喷枪的压力宜为0.5MPa～0.8 MPa，喷射应垂直于墙面，与墙面距离控制在300mm～500mm。干涂层总厚度不应低于1.0mm。表干后应使用不锈钢抹刀进行收光、压实，宜先横后竖反复压实，收光过程中应使用湿毛巾及时清除抹刀上的残留物料。收光完成后的墙面应光滑平整、点状分布均匀且无脱粉现象。喷涂法施工不应出现花底、漏喷、点状大小分布不均、连片、流挂、缺棱掉角、收光不到位等缺陷。

5  艺术工法施工应将搅拌好的浆料先均匀打底，待表干后再按设计方案用各种工具制作不同的肌理图案。干涂层总厚度不应低于1.0mm。

6  施工后应根据产品特点采取成品保护措施，自然养护温度不应低于5℃。涂膜干燥前，应防止尘土玷污和热气侵袭。

6.2.5  建筑内墙饰面防火涂料施工应符合下列规定：

1  施工工艺流程参见本规程第6.2.1条；

2  施工前应对基层进行处理，除掉粉尘，去除松软分化层、表面油污等杂质；

3  施工方法可根据材料性能和作业条件选择刷涂、喷涂或辊涂；

4  涂刷底层涂料同本规程第6.2.2条；

5  饰面防火涂料涂饰不应少于两遍，必须在前一遍干燥后，再进行下一道施工；涂刷应均匀一致。涂层要求完整、无漏涂、表面平整均匀、色泽一致，干涂层厚度应符合设计要求。

## 6.3  建筑外墙涂饰工程施工

6.3.1  建筑外墙涂料施工工艺流程应按照图6.3.1进行：

基层处理 →打磨 →浆料配置 →涂底涂层 →涂中涂层 →涂面涂层→成品保护

图6.3.1建筑外墙涂料施工流程图

6.3.2 建筑外墙涂料材料及涂装施工应符合表6.3.2规定。

表6.3.2 建筑外墙底涂及薄涂施工工艺要求

| 工程 | 材料 | 调和 （重量比） | 涂装 道数 | 涂布量 （kg/㎡） | 干燥时间 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层清理 | 去除污物、灰尘等附着物，求得干燥平滑之基面 |
| 2 | 底涂 | 外墙抗碱底漆 | 100% | 1 | 0.10-0.12 | 4h以上 | 中长毛辊筒 |
|  |  |  | 水≤20% |  |  |  |  |
| 3 | 薄涂型面涂 | 工程专用外墙漆 高耐候外墙漆 有机硅墙面漆 水性氟碳漆 | 100% | 2 | 0.2-0.25 | 24h以上 | 中长毛辊筒 |
|  |  |  | 水≤15% |  |  |  |  |

注： 实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。

6.3.3  建筑外墙涂料底涂施工应符合下列规定：

1宜选用中长毛辊筒，加入不超过20%的清水对底漆进行稀释，稀释比例不应随意加大，搅拌均匀，之后将中长毛辊筒侵入底漆中，沾匀后，开始涂刷，涂刷要保证漆膜厚度均匀，不应漏涂。

2 底涂不应过度打磨。

3在窗口周围边缘或窗台滴水线下部，屋檐与墙体交叉部位等使用滚刷不易施工的部位可以使用刷涂施工。

4 外墙抗碱底漆涂刷须等干燥后（约4h左右）才可进行下一道工序施工。

6.3.4 放样标线、分格设置应符合下列规定：

1 根据图纸或设计要求在墙面上做出标记线。

2 待底漆完全干燥后（24小时）即可进行分格缝漆施工，分格缝漆干燥后依所需之图形、大小，以墨线标定。选择合适宽度的美纹纸将划线区域和分格条处予以遮盖。美纹纸须贴紧，防止涂装时脱落。

3 分格缝弧度应一致，横平竖直，并采用吊线锤和拉水平通线的方法控制与检查。分块大小应合适，并兼顾立面效果与操作要求。

6.3.5 建筑外墙涂料面涂施工应符合下列规定：

1 宜利用墙面拐角、变形缝、分格缝、水落管背后或独立装饰线进行分区，一个分区内的墙面或一个独立墙体应一次涂刷完毕，面涂涂刷顺序先上后下。

2 同一墙应用同一批号的涂料，每遍涂料不宜涂刷过厚，涂层应均匀，颜色一致。

3 根据空气温度、湿度、主料稠稀度以及风速加水量可根据说明书适度调整。

4 应使用相同涂刷工具，涂抹的纹路左右前后相同，颜色一致，施工涂层墙面应有防雨，防污染措施，一种颜色涂料用一套涂刷工具，界面变动要横平竖直，不应将两种主料穿插在一起。

5面涂过程中途不宜停顿，并在必须间隔处做好接缝处理。施工完毕后，工具应即可清洗。

6.3.6  薄涂型外墙涂料施工应符合下列规定：

1 基层处理，使基层达到平整、坚实、清洁要求；

2 涂刷底层涂料，应均匀，不应有漏涂；

3 根据设计分格缝涂刷中层涂料或第一遍涂料；

4 第一遍涂料干燥后，涂刷第二遍面层涂料；

5 根据产品特点及要求做好成品保护。

6.3.7  厚涂型外墙涂料施工应符合下列规定：

1 按本规程第4章要求对腻子基层进行检查处理，基层应平整、牢固、清洁；

2 涂刷底层涂料，应均匀，不应有漏涂；

3 喷涂中间层材料，应控制涂料粘度，并根据情况不同选用相应的喷嘴和喷枪压力，喷射应垂直于墙面，距离宜控制在300mm～500mm连续作业；

4 喷涂罩面层涂料应分二遍进行；

5 根据产品特点及要求做好成品保护。

6.3.8  水性多彩建筑涂料施工应符合下列规定：

1 底基层处理，使基层达到平整、坚实、清洁要求；

2 涂刷封闭底涂料1～2遍，由建筑物自上而下施工，应均匀，不应有漏涂；厚薄一致并应处理好接茬部位；

3 喷涂中间主层彩色涂料1～2遍，应控制涂料粘稠度和气压，以保证涂层厚度和颜色一致，主层涂料要均匀，色泽应符合设计和工程要求；

4 喷涂高耐候性的透明罩面涂料1～2遍；应控制罩面涂料粘度和喷枪压力，均匀不应漏涂，保证涂层厚度一致；

5 根据产品特点及要求做好成品保护。

# 7  验  收

## 7.1  一般规定

7.1.1 建筑内外墙涂饰工程的验收，应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB 50210、《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222及本规程的相关规定。

7.1.2 施工中所用的材料、品种、质量应符合设计要求和相关产品标准的规定。

7.1.3 验收时应检查下列文件：

1 涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

2 材料的产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录；

3 施工记录。

7.1.4 工程的检验批应按下列规定划分：

1 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每1000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。饰面型防火涂料工程检验批也按此划分；

2 室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间（走廊按涂饰面积30 m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

7.1.5 检查数量应符合下列规定：

1 室外涂饰工程每100m2应至少检查一处，每处不得小于10m2；

2 室内涂饰工程每个检验批应至少抽查10％，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

## 7.2  主控项目

7.2.1 涂料涂饰工程采用的内外墙饰面涂料及配套材料的品种、型号、性能和质量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。内外墙饰面涂料环保性能应符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582的规定。

检查数量：按同厂家、同品种、抽查一次。

检验方法：检查出厂合格证、型式检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录。

7.2.2 涂料涂饰工程内外墙涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固、不得有漏涂、透底、掉粉、起皮、脱落、泛碱、咬色、开裂、流坠，光泽、质感、颜色应一致。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察（与样板对照检查）；手摸检查。

7.2.3 涂料涂饰工程门窗洞口、空调机、穿墙管处、雨水落水口管等处的涂饰应符合设计和工程要求。

检查数量：按本规程第7.1.4条和第7.1.5条的规定。

检验方法：观察（与样板对照检查）。

7.2.4 外墙涂饰工程外墙涂料应粘结牢固、均匀。

检查数量：观察按检验批。

检验方法：检查施工过程记录。

7.2.5 建筑内墙涂饰工程采用饰面型防火涂料时，检查涂刷总量应符合本规程要求和现行国家标准《建筑内部装饰装修设计防火规范》GB 50222以及设计要求。

检查数量：按检验批。

检验方法：观察并检查施工记录。

## 7.3  一般项目

7.3.1 墙体装饰涂料工程质量，其外观应符合设计和工程及现行国家标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

7.3.2 涂料涂饰工程涂饰滚花、仿花纹、图案、套色、等美术涂饰，应面层清洁，纹理清晰。

检查数量：按本规程第7.1.4条和第7.1.5条的规定。

检验方法：观察（与样板对照检查）。

7.3.3 墙体装饰线、分格线等应平直、界面清晰，符合设计、工程和本规程的规定。

检查数量：按本规程第7.1.4条和第7.1.5条的规定。

检验方法：拉5m线检查，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

# 附录A 复试项目

A.0.1  内外墙涂料现场复验应符合表A.0.1 复试项目的规定。

表A.0.1  复试项目

| 名 称 | 复试项目 | 抽样方式及数量 |
| --- | --- | --- |
| 内墙底漆 | VOC含量、甲醛含量、干燥时间（表干）、耐碱性、抗泛碱性、透水性、耐碱性 | 同一生产厂、同一产品、同一规格，每5t为一个检验批，不足5t也按一批计。 抽样数量为2kg（液态），10kg（粉状） |
| 外墙底漆 | VOC含量、干燥时间（表干）、抗泛盐碱性、透水性、耐碱性、耐水性 |  |
| 合成树脂乳液内墙面漆 | VOC含量、甲醛含量、干燥时间（表干）、低温稳定性（3次循环）、耐洗刷性、对比率、耐碱性 |  |
| 无机干粉内墙涂料（面涂） | VOC含量、甲醛含量、干燥时间（表干）、对比率、耐洗刷性、耐碱性 |  |
| 内墙硅藻泥装饰壁材 | VOC含量、甲醛含量、粘接强度（标准状态）、粘接强度（浸水后）、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性 |  |
| 液态内墙无机涂料面漆 | VOC含量、甲醛含量、干燥时间（表干）、对比率、耐洗刷性、耐碱性 |  |
| 合成树脂乳液外墙涂料 | VOC含量、甲醛含量、干燥时间（表干）、对比率、耐沾污性、耐洗刷性、耐碱性、耐水性 |  |
| 真石漆 | VOC含量、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、耐沾污性、粘接强度（标准状态）、粘接强度（5此冻融循环后） |  |
| 水性透明罩光漆 | VOC含量、干燥时间（表干）、耐碱性、耐沾污性、涂层耐温变性（5次循环） |  |
| 液态无机外墙面漆 | VOC含量、干燥时间（表干）、对比率、耐洗刷性、耐碱性、耐水性、耐沾污性 |  |
| 无机干粉外墙涂料（面涂） | VOC含量、干燥时间（表干）、对比率、耐沾污性、耐洗刷性、耐碱性、耐水性 |  |
| 外墙质感涂料 | VOC含量、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、耐沾污性、粘接强度（标准状态）、粘接强度（浸水后） |  |
| 外墙水性多彩建筑涂料 | VOC含量、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性 |  |
| 外墙水性复合岩片仿花岗岩涂料 | VOC含量、初期干燥抗裂性、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、耐沾污性、粘接强度（标准状态）、粘接强度（浸水后） |  |
| 外墙水性氟树脂涂料 | VOC含量、基料中氟含量、对比率、干燥时间（表干）、耐洗刷性、耐沾污性、耐碱性、耐水性 |  |
| 外墙溶剂型氟树脂涂料 | VOC含量、不挥发物含量、基料中氟含量、干燥时间、干燥时间、耐碱性、耐水性、耐沾污性 |  |
| 钢结构防火 涂料 | 膨胀型 | VOC含量、粘结强度 |  |
|  | 非膨胀型 | VOC含量、粘结强度、抗压强度 |  |

# 附录B 主涂料与配套涂料之间相容性试验方法

B.0.1 本方法适用于建筑墙面表面、钢结构等金属表面用的主涂料与配套涂料之间相容性的测试。

B.0.2 抽样、检查和试验所需样品的采取，除另有商定外，应按GB/T 3186-2006的规定进行。

B.0.3 试件的制备、养护均应在环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%的条件下进行。另有商定外按照商定进行。

B.0.4试件的制备：检验项目的主涂料湿膜厚度、底材材质、数量、底材尺寸、养护期应符合表B.0.4的规定。除另有商定外，所用的施涂工具、施涂工艺（涂装道数、涂装间隔时间、施涂量等）应按照产品说明书的要求进行。

表B.0.4相容性试验制板的要求

| 检验项目 | 主涂料湿膜厚度/mm | 底材材质 | 数量 | 底材尺寸/mm | 养护期a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相容性试验（混凝土等墙面表面用） | 薄涂 | ＜1 | 无石棉纤维水泥平板 | 6 | 150×70×（4~6） | 7d |
|  | 厚涂 | ≥1 | 混凝土块 | 10 | 70×70×20 | 14d |
| 相容性试验（钢结构等金属表面用） | 薄涂 | ＜1 | 喷砂钢板 | 6 | 150×70×（3~6） | 7d |
|  | 厚涂 | ≥1且≤10时 | 喷砂钢板 | 10 | 70×70×（3~6） | 10d |
|  |  | ≥10 | 喷砂钢板 | 10 | 70×70×（3~6） | 28d |
| 注a根据涂料性能不同，养护时间可以商定。 |

B.0.5试验方法：薄涂型6块试件中的3块试件、厚涂型10块试件中的5块试件为测试试件，测试试件按照产品说明书的要求进行主涂料以及配套涂料涂覆施工，其余试件为对比试件，对比试件仅进行主涂料涂覆施工。涂覆好的试件涂层面向上水平放置在试验台上养护，在涂覆及养护过程中，观察测试试件表面及其边缘是否出现溶胀、咬底、起皱等缺陷，与对比试件在散射光下进行比较，目视观察，是否出现明显变色缺陷，养护期满后进行附着力或粘结强度测试。附着力：薄涂型产品按GB/T 9286-2021的规定进行，划格间距2mm；粘结强度：厚涂型混凝土等墙面表面用产品按GB/T 9779-2015中6.18.2的方法进行；厚涂型钢结构等金属表面用产品按GB 14907-2018中6.4.4的方法进行。

B.0.6结果评定：相容性试验（薄涂）：当测试试件表面及其边缘未出现溶胀、咬底、起皱等缺陷，与对比试件在散射光下进行比较，目视观察，无明显变色缺陷，且测试试件的附着力不小于对比试件附着力时，则评为“合格”；相容性试验（厚涂）：当测试试件表面及其边缘未出现溶胀、咬底、起皱等缺陷，与对比试件在散射光下进行比较，目视观察，无明显变色缺陷，且测试试件的粘结强度符合3.2.2中各类内外墙涂料的技术指标时，则评为“合格”。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的，采用“可”。

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4)  表示有所选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

引用标准目录

- 《建筑设计防火规范》                                GB 50016

- 《建筑装饰装修工程质量验收规程》                    GB 50210

- 《建筑内部装修设计防火规范》                        GB 50222

- 《民用建筑室内环境污染控制规范》                    GB 50325

- 《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》       GB 6514

- 《涂装作业安全规程 安全管理通则》                   GB 7691

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》                      GB 8624

- 《钢结构防火涂料》                                  GB 14907

- 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》                    GB 18582

- 《色漆和清漆　划格试验》                            GB/T 9286

- 《合成树脂乳液外墙涂料》                            GB/T 9755

- 《合成树脂乳液内墙涂料》                            GB/T 9756

- 《复层建筑涂料》                                    GB/T 9779

- 《材料产烟毒性危险分级》                            GB/T 20285

- 《绿色建筑评价标准》                                GB/T 50378

- 《建筑工程绿色施工规范》                            GB/T 50905

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》                    JGJ 80

- 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》                      JG/T 24

- 《外墙无机建筑涂料》                                JG/T 26

- 《建筑用内外墙用底漆》                              JG/T 210

- 《建筑防火涂料有害物质限量及检测方法》              JG/T 415

- 《无机干粉建筑涂料》                                JG/T 445

- 《混凝土界面处理剂》                                JC/T 907

- 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》                JC/T 1074

- 《硅藻泥装饰壁材》                                  JC/T 2177

- 《交联型氟树脂涂料》                                HG/T 3792

- 《抗菌涂料》                                        HG/T 3950

- 《水性氟树脂涂料》                                  HG/T 4104

- 《水性多彩建筑涂料》                                HG/T 4343

- 《水性复合岩片仿花岗岩涂料》                        HG/T 4344

- 《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》  DB11/1983

- 《建筑工程用界面处理剂应用技术规程》                DB11/T 346

- 《建筑墙体用腻子技术规程》                          DB11/T 850

北京市工程建设标准

建筑内外墙涂料施工及验收规程

Specication for construction and acceptance of building coatings

for interior and exterior wall

# 条 文 说 明

主编部门：

批准部门：

施行日期：

1  总  则

1.0.1  本条阐明了制定本规程的目的。我国建筑业的迅猛发展，使建筑涂料在国内外墙体装饰材料中成为主要装饰材料之一，特别是外墙涂料的使用量逐年增长，其发展速度明显超过其他外墙装饰材料。我国从中央到地方各级政策也相继系列推广使用建筑涂料的政策与措施，但是建筑物外墙表面经常会出现由于各种原因造成的表面裂纹、发花、起层。尤其是外墙外保温工程得到广泛应用后，更多出现涂层的起壳、脱落，严重影响涂料装饰和保护功能，因而影响建筑涂料的信誉。

地下工程、防火通道以及要求防火阻燃的建筑墙面要求涂刷有阻燃防火功能的涂料，所以本规程增加了建筑饰面型防火涂料的工程施工。在有钢架时应采用钢结构防火涂料施工。

北京市外保温系统每年近3000万m2(建筑面积)有近50％的外墙用建筑涂料装饰，为保证涂料在墙体上的装饰效果，也为保证墙体保温系统的效果，必须采用与涂料配套的腻子、防水砂浆等，以确保装饰效果及耐久性。为完善建筑用涂料的施工方法，因此本规程编制施工应用标准，来指导施工，保证工程质量。

1.0.2  本条所述新建、扩建和改建的各类工程，包括住宅建筑工程、公共建筑工程和工业建筑工程，但不包括古建筑和保护性建筑。既有建筑是指已竣工验收合格交付使用的建筑。

1.0.3  对于建筑装饰装修工程的施工及验收，应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规程》、GB 50210、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73等规范。除此还应符合高空作业安全、劳动卫生等方面的要求。

2  基本规定

2.0.1～2.0.3  不同工程类型、不同工程部位应按工程要求采用相应涂料，本规程不做具体规定。对于既有建筑墙面旧涂料层、瓷砖层与墙体结合牢固情况下，可采用高强腻子直接刮抹，再涂饰涂料。但品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。对进场材料应进行复验，是为保证建筑装饰装修工程质量采取的一种确认方式。在目前建筑材料市场假冒伪劣现象较多的情况下，进行复验有助于避免不合格材料用于装饰装修工程，也有助于解决提供样品与供货质量不一致的问题。关于复试检验项目，应按本规程要求进行全项性能测试。

饰面型防火涂料是公安部消防认证的产品进入工程应提供产品认可合格证。

应严禁使用国家明令淘汰的涂料品种。如根据北京市第六批禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺目录中的规定，在外墙涂饰工程中限制使用耐老化性、耐沾污性、耐水性差的聚醋酸乙烯乳液类内外墙涂料。

建筑用装饰涂料和对有防火要求的内墙涂料在进入施工现场时，供货方应向采购方提供产品的性能和环保合格证及有资质的检验单位出具的在有效期内的检验报告等相关资料，以备查询。如果工程要求必须进行材料进场复试的，各方应按本规程的规定进行材料性能复试。有资质的检验单位是指检验单位具有计量认证资质（CMA）、国家实验室认可资质（CNAS）及授权认可资质（CAL）。

2.0.4  本规程适用各种内外墙的涂饰、防火的施工和验收，其中保温外墙体又分为外墙外保温和非外保温外墙即外墙自保温。外墙自保温，其基层为混凝土或水泥砂浆。有外墙外保温建筑，其做基层为聚合物抗裂砂浆层，并在其上部刮腻子饰面涂料。地下车库、地下人防等工程内墙应涂饰阻燃型防火涂层。

2.0.7 涂料施工时，作业环境温度宜在5℃～35℃之间，墙体基层温度应高于5℃，但应防止在高温烈日直射的基层上进行涂层施涂。空气相对湿度宜小于85%，为防止在施工过程水份凝结及漆面慢干掉粉，潮湿天气应避免施工(表面温度至少应高于露点3℃)，当遇雨雪天气及风力大于4级时，应停止室外工程施工，以保证工程质量和人身安全。预计24小时以内有雨也不得施工。室内施工应通风换气。

2.0.8 涂饰工程施工时应对与涂层衔接的其他装修材料、成品门窗、阳台栏杆、邻近的设备等提前采取有效的保护措施；门窗按设计要求安装好，并做好必要的窗侧边防水封堵；墙面上的各种构件、穿墙件、预埋件和各种预留孔等应事先做好必须的防水防锈处理。对于油烟机排放预留孔，空调管线预留孔及其它外露墙面的固定件应做好防水处理。

2.0.10 地下工程、消防通道等内墙及有防火阻燃要求的墙面，按相关规范要求应采用燃烧等级为饰面型防火涂料标准规定的氧指数为大于30的饰面材料，其施工做法喷涂、刮涂或涂抹，视产品要求而定。并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016标准，同时还有《建筑内部装饰装修设计防火规范》GB 50222和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067对建筑防火进行了全面的规范。

2.0.11 随着涂料品种的发展其施工机具同样更新很快，对大面积工程宜采用喷涂设备。喷涂即快又保证质量。

2.0.12建筑内外墙涂饰工程应按绿色建筑相应的标准规定进行选用、施工和验收。

# 3  材  料

## 3.1  一般规定

3.1.1  目前国内市场上供应和应用较广泛的涂料主要有：合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液外墙涂料、弹性建筑涂料、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、复层建筑涂料、外墙无机建筑涂料、等。而新的产品有水性多彩涂料、水性氟碳涂料、水性复合岩片、仿花岗岩涂料、建筑无机仿砖涂料、无机干粉建筑涂料、墙体饰面砂浆等。这些材料性能应符合相关标准要求，都属于绿色环保型产品。各类新型装饰涂料应符合国家现行的标准要求，采用时应按设计和工程要求选用。各种材料进场时应检查外包装与所使用的产品、品种、颜色等符合设计、工程要求。

3.1.2  按国家和北京市政府有关文件要求外墙饰面应保证5年以上，通常5年市容做一次墙面涂饰。

## 3.2  建筑内外墙涂料

3.2.1~3.2.3 装饰性涂料性能应符合所列的相关标准。建筑墙体用涂料近年发展很快，新产品不断涌现。新的产品如建筑用弹性质感涂层材料、建筑用水性氟涂料、复层建筑涂料、外墙用无机涂料、水性多彩建筑涂料、水性复合岩片花岗岩涂料、墙体饰面砂浆等，详见如下：

饰面型防火涂料性能应符合现行国家标准《饰面型防火涂料》GB 12441的规定。

合成树脂乳液外墙涂料性能应符合现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755的规定。

合成树脂乳液内墙涂料性能应符合现行国家标准《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756的规定。

复层建筑涂料性能应符合现行国家标准《复层建筑涂料》GB/T 9779的规定。

建筑用反射隔热涂料性能应符合现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261的规定。

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料性能应符合现行行业标准《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24的规定。

外墙无机建筑涂料性能应符合现行行业标准《外墙无机建筑涂料》JG/T 26的规定。

弹性建筑涂料性能应符合现行行业标准《弹性建筑涂料》JG/T 172的规定。

墙体饰面砂浆性能应符合现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T 1024的规定。

建筑用弹性质感涂层材料性能应符合现行行业标准《建筑用弹性质感涂层材料》JC/T 2079的规定。

交联型氟树脂涂料性能应符合现行行业标准《交联型氟树脂涂料》HG/T 3792的规定。

建筑用水性氟涂料性能应符合现行行业标准《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104的规定。

水性多彩建筑涂料性能应符合现行行业标准《水性多彩建筑涂料》HG/T 4343的规定。

水性复合岩片仿花岗岩涂料性能应符合现行行业标准《水性复合岩片仿花岗岩涂料》HG/T 4344的规定。

本标准不规范溶剂型涂料，因对环境和人身安全影响较大，国外已淘汰此类产品，国内近期淘汰此类产品。

## 3.3  配套材料

3.3.1  腻子标准应符合新颁布的《建筑墙体用腻子技术规程》DB11/T 850。该标准将腻子按使用要求进行分类。其中一类为用于既有建筑旧基层的高粘结性腻子。

4  基  层

## 4.1  基 层

4.1.1   室内工程的基层一般为抹涂于混凝土及各种砌体墙的水泥砂浆基层，室外工程的基层除水泥砂浆基层外，还有外墙外保温系统的聚合物砂浆抹面基层。基层的质量是影响建筑装饰装修工程质量的一个重要因素。例如，基层有油污可能导致腻子工程出现脱层、起皮等质量问题；基层强度不够可能导致饰面层脱落，甚至造成坠落伤人的严重事故。为了保证质量，避免返工特制订本条。基层的平整度是依据《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB 50210中关于抹灰工程的要求进行的规定。

4.1.3  各类基层的质量要求应符合表4.1.3的规定。基层分格缝合理设置是十分必要的，应深度一致可以有效地消除涂饰面层的开裂。

4.1.4  不同类型的涂料对基层的含水率要求有所不同，依据《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB 50210中关于涂饰工程的要求，涂刷乳液型涂料时，含水率应不得大于10%。

基层含水率不应过高，应不大于10%，基层的pH值应小于10，属于弱碱性。对于涂料对碱性很敏感， pH值过高会造成返碱、返花，影响装饰工程面层质量。

墙面含水率过高，对涂装质量的最直接影响就是使涂料干燥缓慢，并可能因此带来一些涂装质量问题。在墙面基层含水率不同时，进行涂装涂膜质量变化情况见表4.1.4：

表4.1.4  涂装涂膜质量变化情况表

|  | 墙面含水率/% |
| --- | --- |
| 合成树脂乳液型 涂料 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 涂膜干燥缓慢， 泛白 | 涂膜干燥缓慢，泛白 | 无异常现象 | 无异常现象 |

基层含水率的测定：

1 现场简易测试法一: 采用薄膜覆盖法粗略地判断 。晴天时，将透明塑料薄膜裁剪成约1m2 ,  覆盖于基层表面 ,  并用胶带将四边密闭 , 放置5h 左右（时间宜为上午 10 时 -下午 3 时左右 ,有日照的情况) 。然后观察薄膜内表面有无明显结露，以此来粗略地判断含水率是否过高。若无明显结露 , 表明基层含水率基本合格。

2 现场简易测试法二: 取干燥报纸平铺基面，再以透明胶带封合，约 2 小时后，报纸取出点火，若无法点燃，则基面含水率高，不宜施工。

3 仪器测试法: 用适合的含水率测定仪进行测定。也可采用钻芯取样，用烘干法测定含水率。

4.1.6 外墙外保温基层质量的优劣将最终影响到涂料对建筑物的保护性和装饰效果，特别是外墙外保温抹灰胶浆的平整度。

2 外墙外保温墙体由于昼夜和季节的温差变化，膨胀系数的不同易引起的表面开裂、空鼓和渗水等，防护层是决定整个外保温体系性能的关键，做好防护层是外墙外保温的抗裂性的基本保证。

## 4.2  基层处理

4.2.1  内墙工程宜采用粉刷石膏找平，外墙外保温工程宜采用聚合物水泥砂浆找平。基层含水率过高，出现泛碱发花又急需涂装施工时，可采用酸洗法降低表面碱性。此工序应在手工处理、机械打磨等工序前进行，以免使污垢渗进基层内部。

基层处理采用物理法、化学法处理，保证基层达到第4.1节的规定。

4.2.2  对较大缝隙，应进行剔凿后填补水泥砂浆，对有外保温外墙，抹聚合物砂浆填缝剂，将基层整理平整，涂刷封闭底漆，阻止返碱现象。

5  施工准备

## 5.1  施工工具

5.1.1～5.1.5  根据不同的涂饰工艺等要求，选择相应的施工工具，对特殊工程，所需的施工工具根据实际需要作相应的配备。采用喷涂、泵送等施工机具时，应对机具的参数有清楚的了解，施工前进行培训，掌握操作要点。新产品所需工具应按企业说明书的要求。

## 5.2  作业平台要求

5.2.1  高空涂饰作业平台应符合现行行业标准《高处作业安全技术规程》JGJ80标准要求。施工时应严格要求，以免出现人身伤亡事故。

## 5.3  材料的备料和存放

5.3.1  根据设计和施工要求选择材料的品种、颜色，并确定备料量。

5.3.2  合理地按工程涂饰用量贮存材料。应根据设计选定的颜色，以色卡定货。超出色卡范围时，应由设计者提供颜色样板，并取得建设方认可，不得任意更改或代替。

5.3.3  为避免混淆，不同品种、不同颜色、不同批号的涂料应分别堆放。

## 5.4  技术准备

5.4.1  由于涂饰材料的式样、色彩、光泽、种类、涂饰遍数、单位用量以及涂饰工程的基层条件、施工条件的不同，应制定相应的施工方案。施工单位应在施工前根据涂饰工程具体情况作出施工计划，并按施工计划准备材料、设备及协调各关联工序，按计划组织施工。

5.4.2  通过交底和培训，确保操作人员熟悉涂饰材料性能和工艺操作要点、相关安全知识等。

5.4.3  工程涂饰前做好样板或样板间的目的：一是使操作人员预先掌握所用材料的特性、配置比例、操作要点等；二是是否符合设计要求；三是为涂饰工程质量标准的参照物。对砂壁状、复层涂料在喷涂施工之前，应在现场试喷小样，正常后再上墙正式施工。

# 6 施  工

## 6.1  一般规定

6.1.1  施工应遵守国家现行相关标准和本规程要求进行施工，施工过程中为防止涂料飞溅而污染已完工墙面或其他构件，应采取遮挡措施进行保护。

6.1.2～6.1.3  对于新产品、新技术应按企业的标准要求进行选料和施工。如：仿大理石的彩色涂料、仿花岗岩等等。由于各类涂饰产品对基层性能和作业环境的要求不尽相同，故应严格按照产品使用说明书，对不同的基层采取不同的处理技术和方案。基层验收合格后，方可进行涂饰工程施工。

6.1.4  “表干”是指涂层表面成膜的时间，“实干”是指涂层全部形成固体涂膜的时间，具体应按产品性能要求。内外墙涂饰施工应严格遵守施工流程顺序、施工温度和其它施工环境要求。施工方法有

1  辊涂法采用毛辊按W方式运动，将涂料涂到基层上，然后再用毛刷紧贴墙面上下左右滚动，阴阳角及上下口宜采用排笔刷涂。

2  喷涂后，用喷枪压力控制在0.4 MPa～0.8MPa，喷枪与基层面垂直，距离约在500㎜，匀速移动。

3  刷涂法主要用于小面积施工，尤其在室内施工和阴阳角节点处施工。

6.1.5  对同一涂饰面，包括脚手架拆除后的修补孔，为了避免色差，应使用同一批号的涂料。

6.1.6  应根据不同施工方法、季节、温度、湿度，控制材料的施工黏度，并确保其黏度一致，以免影响涂饰质量和涂饰效果。

6.1.7  为避免浪费，对双组分涂料应根据实际使用量，分批混合，并在规定时间内用完。

6.1.8  涂料施工由建筑物自上而下施工可避免涂饰时可能发生的涂料液滴沾污在下面已涂刷完毕的墙面上。对要求较高的涂饰工程，建议自上而下边拆除脚手架边完成最后一遍涂饰，或采用吊篮施工。应按工程需要设置分格线或装饰线，分格线应以墙角、落水管为界设置。涂刷应均匀，同一工程应采用同一品种，同一批号，同一颜色的产品。不能出现色差。

6.1.9～6.1.11  施工现场应对防火和环境有相关的管理，避免发生火灾事故。高处作业施工平台包括脚手架及吊篮等。

6.1.12～6.1.13  为避免辊筒和漆刷所蘸的材料太多，滴在地面或沾污不应涂刷之处，故应在齿状木板上滚动一周或在桶边舔料，避免用料浪费。采用喷涂法施工一定要保证喷枪的压力，喷枪要与基层垂直、保持近300mm～500mm的距离，保证涂层均匀、厚度一致，完成喷涂后应对产品进行保护。

6.1.14～6.1.17  大面积墙面根据设计要求分格作业，这有利于提高装饰效果。涂料在涂饰后要根据季节、温度、湿度、环境条件进行遮挡等养护。任何涂层在成膜前不能受潮、不能被沾污。

## 6.2  建筑内墙涂饰工程施工

6.2.1～6.2.2  建筑内墙平涂装饰涂料，包括合成树脂乳液内墙涂料、内墙弹性建筑涂料、内墙无机涂料等，施工工序按本规程。当前市场上新产品、新工艺、新技术不断出现，主要是不同色彩的内墙涂料和仿石材的质感涂料应用较为广泛。在采用新材料施工应注意采用相应的施工工具和工艺。

6.2.3  本条主要针对常见的干粉态硅藻泥装饰材料的三种常规做法批涂法、喷涂法、艺术工法，分别对建筑内墙硅藻泥施工工艺流程作出规定。水性液态硅藻泥涂料施工工序及做法与建筑内墙平涂装饰涂料相同。

6.2.4  批涂法主要适用于设计为平滑表面的硅藻泥饰面效果。喷涂法根据喷涂粒径的大小可分为三种类型：大点——喷涂点状平均直径约15mm，中点——喷涂粒径约8mm，小点——喷涂粒径约5mm。艺术工法是通过添加特殊辅料，借助专用工具，运用独特效果，制作出具有鲜明个性、丰富饰面肌理效果的施工方法。分为粗料类，主要工法有土轮、布艺、砂岩、洞石、原泥、如松等；细料类，主要工法有拉毛压光、滚筒压花、刻贴镂印、镂版印花、丝网印花等。

6.2.5  饰面型防火涂料主要应用在地下工程的内墙，如地下停车场、地下车库、防滑通道应按《建筑设计防火规范》GB 50016规定的部位进行施工。

其施工工艺及做法与内墙平涂装饰涂料基本相同。所采用的产品特点不同。主要分为二类：一类是以无机石粉为主的粉末状产品；一类是以防火填料阻燃剂和树脂乳液配制而成的。

应强调的是饰面型防火涂料应符合工程和设计的要求。

7  验  收

## 7.1  一般规定

7.1.1  本规程规范内、外墙涂饰的工程施工和验收所应按相关国家和行业现行标准规定。

7.1.2  所有进入工程现场的内外墙涂料及相关的配套材料，必须按设计要求选用，并应符合相关产品标准和本规程要求。必要时应进行见证取样或复试。复试的项目、检验批见附录A。

7.1.3  应强调对隐蔽工程的质量检查，并做好记录，验收时是必要的一个文件。

7.1.4  抽查数量按本规程要求。主要是进行饰面外观的检查。

## 7.2  主控项目

7.2.1本节包括内、外墙体用的各种涂料涂饰工程的验收。

7.2.1～7.2.3  饰面外观是装饰工程的主要项目之一，必须符合设计要求和工程验收要求，应采用同一厂家、同一品种、同一批号的产品，保证颜色均匀一致，无色差。

7.2.4外墙涂料应做到粘贴牢固，均匀。符合设计要求和现行行业标准的规定。墙体装饰分格缝应按设计和工程要求进行。

7.2.5 在地下工程、地下停车场等，按相关工程标准要求涂饰防火涂料，涂层厚度不低于500g/㎡。

# Text boxes

DB

联合发布