电焊工培训考核大纲

（中级工）

一、工种描述

操作焊接设备，进行金属工件的焊接或切割成型的人员。

二、培训要求

（一）理论知识

- 1、能够看懂与焊接有关的机械零件图、部件图和一般的金属结构图，熟悉焊接装配图和焊缝符号标注方法等内容；

- 2、了解并掌握常用金属材料的物理、力学性质，金属材料的牌号、性能和用途，掌握金属材料常用热处理的目的及实际应用等内容；

- 3、掌握一般电工基本知识，电压表、电流表的使用方法。了解并掌握交、直流弧焊机的基本原理及使用方法；

- 4、了解并掌握电弧焊焊接冶金、焊接材料，焊接工艺知识；

- 5、掌握焊接材料（焊条、焊丝、焊剂和保护气体）的选用、使用、运输、保管知识；

- 6、了解并掌握电弧焊常见焊接缺陷的种类、特征、产生原因、防止措施及返修方法；

7、了解并掌握焊割作业的安全技术与劳动保护的相关知识。

- （二） 操作技能：

1、掌握焊割作业的安全操作规程，掌握常用焊割作业仪表、工具、设备的安全正确使用及维护；

2、掌握电弧焊各种焊接方法（焊条电焊弧，埋弧焊、钨极氩弧焊、二氧化碳气体保护焊）的焊接工艺规范、焊接技术要求、操作要点和操作方法；

3、熟练掌握手弧焊平、立、横、仰焊接位置操作技术；

- 4、焊后检查，分析焊接缺陷产生的原因并返修至合格；

- 5、安全生产：正确执行安全技术操作规程、严格执行焊割作业规范，

- 工完场地清、拉闸断电、工件、工具摆放整齐。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 1、识图 | （1）制图原理； （2）看懂较复杂的施工图。 | 10% |
|  | 2、焊缝符号及焊接装配图 | （1）焊缝符号表示方法； （2）看懂一般的焊接装配图。 |  |
| 金属材料知识 | 1、铁-碳合金平衡相图 | （1）钢中常见的组织； （2）铁-碳合金平衡相图中主要的线、点特性。 | 2% |
|  | 2、金属材料的热处理 | （1）金属材料热处理方法； （2）金属材料热处理目的。 | 5% |
|  | 3、金属材料性能 | （1）金属材料力学性能； （2）金属材料焊接性能。 | 5% |
|  | 4、钢材的分类、牌号和性能 | （1）钢材的分类； （2）常用钢材牌号的表示方法； （3）常用钢材性能及焊接特点。 | 5% |
| 焊接专业知识 | 1、焊接冶金知识 | （1）焊接热过程对焊接质量的影响； （2）焊缝金属的组织和性能； （3）影响焊接应力与变形的因素，防止和减少焊接应力与变形的措施。 | 10% |
|  | 2、焊接工艺知识 | （1）焊接接头概念、接头形式、坡口形式及焊缝的形状尺寸； （2）焊接工艺参数； （3）焊接材料； （4）焊接缺陷及防止措施。 | 15% |
|  | 3、焊接相关电工知识 | （1）电路、交流、直流及有关物理量、变压器的基本原理和电压表、电流表的使用方法； （2）焊接电弧的产生、直流电弧的结构和温度、影响电弧稳定性的因素； （3）对焊接电源的基本要求，常用交、直流弧焊机原理和使用方法。 | 5% |
| 常用电弧焊中级工艺理论 | 1、焊前准备 | （1）焊接材料准备； （2）工作准备； （3）设备准备。 | 30% |
|  | 2、焊接 | （1）常用焊接方法的原理； （2）工艺参数的选择和操作； （3）焊接接头的组织、性能； （4）焊接应力和变形知识； （5）常用金属材料的焊接知识。 |  |
|  | 3、焊后检查 | （1）焊缝缺陷外观检查； （2）焊缝缺陷内部检测； （3）焊接缺陷的返修； |  |
|  |  | （4）碳弧气刨的原理、特点及应用。 |  |
| 安全生产 | 1、燃烧与防火技术 | （1）发生火灾必要条件； （2）防火的基本技术措施； （3）燃烧的种类。 | 3% |
|  | 2、防爆与防爆技术 | （1）发生化学爆炸必要条件； （2）爆炸的极限； （3）爆炸特点及预防措施。 |  |
|  | 3、安全用电 | （1）电流对人体的伤害； （2）影响电击严重程度的因素； （3）触电事故的类型、原因、防止措施、急救措施； （4）焊接电缆、焊钳、弧焊电源安全技术及维护保养。 | 5% |
|  | 4、劳动保护 | （1）焊割作业的有害因素及其危害； （2）通风措施； （3）个人安全防护措施； （4）登高焊割作业安全防护措施。 | 3% |
| 职业道德 | 1、遵纪守法 | （1）严格遵守焊接工艺规范及安全操作规程； （2）安全生产法律法规，杜绝违章作业。 | 2% |
|  | 2、文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）持证上岗、工完场地清、拉闸断电。 |  |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊前准备 | 安全检查 | 1、设备和工具检查； 2、个人防护。 | 5% |
|  | 焊接材料准备 | ①焊条 ②焊剂 ③保护气体 ④焊丝 ⑤钨极 | 5% |
|  | 工件准备 | 坡口、焊接变形的控制、焊前预热、组对及定位焊。 | 10% |
|  | 设备准备 | ①交、直流弧焊机 ②埋弧焊机 ③钨极氩弧焊机 ④二氧化碳气体保护焊机 | 5% |
|  | 板与板对接平焊,采用手工焊条电弧焊，板厚14mm，材 | （1）焊接技术要求； （2）工艺规范参数； |  |
| 操 作 技 能 | 质16Mn，使用直流焊机，采用E5015O焊条，本焊件要求单面焊双面成形，放置水平位置焊接，背面不得加垫板 | （3）操作要点； （4）试件成形的质量要求。 | 60% |
|  | 板与板T接立角焊，采用手工焊条电弧焊，板厚12mm，材质16Mn，使用直流焊机，采用E5015O焊条，施焊时焊缝必须与地面垂直，且置于地面200～250mm范围施焊 | （1）焊接技术要求； （2）工艺规范参数； （3）操作要点； （4）试件成形的质量要求。 |  |
|  | 管子与法兰焊接，骑座式接头，采用手工焊条电弧焊，单面焊双面成形，施焊时置俯位垂直固定，使用直流焊机，采用E5015O焊条，试件管材Φ60*5、材质20#，管板厚12mm，材质20g | （1）焊接技术要求； （2）工艺规范参数； （3）操作要点； （4）试件成形的质量要求。 |  |
|  | 平对接手工钨极氩弧焊，单面焊双面成形，施焊时放置水平位置焊接。使用手工钨极氩弧焊机，板厚5mm 、试件材质1Cr18Ni9Ti，采用H1Cr18Ni9Ti焊条 | （1）焊接技术要求； （2）工艺规范参数； （3）操作要点； （4）试件成形的质量要求。 |  |
| 安全文明生产 | 安全生产 | （1）正确执行安全技术操作规程； （2）严格执行焊割作业规范。 | 5% |
|  |  |  | 5% |
|  | 文明生产 | 工完场地清、拉闸断电、工件、工具摆放整齐 | 5% |

- 四、考核内容

（一）理论考核

- 1、基础知识：

（1）机械识图基础知识，能看懂较复杂的施工图；

（2）能够进行简单焊接装配图的识读和代号的标注。

（3）金属材料知识：

1）铁-碳合金平衡相图

钢中常见铁素体、渗碳体、珠光体、奥氏体、马氏体、魏氏体的组织的性能，铁-碳合金平衡相图中主要的线、点的特性；

2）常用热处理方法的目的及实际应用。掌握焊接结构常用的高温回火、去应力退火等热处理知识；

3）常用金属材料力学性能的概念、指标。碳当量的含义及其应用；

4）钢材的分类、牌号及主要性能。

2、专业知识：

（1）焊接冶金过程

1）焊接热过程对焊接质量的影响，焊接热循环、热输入的含义；

2）焊缝金属的脱氧、脱硫、脱磷及合金化；

3）焊接接头组织和性能，焊接熔池的一次结晶、焊缝金属二次结晶、改善焊缝组织的方法；

4）焊接变形和应力产生的原因及形式，控制和减少焊接残余应力与变形的工艺措施和矫正方法。

（2）焊接工艺

1）焊接接头与焊缝形状尺寸概念，接头形式、开坡口形式及作用；

2）选择合格的焊接工艺（焊接规范）参数是指焊接时，为保证焊接质量而选定的诸物理量。规范要求是根据板厚、材质、焊接方法、焊接位置、开坡口形式等来选择。

重点：焊接电流、电弧电压、焊接速度、热输入、焊条直径、焊丝伸长长度、气体流量、焊接位置、焊道层数等。采用交流电源时，不存在正接和反接的接线法，采用直流电源，应考虑极性的选择。

（3）焊接材料

掌握焊条、焊丝、焊剂、钨极和保护气体的作用、分类、牌号、使用、保管等知识。

（4）焊接缺陷

了解并掌握焊接缺陷的种类、特征、产生原因、防止措施及返修方法。

3、相关知识：

（1）掌握直流电、交流电、电路、部分电路欧姆定律、全电路欧姆定律、电阻串联与并联、电流的热效应、电磁等基本知识。了解变压器的基本原理和电压表、电流表的使用方法；

（2）焊接电弧的产生、直流电弧的结构和温度、影响电弧稳定性的因素；

（3）对焊接电源的基本要求，常用交、直流弧焊机原理和使用方法。

4、职业道德

（1）文明施工：遵章守纪，安全生产；

（2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

- 1、操作技能：

板与板对接平焊,采用手工焊条电弧焊，板厚14mm，材质16Mn，使用直流焊机，采用E5015O焊条，本焊件要求单面焊双面成形，放置水平位置焊接，背面不得加垫板。

（1）焊前准备前安全检查：

1）设备安全检查；

2）个人防护检查。

（2）焊接材料准备：根据题目要求选择焊接材料，特别是焊条、焊剂使用前应烘干。

（3）工件准备 ：焊件材质、焊接尺寸、坡口形式、焊接位置。

1）试件的调平：用大锤对试件进行调平，以防止试件组装时产生错边；

2）锉钝边：将试件固定在台钳上，用平锉加工出钝边，钝边量1.0～1.5mm；

3）试件的清理：将试件坡口及正反面两侧20mm范围内，用砂布或砂轮机进行打磨，直至露出金属光泽。

（4）设备及工具准备：根据要求采用E5015O焊条，选用直流焊机，而且直流反接、电焊面罩、电焊手套、锉刀、锤子、敲渣锤、钢丝刷、毛刷、钢直尺。

（5）焊接

焊接技术要求包括如下 ：

1）对焊缝的操作技术要求。本焊件要求单面焊双面成形，放置水平位置焊接，背面不得加垫板，焊接一经施焊，不得任意更改和改变焊接位置；

2）焊件装配符合要求：此焊件高于-50℃ 焊前不预热 ，组装间隙始小终大、定位焊要求、预制反变形的角度、错边量等自定。

2、操作要点

（1）打底焊：应保证得到良好的反面成形。

（2）填充焊接：第2～4层为填充焊，采用选择直径4，焊接电流140～170A，采用锯齿形运条方式。为施焊前先清除焊缝的熔渣、飞溅，并将焊张大接头的过高部分打磨平整。施焊时要严格遵循中间快，坡口两侧慢的运条手法，运条要平稳，速度要一致，控制各填充层的熔敷金属高度一致，并注意各填充层间的焊接接头要错开，认真清理焊渣，并用钢丝刷处理露出金属光泽，再进行下一层的焊接，最后一层填充层的高度要低于母材1.0～1.5mm，并使坡口轮廓保持良好，以利盖面层的焊接。

（3）盖面焊接选择直径4或5mm，焊接电流要比填充焊接要小一些，运条方式采用锯齿形或月牙形，焊条摆动要均匀，熔合好，两侧棱边每侧增宽0.5～1.5mm，始终保持短弧焊。焊条摆动到坡口轮廓处应稍作停留，以防咬边后坡口沿熔合不良等缺陷产生，使表面焊缝成型美观，鱼鳞纹清晰的。

3、质量要求：

焊缝正面尺寸：坡口宽+（0.5～2.5mm）、焊缝正面余高0～2mm、 焊缝背面余高0～3mm、不得存在咬边、未焊透、背面凹、变形等缺陷，试件一经焊完结束不得修补。

（三）安全生产

1、安全施工

（1）正确执行安全技术操作规程；

（2）严格执行焊割规范。

2、燃烧与防火技术

（1）发生火灾必要条件；

（2）防火的基本技术措施；

（3）燃烧的种类。

3、防爆与防爆技术

（1）发生化学爆炸必要条件；

（2）爆炸的极限；

（3）爆炸特点及预防措施。

4、安全用电

（1）电流对人体的伤害形式；

（2）影响电击严重程度的因素；

（3）触电事故的类型、原因、防止措施、急救措施；

（4）焊接电缆、焊钳、弧焊电源安全技术及维护保养。

5、劳动保护

（1）焊割作业的有害因素及其危害；

（2）通风措施；

（3）个人安全防护措施；

（4）登高焊割作业安全防护措施。

6、文明施工

（1）施工着装整齐、禁止酒后作业；

（2）持证上岗、工完场地清、拉闸断电；

（3）工完场地清、拉闸断电、工件、工具摆放整齐。

（四）环境保护

（1）施工完场地清洁：及时清理施工物料，不浪费材料和乱倒垃圾；

（2）节电、节水：合理使用资源，电源开关。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 10 |
| 金属材料知识 | 20 |
| 焊接专业知识 | 30 |
| 常用电弧焊中级工艺理论 | 30 |
| 安全生产 | 8 |
| 职业道德 | 2 |
| 合 计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 焊前准备 | 25 |
| 操作技能 | 60 |
| 安全文明生产 | 15 |
| 合计 | 100 |