
京建发〔2026〕301号附件

建筑垃圾再生产品种类及应用工程部位

	序号
	产品名称
	产品质量检验执行标准
	应用部位

	一、再生材料

	1
	粗骨料
	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB11/T 1975
	1.市政工程：路基及各类地面工程的垫层与基层、管沟槽回填、海绵城市透水蓄水等；

2.建筑工程：基坑与地基回填、房心回填、肥槽回填等；

3.园林工程：地基回填、人工湿地等；

4.水务工程：堤防加固及回填、路基防护和水土保持等。

	2
	细骨料
	《建设用砂》GB/T 14684
《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

《建筑固废再生砂粉》JC/T 2548

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB11/T 1975
	1.市政工程：路基及各类地面工程的垫层与基层、管沟槽回填、海绵城市透水蓄水等；

2.建筑工程：基坑与地基回填、房心回填、肥槽回填等；

3.园林工程：地基回填、人工湿地等；

4.水务工程：堤防加固及回填、路基防护和水土保持等。

	二、再生骨料无机混合料

	3
	无机混合料
	《公路用建筑垃圾再生集料及无机混合料》GB/T 45931

《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281

《城镇道路建筑垃圾再生路面基层施工与质量验收规范》DB11/T 999

《公路用建筑垃圾再生材料施工与验收规范》DB11/T 1731

《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610
《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20
《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441
	1.市政工程：各级城镇道路（快速路至轻型交通路段）、高速及等级公路的结构层。人行道、自行车道、广场的结构层等；

2.建筑工程：居住区内部道路、停车场的结构层等；

3.园林工程：园路、道路、广场、停车场的结构层等；

4.水务工程：堤顶道路和景观道路的结构层等。

	三、再生骨料砌体材料

	4
	砖
	《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T 11945

《混凝土实心砖》GB/T 21144

《非承重混凝土空心砖》GB/T 24492

《装饰混凝土砖》GB/T 24493

《蒸压粉煤灰多孔砖》GB/T 26541

《蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块》GB/T 36535

《蒸压粉煤灰砖》JC/T 239

《非烧结垃圾尾矿砖》JC/T 422

《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505

《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

《建筑垃圾再生墙体材料应用技术规程》 DB11/T 2206
	1.市政工程：市政基础设施配套构筑物（如检查井、管沟及电缆沟砌体）、防护工程（如挡墙、护坡及排水边沟）及基础砖胎膜等；

2.建筑工程：非承重墙体、基础砖胎膜等；
3.园林工程：园林景观构筑物（如景墙、花池）、绿化围护及景观道路配套设施的砌筑部位等；

4.水务工程：堤防护坡、护岸、管沟和水工建筑物非承重墙体等。



	5
	混凝土小型空心砌块
	《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239

《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T 11945

《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229

《蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块》GB/T 36535

《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862

《装饰混凝土砌块》JC/T 641

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

《建筑垃圾再生墙体材料应用技术规程》DB11/T 2206
	1.市政工程：市政基础设施配套构筑物如检查井、管沟及电缆沟砌体、防护工程（如挡墙、护坡及排水边沟）及基础砖胎膜等；

2.建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等；

3.园林工程：园林景观构筑物（如景墙、花池）、绿化围护及景观道路配套设施的砌筑部位等；

4.水务工程：堤防护坡、护岸、管沟和水工建筑物非承重墙体等。



	6
	护坡砖和挡土墙砌块
	《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》JC/T 2094
	市政工程：城镇道路边坡、桥梁锥坡及市政基础设施配套的护坡与支挡结构；

建筑工程:建筑基坑周边防护、住宅小区内部绿化支挡及坡面防护工程等；
3.园林工程：公园及绿地内的景观护坡、生态围护、花池砌体及地形改造的支挡部位等；

4.水务工程：堤防、河道护岸及水利设施配套的生态护坡与结构支挡部位。

	7
	装饰混凝土砖
	《装饰混凝土砖》GB/T 24493
	1.市政工程：市政及景观配套围墙、挡土墙饰面、护坡工程装饰面层以及景墙、花池等景观构筑物等；
2.建筑工程：室内外非承重墙体饰面、建筑围墙及建筑外立面装饰层等。

	四、再生骨料铺装材料

	8
	路面砖
	《混凝土路面砖》GB/T 28635

《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400
	1.市政工程：城镇道路人行及非机动车系统、景观绿道、公共广场、停车场及桥下空间等配套路面部位；

2.建筑工程：居住区内部道路、露天停车场及建筑周边的硬质铺装部位等；

3.园林工程：公园及绿地内的园路、广场、登山道及各类景观铺装系统等；

4.水务工程：堤顶道路、滨水景观步道及水务设施配套的人行路面等。

	9
	透水砖
	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993

《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400

《透水砖路面施工与验收规范》DB11/T 686

《透水砖路面技术规程》CJJ/T188
	1.市政工程：城镇道路人行系统、非机动车道、景观绿道、公共广场及社会停车场的透水路面部位；
2.建筑工程：住宅小区及公共建筑配套区域的小区道路、露天停车位及地面工程；
3.园林工程：公园及绿地内的园路、景观广场、登山道及各类生态铺装结构层；
4.水务工程：堤顶道路、滨水景观步道及水利设施配套的透水铺装部位。



	10
	透水混凝土
	《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T 253

《建筑垃圾再生材料透水地面铺装技术规程》DB11/T 2384
	1.市政工程：城镇道路人行道、自行车道、景观绿道、公共广场及停车场的透水路面层等；
2.建筑工程：居住区的消防车道路、机动车道路、人行道路、园林、地面停车场、广场、庭院及建筑周边的透水地面工程等；
3.园林工程：公园及绿地内的园路、景观广场、登山道及各类铺装部位的透水结构层等；
4.水务工程：堤顶道路、景观步道及滨水环境治理工程中的透水铺装部位。

	11
	植草砖
	《混凝土路面砖》GB/T 28635

	1.市政工程：公共停车场、景观绿道、城市广场的生态铺装部位，市政道路路侧生态边沟及绿化护坡围护等；

2.建筑工程：住宅小区及公共建筑内的停车场、消防车道及景观道路路面等；

3.园林工程：公园及绿地内的园路、广场、停车场；登山道及景观坡面绿化工程等；
4.水务工程：堤顶道路、景观步道及河道生态护坡的铺装部位。

	12
	盲道砖
	《混凝土路面砖》GB/T 28635

《触感引道路面砖》GB/T 38107
	1.市政工程：城镇道路人行道、人行天桥及地道出入口；公交车站、轨道交通及铁路客运站站台等公共交通枢纽设施的无障碍引导系统；

2.建筑工程：公共建筑入口、电梯厅、楼梯起止点、服务台及无障碍卫生间等部位；

3.园林工程：公园、城市绿地内的景观道路、广场及配套无障碍游览设施的衔接部位；
4.水务工程：滨水景观步道、堤顶人行道的无障碍引导部位。

	13
	路缘石
	《混凝土路缘石》JC/T 899
	1.市政工程：城镇各级道路（含机动车道、人行道及自行车道）、立交与轨道交通枢纽、公共广场等工程的边缘界护部位；

2.建筑工程：居住区内部道路、停车场及配套地面工程的边缘部位；

3.园林工程：公园及绿地内的园路、登山道、景观广场、停车场的路缘及铺装收边部位；

4.水务工程：堤顶道路及滨水景观步道的路缘部位。

	五、再生回填材料

	14
	回填材料
	《建筑垃圾再生回填材料应用技术规程》DB11/T 2205

《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610
《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82

《园林绿化种植土壤技术要求》DB11/T 864

《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB11/T 1975
	1.市政工程：城镇道路路基处理、各类市政综合管廊及管沟槽回填、海绵城市渗排设施回填；
2.建筑工程：建筑基坑及肥槽回填、室内房心回填、地基处理工程及配套管沟回填；

3.园林工程：园路及广场路基回填、人工湿地过滤层填料等；

4.水务工程：堤防加固回填、水工建筑物基坑回填、路基防护工程及水土保持工程回填等。

	六、再生骨料渗蓄材料

	15
	渗蓄材料
	《建筑垃圾再生材料透水地面铺装技术规程》DB11/T 2384

《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB11/T 1975
	1.市政工程：海绵城市建设中的透水铺装垫层、蓄水/透水设施填料、人工湿地过滤层及渗排设施等；

2.水务工程：堤防护坡的反滤层、路基防护工程、水土保持工程的排水/过滤层及生态修复部位等。




 

