附件

住宅堵漏裂臭问题防治“四新”成果清单
	序号
	技术/产品名称
	技术介绍
	申报单位

	1
	建筑地下室施工缝渗漏治理关键技术
	技术特点：利用自研的纳米级水泥基注浆材料（2h抗压强度≥10MPa、水下结石率≥92.3%），配套“改善渗漏环境-增强结构性能-强化内部防水”分级治理工艺。对渗漏通道、结构薄弱部位及内部防水层实施系统治理，实现“堵得严、稳得好、耐得久”。防水层实施系统治理。
适用场景：适用于地下室施工缝湿渍、滴漏、线流、股流及涌水等多种渗漏病害治理。
	北京市政路桥科技发展有限公司

	2
	CPS-TS反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材
	技术特点：采用皮芯结构热压交联高分子增强胎基与新型 CPS 改性胶料复合成型，通过化学交联与物理卯榫协同实现与基层满粘，阻断窜水通道。胎基薄韧，适配异型结构变形；采用湿铺工艺，适配潮湿基面，施工效率提升 30%。撕裂力≥45N，0.6MPa/35mm 条件下4h不窜水，酸碱盐浸泡168h拉力保持率≥90%，长效耐久，全生命周期运维成本低。
适用场景：适用工业与民用建筑、地铁隧道、地下综合管廊等防水工程及渗漏治理。
	西牛皮防水科技有限公司

	3
	背覆式注浆再生防水渗漏治理技术
	技术特点：采用背水面钻孔、迎水面注浆、不破坏原防水层的微创工法，钻孔孔径5-25mm，注浆压力0.2-16MPa；DZH无机盐注浆料初凝3-90s，固化后不透水性≥0.6MPa，有效固水量200%，粘结强度≥1.0MPa，窜水通道封堵率100%。作业环境-10℃~60℃，无需大面积剔凿开挖，效率较传统工法提升3-5倍，综合成本降40%以上。
适用场景：适用于建筑与市政工程渗漏治理。
	京德益邦（北京）新材料科技有限公司

	4
	外窗智能化淋水试验设备
	技术特点：符合GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》、JG/T 211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》、JGJ/T 205-2010《建筑门窗工程检测技术规程》等标准规定。采用集成化设计，将吊架系统、喷淋系统、控制系统三大单元整合，可快速现场组装部署；喷淋面积可根据外窗面积自由适配；压力范围0-2.5MPa，可通过地面控制柜与便携式遥控器调节喷淋水压、时长、喷淋口与外窗表面0.5-0.7m的规范间距，并实现吊架移动与喷淋架定位。
适用场景：适用于各类新建及改建建筑外窗的渗漏现场检测与质量验收。
	北京市住宅产业化集团股份有限公司

	5
	预制装配式UHPC卫生间
	技术特点：利用立模整体成型超高性能混凝土材料（UHPC）围护结构，实心底盘最薄55mm、壁板最薄15mm、竖肋50mm×50mm，横肋100mm×50mm，与内装饰面层、机电管线、洁具部品及卫浴门等部件在工厂干法装配集成，踩踏不空鼓、零渗漏缺陷。预留标准化水电接口，现场整体吊装就位。地漏和坐便采用横排水方式直接接入管井排污立管，检修方便，安装快捷。
适用场景：适用于住宅及公建新建与改造项目卫生间防渗漏。
	北京市住宅产业化集团股份有限公司

	6
	新型地下混凝土结构渗漏维修技术
	技术特点：采用内掺无机自愈合防水剂、外覆无机纳米硅离子自修复渗透剂，混凝土抗渗性能提高至P20,第二次抗渗压力比（56天）可以达到300%，抗冻融性、耐化学物质侵蚀、抗碳化能力和耐久性实现同步提高。产品无毒无味，对环境友好。
适用场景：适用于地下、水利工程等大型混凝土结构防渗漏。
	龙尚诚建设（江苏）有限公司北京分公司

	7
	既有住宅地下室外墙丙烯酸盐帷幕-裂缝复合注浆维修工艺
	技术特点：该工艺通过“土层固化→帷幕止水→裂缝注浆→背水面覆膜”四道设防体系治理既有住宅地下室外墙渗漏。砂土层时注浆压力0.2~0.5MPa、黏土层时注浆压力0.2~0.3MPa；帷幕注浆孔距300~500mm，垂直钻孔至迎水面，松散层时注浆压力≤1.0MPa、黏土层时注浆压力≤1.5MPa，凝胶时间40~90s；裂缝注浆压力0.2~0.4MPa，凝胶时间20~60s；背水面涂刷渗透结晶2.0mm及JS涂料1.5mm。
适用场景：适用于北京既有住宅地下室底板、侧墙、细部节点的渗漏。
	北京跨世纪洪雨防水工程有限责任公司

	8
	可外露高弹多彩屋面防水涂料
	技术特点：该产品以高耐候聚合物乳液为基料，复配高性能乳化沥青，并添加专用耐候助剂加工制成的单组分防水涂料。具有优异的耐候性能，人工加速老化≥2745h，B1级难燃材料，可长期外露使用；标准环境下涂膜与基层满粘结合，涂膜断裂延伸率达700%，粘结强度最高达3.3MPa，拉伸强度3.2MPa，高弹抗裂。耐紫外线老化，潮湿基面经过基层处理后亦可牢固附着；0℃低温柔韧无裂纹，0.3MPa水压下不透水，多工况老化处理后性能稳定，耐磨抗划伤，集防水、装饰、外露耐候防护于一体。
适用场景：适用于新旧混凝土屋面、露台、天沟、阳台、外墙、彩钢屋面等外露基面，也可用于老旧屋面、旧防水层翻新修复工程。  
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司

	9
	墙艺涂防水装饰一体化外墙涂料
	技术特点：该产品以优质丙烯酸乳液为成膜基材，复配耐候填料精制而成。产品0.3MPa压力下30min无渗漏，防水防渗可靠；耐洗刷≥20000次，1000h人工老化无粉化开裂；耐沾污≤10%、遮盖力≥0.93，抗污保色能力优异。VOC及游离甲醛未检出，绿色环保。实现防水、装饰一次成型，附着力强、多基材适配、施工便捷耐久。 
适用场景：适用于新建建筑外墙防水装饰、老旧外墙翻新修缮项目，可直接涂刷于混凝土、腻子层、砖墙、真石漆等外墙基面。
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司

	10
	屋面耐候耐磨防水涂料
	技术特点：该产品由异氰酸酯A组分和聚天门冬氨酸酯B组分组成，经聚合反应生成具有空间位阻的脲键高分子聚合物防水涂膜。该产品具有高弹、耐磨、长效耐久、绿色环保和施工效率高等特点。拉伸强度≥13MPa、断裂伸长率≥400%、邵A硬度≥90、人工加速老化3000 h测试无粉化开裂、长期吸水率≤2.0%、固含量≥95%、表干时间≤1h并可低温固化。
适用场景：适用于建筑物新建外露及免砸免拆维修防水工程，尤其适用于上人屋面、露台等部位。
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司

	11
	厨卫防滑免砸砖防水涂料
	技术特点：该产品为聚天门冬氨酸酯聚脲双组分复合配方体系，固化速度快，较传统维修可提高效率80%以上，完工后24小时即可正常使用；涂膜吸水率≤2%，加热伸缩率≤1%，0.3MPa、120min不透水；采用特种底涂剂复合施工工艺，长效粘结强度≥4.0MPa。产品绿色环保， VOC含量≤50g/L；初始混合粘度在300mPa·s左右，流平性好；产品可操作时间≥30min，保障工程质量；干膜干态水平静摩擦系数≥0.42，耐磨防滑。广泛用于厨房、卫生间等处非管道破裂导致的漏水免拆维修，完工后仅需24小时，卫生间即可正常投入使用。
适用场景：适用于住宅的厨房、卫生间等部位非管道导致的渗漏水免拆维修。
	东方雨虹民用建材有限责任公司

	12
	空气能增压冲刷系统坐便器
	技术特点：本技术以管网自来水压作为能量来源，运用文丘里吸气原理，以管道水压压缩空气储能，构建空气储能式冲刷系统。相较传统重力冲刷系统，冲刷压强提升 40 倍以上，峰值流量提升 2 倍，冲刷响应时长缩短至传统马桶的 1/3，整机循环耐久寿命≥25 万次；系统输出高动能瞬时排水流，有效提升排污输送能力与管路抗堵性能。单次冲厕耗水量≤3.8L，低于 4L，满足国标一级水效标准。
适用场景：该技术适配大多数建筑卫生间应用场景，特别在高层低水压或管道易堵、旧楼改造无电源等场景中优势显著。
	厦门优胜卫厨科技有限公司

	13
	一体化微负压建筑排水系统
	技术特点：具有均衡微负压特征，最大排水流量时横支管压力0-400Pa，水封损失值不大于25mm。系统以附壁流排水，形成中心通气柱，实现气水分离，压力波动小，降低气液混流噪音；整流式大曲率弯头可抑制底部冲击和水跃，保障立管与横管通气顺畅，排水畅通，阻断气溶胶传播和返臭。适合应用环境温度-40-65°C，瞬间排水温度达到95°C。
适用场景：适用于新建与改造住宅、公共建筑的卫生间、厨房、阳台等排水。
	宁波世诺卫浴有限公司

	14
	新型防串味防倒灌排气帽
	技术特点：采用专属流体导流防风壳体与空气动力学泄压腔体复合成型，依靠定向气流导向与负压阻断物理结构实现烟道单向流通，阻止烟气倒灌。产品装配简便，无运动部件、无机械噪音，可抵御12级飓风，兼具防雨雪、防鸟虫异物侵入能力；材质强度高、耐候抗老化，长期使用免维护。
适用场景：适用于住宅、商用建筑的厨卫烟气道、下水管道的排气。构筑物的浊、热、湿气的通风换气。
	屹立顺通（山东）节能环保科技有限公司


